V. КАТАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОНТАКТНЫХ АППАРАТОВ

[Сборник трудов Украинского научно-исследовательского

химического института треста «Укрхим».

Вып. 1. Технология серной кислоты.— Одесса, 1935.— С. 88—96]

Способы расчета контактных аппаратов, как это ни странно, до последнего времени игнорировали соблюдение оптимальных условий для скорости процесса. Большое внимание уделялось вопросам механического расчета и теплового баланса, в то время как установление температурного режима ограничивалось соблюдением эмпирически задаваемой оптимальной температуры выхода из конвертера. Однако совершенно ясно, что основной задачей при конструировании и расчете контактных аппаратов является обеспечение максимальной скорости процесса, максимального использования контактного объема.

Конечно, одновременно необходимо учитывать и ряд добавочных требований, как, например: экономия тепла, материала, удобство обслуживания, ремонта и т. д. Но все же специфичным, ведущим в расчете контактных  аппаратов,   является  требование  максимальной  скорости.

Соответственно этому основой для расчета контактных аппаратов должны   служить   кинетические   уравнения   соответствующих   реакций.

К сожалению, приходится отметить некоторые отставания теории, не разработавшей еще полностью этих закономерностей даже для основных каталитических гетерогенных процессов. Но для тех процессов, где эти закономерности в основном выяснены, к их практическому использованию еще не приступали. Контактное окисление S02 находится сравнительно в благоприятном положении. Кинетике этого процесса посвящен ряд подробных исследований. Поэтому вполне своевременно попытаться подвести под расчет сернокислотных конвертеров рациональную физико-химическую   основу.

Для решения задач максимального использования контактного объема необходимо учесть все факторы, влияющие на скорость реакции, выявить их оптимальное значение, обеспечивающее максимальную скорость, и  создать  конструкцию,   позволяющую  их  осуществить.

Если отвлечься от факторов, обусловливающих каталитическую активность контактной массы, предполагая ее постоянной, характеризующейся известными коэффициентами, главными условиями, определяющими скорость процесса, являются: 1) температура, 2) давление, 3) состав   газов.

ВЛИЯНИЕ  ТЕМПЕРАТУРЫ

Основным фактором, регулирование которого нам наиболее доступно, является температура. Для экзотермической реакции окисления S02 влияние температуры будет двойственным: с одной стороны, увеличение температуры будет благоприятным, благодаря увеличению констант скорости; с другой - вредным, вследствие уменьшения расстояния от состояния равновесия, так как для всех экзотермических процессов повышение температуры смещает равновесие в сторону исходных компонентов. В областях, удаленных от состояния равновесия, преобладающим будет первое — благоприятное влияние температур, но при приближении к равновесию преобладающим становится влияние смещения равновесия. Поэтому для каждой степени превращения должна существовать определенная оптимальная температура, соответствующая максимальной скорости реакции. Нагляднее это можно показать при рассмотрении уравнения для скорости реакции. В наилучшем согласии с экспериментальными данными находится  формула,  предложенная Тейлором и Ленером   [1]:

- = K        (1)

где а - концентрация S02; a0 - концентрация S02 в состоянии равновесия;   С - концентрация   S03;   t - время.

Эта формула отличается от известного уравнения Боденштейна и Финка [2] введением концентрации в состоянии равновесия, что позволяет пользоваться этим уравнением и при высоких температурах, для которых необходимо считаться со скоростью обратной реакции.

Из уравнения (1) следует, что скорость реакции пропорциональна той части концентрации S02, которая может прореагировать до достижения состояния равновесия, не зависит от концентрации кислорода и обратно пропорциональна  корню  квадратному из  концентрации  S03.

Для расчета удобнее ввести в эту формулу a1 - начальную концентрацию S02; X -процент превращения и Хт - процент превращения в состоянии равновесия. Очевидно, а =а1(1 — X), ат = a1(l — Хт), С  = аХ, если пренебречь изменением объема.

Подставив эти значения в уравнение (1), получим

= K           (2)

при постоянной температуре скорость реакции будет, очевидно, непрерывно убывать с увеличением степени превращения.

Зависимость же от температуры при постоянной степени превращения определяется величинами  К и Хт.

Зависимость К от температуры подчиняется общему уравнению для констант скорости, а именно:

К = К0,                   (3)

где Е - кажущаяся энергия активации; R - газовая константа; Т - абсолютная  температура.

Для ванадиевых контактных масс [3] для температур выше 440°С кажущаяся энергия активации составляет около 20 000 кал и ниже 440°С- около 50 000 кал.

Теоретически возможное превращение изменяется с температурой по формуле

(4)

где b — концентрация кислорода; К — константа равновесия, убывающая с температурой по формуле

IgK =  + 0,611 lg T -6,749         (5)

С повышением температуры будет, таким образом, увеличиваться константа скорости, но одновременно с этим уменьшится числитель в правой части уравнения для скорости реакции и тем больше, чем ближе состояние равновесия.

Таким образом,  с изменением температуры   скорость    реакции   должна

пройти через максимум, различный для разных степеней превращения. Положение этого максимума видно из кривых рис. 1, составленного для пятипроцентного   газа.

По оси абсцисс отложен lg скорости реакции, по оси ординат

Рис.1

- температура. Соединяя максимумы кривых, полученных для различных

степеней превращения, находим оптимальную температурную кривую, согласно которой должна изменяться температура по высоте слоя контактной массы для  обеспечения максимальной  скорости процесса.

Часто встречающееся в литературе упоминание оптимальной температуры для процесса в целом, как видно из вышеизложенного, неверно: можно говорить лишь об оптимальной кривой изменения температуры, характерной для каждого процесса и катализатора.

Для максимального использования контактного объема необходимо начинать процесс при возможно более высокой температуре, постепенно снижая ее по мере течения реакции, согласно выведенной оптимальной температурной кривой.

Помимо выявления оптимальных температурных условий кинетическое уравнение можно также использовать для расчета необходимых количеств контактной массы для проведения определенных частей процесса.   Для этого проинтегрируем уравнение  (2):

(6)

Это уравнение определяет необходимое время соприкосновения для достижения превращения X. Для удобства пользования его рационально изобразить графически на диаграмме: t, X.

Здесь контурные кривые - изотермы, получаемые для постоянных КИ и Хт, пунктирная кривая соответствует адиабатическому ходу процесса, начиная с температуры 420°С, штрихпунктирная кривая соответствует протеканию процесса по оптимальной температурной кривой (минимальное время соприкосновения).

Для целей расчета удобнее всего пользоваться диаграммой температура - превращение (рис. 3).

Здесь кривая ab соответствует равновесному превращению, определяемому по формуле (4)

Кривая cd — оптимальная температурная кривая, соответствующая максимальным скоростям. Заштрихованная зона соответствует скоростям, равным 0,9-1 от максимальной. Изменение скорости нагляднее всего можно представить трехмерной диаграммой, взяв в качестве третьей оси скорость реакции. Тогда кривая cd соответствовала бы вершине хребта, быстро спадающего до нуля по направлению кривой аЪ и имеющего постоянное возрастание в направлении увеличивающихся температур и уменьшающихся превращений. Разрез по плоскости, перпендикулярной оси превращения, дает кривую (см. рис. 1).

Если пренебречь потерями тепла наружу, то изменение температуры с ходом реакции должно быть пропорциональным увеличению процента превращения, т. е. будет изображаться прямыми постоянного наклона.

Нетрудно убедиться, что тангенс угла наклона этих прямых определяется уравнением

tα =,

где с - теплоемкость газа; g - молярная теплота реакции; h - отношение масштабов.

При конструировании контактных аппаратов надо стремиться проводить процесс в заштрихованной зоне максимальных скоростей.

В аппаратах с внутренним теплообменом надо поэтому рассчитывать поверхность теплообмена по количеству тепла, которое необходимо отнимать в процессе превращения от газа для перемещения по кривой.

В аппаратах полочного типа с промежуточным теплообменом такое плавное изменение температуры становится невозможным и заменяется попеременными процессами разогрева и охлаждения. Вместо непрерывной кривой мы получаем ломаную линию.

Задачи конструктора сводятся к распределению контактной массы и поясов промежуточного охлаждения таким образом, чтобы все прямые разогрева и охлаждения оставались внутри оптимальной зоны.

Начальная температура поступления газовой смеси определяется свойствами контактной массы и составляет обычно 380-420°С.

Поэтому первоначальным этапом будет саморазогрев газовой смеси до достижения верхней границы зоны оптимальных скоростей.

Отсчитав  на диаграмме   3   соответствующий   процент   превращения, нетрудно определить время соприкосновения, необходимое для проведения этого этапа по адиабатической кривой диаграммы 2.

Соответствующее количество контактной массы определится из уравнения

v = Vt,

где v - объем контактной массы; V - объем газовой смеси; t - фиктивное время соприкосновения.

Дальнейшее повышение температуры нерационально, так как сопровождается быстрым снижением скорости реакции. Поэтому следующим этапом должно быть охлаждение газа до достижения нижней границы оптимальной зоны. На диаграмме 3 этот процесс, очевидно, изобразится прямой, параллельной оси абсцисс. По необходимой для этого процесса охлаждения теплоотдаче рассчитывается высота и изоляция соответствующего охладительного пояса.

Следующим этапом вновь будет саморазогрев, который изобразится на диаграмме 3 прямой EF, конец этого этапа определится достижением верхней границы оптимальной зоны.

Необходимое время соприкосновения отсчитывается по соответствующей изотерме диаграммы 2. Такое чередование процессов разогрева и охлаждения продолжается до достижения заданного превращения.

При построении описанных прямых на диаграмме 3 необходимо учитывать потери наружу через стенки поясов контактной массы. Для этого рассчитывается охлаждение газа вследствие этих потерь, и соответствующее число градусов откидывается влево от точек конца охлаждения предыдущего промежуточного пояса. Из полученной точки проводится прямая саморазогрева параллельно прямой EF.

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ГАЗОВОЙ СМЕСИ

В отношении изменения концентрации мы сильно связаны условиями получения   газовой   смеси.

В условиях сжигания колчедана без подачи кислорода наши возможности ограничиваются лишь большим или меньшим разбавлением газа.

Как видно из уравнения (6), при постоянном превращении необходимое время соприкосновения увеличивается с повышением крепости газа. Следовательно, перерабатываемый объем газа уменьшается. Но, с другой стороны, при равном перерабатываемом объеме производительность растет прямо пропорционально концентрации.

Суммируя эти влияния, получим для зависимости производительности системы от концентрации следующее уравнение:

(7)

С увеличением крепости газа увеличивается a1 но одновременно растет и знаменатель в формуле (7) тем быстрее, чем ближе X к Хт, и величина производительности проходит через максимум.

Для обычных условий сжигания колчеданов изменение состава газовой смеси с разбавлением может быть выражено следующим образом:

Процент S02         2          3           4            5             6           7          8         9       10

Процент 02        17,8       16,3       14,8       13,2        11,71      10,1      8,7       7,1      5,6

Процент N2        80,2      80,7       81,2        81,8       82,38      82,9     83,3     83,9    84,4

Подставляя эти значения в формулы (4) и (7), можно вычислить в условных единицах изменение производительности с разбавлением.

Для X = 0,94; 0,95; 0,96 оптимальные концентрации соответственно составляют 8,4; 8,0; 7,4. Аналогично можно определить оптимальные концентрации и для случая другого сырья и обогащения кислородом.

По этому способу нами была рассчитана загрузка контактной массы котлов первой системы Константиновского химкомбината.

Совпадение расчетного и установленного эмпирически оптимального температурного   режима   оказалось   вполне   удовлетворительным.

Изложенные принципы расчета могут быть применены к другим экзотермическим процессам, как, например, синтез NH3, конверсия СО и др.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Taylor G. В., Lenher S.//Z. Phys. Chem. Bodenstein Festb.— 1931.— S. 30.

2.   Bodenstein und Fink.//Z. Phys. Chem.— 1907.- Bd 60.- S. 46.

3.  Боресков Г. К., Плигунов В. П.//Журн.   прикл.   химии.— 1933.— Т.   6,   №   5.— С. 785—796.

2. ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА ТЕПЛА И ВЕЩЕСТВА НА СКОРОСТЬ КОНТАКТНЫХ РЕАКЦИЙ

[Проблемы кинетики и катализа.  Т. 6. Гетерогенный  катализ:

Труды  Всесоюзной  конференции

по катализу.— М.;   Л., 1949.—С. 404—425]

При изучении кинетики химических превращений обычно все внимание уделяется химической стороне дела и лишь в редких случаях учитывается влияние на скорость процесса чисто физических этапов перемещения реагирующих веществ и тепла внутри реакционного объема.

Такой подход вполне приемлем, пока объектом изучения являются сравнительно медленные реакции, при которых концентрации и температура успевают практически полностью выравниваться. Для быстрых же реакций, интерес к которым непрерывно возрастает в связи с общей интенсификацией технологических процессов, игнорирование физических этапов  становится  недопустимым.

Промышленные контактные реакции являются, как правило, реакциями быстрыми; время соприкосновения газа с катализатором измеряется во многих случаях десятыми долями секунды, а иногда даже десятитысячными (окисление аммиака). Надо поэтому ожидать, что на работу промышленных катализаторов этапы переноса оказывают значительное влияние, быстро возрастающее по мере увеличения активности контактных масс. Учет скорости физических этапов контактного процесса необходим для правильного решения таких задач, как выбор линейной скорости газа, структуры и крупности зерен катализатора, определение диаметра труб для загрузки контактной массы, предельно допустимой интенсивности теплоотвода и ряда других.

Тем не менее технологи часто не учитывают в полной мере значение физических этапов контактных процессов. Еще чаще их игнорируют при лабораторном исследовании катализаторов. Между тем не исключено, что многие кинетические и иные аномалии, обнаруживаемые при лабораторных исследованиях и послужившие поводом для сложных теоретических построений, могут найти простое объяснение при правильном учете роли физических этапов.

При осуществлении контактных реакций посредством пропускания потока реакционных газов через слой зернистого катализатора химическое превращение сопровождается следующими физическими стадиями; перенос реагирующих веществ из газового потока между зернами к поверхности зерен катализатора и продуктов реакции в обратном направлении, диффузия реагирующих веществ и продуктов в порах зерен контактной массы, теплопереход внутри зерен, теплообмен между поверхностью зерен катализатора и газовым потоком и, наконец, при наличии внешнего теплоотвода или подогрева, перенос тепла внутри слоя контактной массы в направлении, нормальном к стенкам сосуда, содержащего катализатор. Если скорости этих физических этапов малы по сравнению со скоростью химического превращения, то возникает неравномерность концентраций и температур по сечению слоя катализатора, что, в свою очередь, будет влиять на выход полезного продукта, длительность службы катализатора и т. д.

Перечисленные выше процессы переноса можно разбить на три группы:

1) процессы обмена между газовым потоком в каналах, образуемых зернами контактной массы, и внешней поверхностью этих зерен; 2) процессы перемещения вещества и тепла внутри зерен контактной массы; 3) перенос тепла между зернами контактной массы в направлении, нормальном  к   поверхностям  внутреннего   теплообмена.

Ниже будут рассмотрены основные закономерности, управляющие процессами первых двух групп, и показано их значение на примере некоторых промышленных каталитических реакций.

ПРОЦЕССЫ ОБМЕНА МЕЖДУ ГАЗОВЫМ ПОТОКОМ И ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕРЕН КАТАЛИЗАТОРА

а) Характер движения газа в промышленных контактных аппаратах

Перенос реагирующих веществ из газового потока к поверхности кусков катализатора зависит от характера движения газа в каналах, образуемых зернами контактной массы. При ламинарном движении он может осуществляться во всей толще потока только посредством диффузии. При турбулентном же движении, благодаря конвекционному перемешиванию во внутренней части потока, диффузионный перенос преобладает лишь в сравнительно тонкой пленке непосредственно у поверхности зерен. Характер движения, как известно, определяется величиной критерия Рейнольдса   [2].

При движении по трубам критическое значение Re, соответствующее изменению характера движения, лежит вблизи 2300 (при больших Re устойчиво турбулентное движение, при меньших  ламинарное).

Таблица  1 Характеристика движения газа в промышленных контактных аппаратах

| Процесс | Условия | ф, м/с | do, M | -108, м2/с | т | Re |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окисление аммиака на окисножелезном контакте | 7,5% NH3, 700°C | 0,6 | 0,006 | 120 | 0,6 | 75 |
| Окисление аммиака на кобальтовом контакте | 10% NH3, 800°C | 2,0 | 0,0025 | 140 | 0,5 | 72 |
| Окисление сернистого газа | 7% S02, 11%, 02, 500 °С | 0,8-1,4 | 0,003 0,006 | 80 | 0,5 | 60-230 |
| Окисление нафталина | 0,65% нафталина, 450°С | 2,0 | 0,0033 | 65 | 0,5 | 200 |
| Конверсия окиси углерода | 10% СО, 24% Н2, 13% СО2 , 53% Н20, 400°С | 1,1 | 0,01 | 75 | 0,56 | 260 |
| Синтез аммиака | 75 атм, 500°С | 0,05 | 0,005 | 0,28 | 0,53 | 1 900 |
|  | 30 атм, 470°С | 0,17 | 0,005 | 0,56 | 0,5 | 3 040 |
| Синтез метанола | 33% СО, 67% Н2, 250 атм, 360°С | 0,9-1,0 | 0,006 | 0,67 | 0,57 | 18 580 |
| Получение хлорвинила из ацетилена и НСl | 47,5% С?Н2, 52,5% НСl, 150°С | 0,044 | 0,002 | 14 | 0,57 | 15 |
| Синтез толуола из бензола и метанола | 80% С6Н6, 20% метанола, 35 атм, 350°С | 0,03 | 0,042 | 0,23 | 0,55 | 3 420 |
| Гидрирование фенола | 1,2% фенола, 20 атм, 160°С | 0,37 | 0,0035 | 4,6 | 0,5 | 560 |
| Гидрирование среднего масла | 0,7 м3 масла на 1000 м3 Н2, 250 атм, 375°С | 0,02 | 0,007 | 0,24 | 0,55 | 1 300 |
| Гидрирование диизобутилена | 0,12 м3 диизобутилена на 1000 м3 Н2, 200 атм, 225°С | 0,63 | 0,007 | 0,66 | 0,55 | 15 000 |
| Гидрирование ацетилена | 1% С?Н?. 30% С2Н2, 45% Н?0, 20% Н2, 250°С | 1,55 | 0,003 | 41 | 0,45 | 205 |
| Гидрирование жирных кислот | 11 кг кислоты на 1000 м2 Н2. 300 атм, 300°С | 0,12 | 0,004 | 1,0 | 0,55 | 1065 |
| Гидрирование ацетальдегида | 33 кг ацетальдегида на 1000 м3 Н2, 200°С | 1,37 | 0,015 | 182 | 0,45 | 206 |
| Дегидрирование изобутана | 580°С, средняя степень дегидрирования 15% | 3,2 | 0,0033 | 28,5 | 0,45 | 670 ■ |

При движении же через слой зернистого материала, вследствие резких изменений направления и скорости, критическое значение Re много ниже. В этом легко убедиться, проследив зависимость гидравлического сопротивления от значения Re. В ламинарной области коэффициент гидравлического сопротивления обратно пропорционален Re в первой степени, а в турбулентной области - в степени 0,2-0,3. Обработка экспериментальных данных различных исследователей, проведенная Чильтоном и Кольборном [3], показала, что перелом на логарифмическом графике зависимости коэффициента гидравлического сопротивления от Re лежит вблизи значения Re, равного 60. Переход ламинарного движения в турбулентное для насадок проявляется не так резко, как в случае пустых труб, а растягивается в сравнительно широком интервале значений Re. Особенно отчетливо это проявляется в результатах измерений скорости переноса вещества. Так, Гамсон, Тодес и Хауген [4], исследуя скорость испарения воды с поверхности носителей катализаторов, нашли, что переходная область лежит в интервале 40-350. При меньших значениях Re коэффициент массопередачи не зависит от Re (ламинарный режим), при Re > 350 пропорционален Re в степени 0,6 (турбулентный режим). Хурт [5] измерял скорость массопередачи для процессов испарения воды и нафталина. Он нашел, что для Re > 200 коэффициент массопередачи пропорционален Re в степени 0,75 (турбулентный режим). При значениях критерия Рейнольдса меньше 200 зависимость от Re уменьшается, однако сохраняется даже при Re = 10, т.е. и в этих условиях режим не вполне ламинарен.

В табл. 1 приведены значения Re для некоторых промышленных контактных процессов. В большинстве случаев движение газа имеет турбулентный характер, но в аппаратах, работающих при нормальном давлении, значение Re часто лежит на границе переходной области. Существенно отметить, что при лабораторных испытаниях линейные скорости, как правило, в несколько раз меньше и условия движения могут соответствовать ламинарному режиму, что в случае быстрых реакций лишает возможности использовать лабораторные данные для технологических расчетов даже при равенстве объемных скоростей.

б) Разность концентраций реагирующих веществ    в   турбулентном ядре газового потока и у поверхности зерен катализатора

При протекании контактных реакций реагирующие вещества из газового потока в каналах между зернами катализатора перемещаются к поверхности зерен, а продукты реакции - в обратном направлении. Соответственно этому концентрации реагирующих веществ у поверхности зерен контакта будут ниже, чем в газовом потоке, а продуктов реакции - выше. Зная эти изменения концентраций и кинетическое уравнение реакции, можно рассчитать уменьшение скорости реакции, вызванное тормозящим влиянием этапов переноса к поверхности. Практически нет необходимости вычислять изменение концентраций всех участников реакции; можно ограничиться теми компонентами, входящими в кинетическое уравнение, относительное изменение концентраций которых значительно (см.   табл.   1).

Если концентрации реагирующих веществ невелики и можно пренебречь потоком, нормальным к поверхности зерна (поток Стефана), то скорость переноса вещества будет определяться значением критерия

где D — коэффициент диффузии, м2/ч,  R - газовая постоянная, м3*атм/ (кг-моль'град); Т - абсолютная температура; к - коэффициент массопередачи, кг-моль/(м2*ч*атм), являющийся функцией критериев Re и диффузионного критерия Прандтля

PrD = 3600.                                                  (2)

Вид функциональной зависимости может быть установлен на основе работ Кольборна [6 ] и упомянутых выше экспериментальных данных Гамсона, Тодеса и Хаугена [4] и Хурта [5].

Для последующих расчетов мы будем пользоваться уравнением, полученным обобщением указанных данных:

= 0,43Re 0,7 Pr1/3                                (3)

ИЛИ

k = 5,2 Re 0,7 Pr1/3                            (4)

Обозначим через W скорость реакции, выраженную в кг-молях данного компонента и отнесенную к 1 м2 внешней поверхности зерен катализатора и  1  ч (мг-моль/(м2'ч),  тогда

= Wi                           (5)

Исключая к из уравнения (4), находим

-   =  Re -0,7Pr-1/3                 (6)

Зная количество вещества, реагирующее на единице внешней поверхности зерен катализатора, можно при помощи уравнения (6) рассчитать изменение концентраций реагирующих веществ на поверхности, по сравнению с турбулентным ядром газового потока, и отсюда вычислить уменьшение общей скорости реакции, вызываемое задержкой подвода реагирующих веществ и отвода продуктов реакции. Уравнение (6) справедливо лишь для реакций, не усложняемых выходом в объем реакционных цепей. Для сложных реакций, заканчивающихся в объеме, применимо уравнение (11).

Значительно сложнее задача расчета скорости переноса для нескольких реагирующих веществ и продуктов реакции. Для практических целей, однако, достаточно приближенной оценки, достигаемой усреднением концентраций веществ, находящихся в избытке.

Для реакций первого порядка уменьшение суммарной скорости под влиянием процессов переноса не зависит от степени превращения. Скорость большинства контактных реакций, вследствие тормозящего влияния продуктов, снижается быстрее с ростом степени контактирования, чем для реакций первого порядка. В этом случае влияние процессов переноса будет сильнее сказываться на первых стадиях реакции.

В табл. 2 приведены результаты расчетов скорости массопередачи и влияния ее на суммарную скорость реакции для некоторых промышленных контактных реакций. Эти данные не претендуют на большую точность, так как во многих случаях неизвестны кинетические уравнения. Кроме того, для процессов под давлением приходилось экстраполировать зависимость (4) в сторону очень больших значений Re, и не вполне надежны значения коэффициентов диффузии. Тем не менее полученные результаты достаточны для общей характеристики значения этапов переноса вещества к внешней поверхности   зерен   контакта   для   рассмотренных   реакций,

Лишь для немногих очень быстрых реакций концентрация реагирующих веществ у поверхности зерен резко отличается от концентрации в объеме, и скорость реакции приближается к скорости переноса реагирующих веществ.

Таблица  2

Влияние процессов переноса из газового потока на скорость превращения и перегрев поверхности катализатора

| Процесс* | Скорость реакции, г-моль/(м2-ч) | Разность парциальных давлений в ядре потока у поверхности катализатора, атМ'104 | Уменьшение скорости реакции, % | Перегрев внешней Поверхности зерен катализатора в начальной стадии**, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Окисление аммиака на платинородиевых сетках (10% NH3) | 2000 | 230 | 99 *** | 780 (теоретический разогрев) |
| То же, на смеси кобальта То же, на окисножелезном контакте | 370 | 190 | 90 | 490 |
|  | 6,3 | 8 | 3,5 | 2 |
| Окисление сернистого газа: |  |  |  |  |
| х = 0,1 | 54 | 57 | 47 | 13 |
| а; = 0,7 | 18 | 17 | 15 | 3,5 |
| х = 0,95 | 0,8 | 0,9 | 2,5 | 0,1 |
| То же, для смеси с кислородом: х = 0,1 (62% S02, 38% 02) | 250 | 400 | 42 | 92 |
| Окисление нафталина | 0,5 | 0,5 | 2,5 | 4 |
| Конверсия окиси углерода: |  |  |  |  |
| х = 0,5 | 35 | 32 | 5 | 2,5**** |
| х = 0,9 | 4,4 | 4 | 1,6. | 0,3 |
| Синтез аммиака |  |  |  |  |
| 750 атм | 220 | 6000 | 1,5 | 1,8 |
| 300 атм | 80 | 630 | 0,5 | 0,5 |
| Синтез метанола: | 53 | 180 | 0,4 | — |
| Получение хлорвинила | 1,2 | 0,6 | 0,01 | — |
| Получение толуола | 3,4 | 77 | 0,31 | — |
| Гидрирование фенола | з | 9 | 2,6 | 0,4 |
| Гидрирование диизобутилена | 133 | 820 | 8,5 | 1,3 |
| Гидрирование ацетилена | 7,6 | 4 | з | — |
| Гидрирование жирных кислот | 2 | 55 | 6 | — |
| Гидрирование ацетальдегида | 3,4 | 3 | 8,6 | — |
| Дегидрирование изобутана | 22 | 18 | 2 | — |

* Условия те же, что и в табл. 1. ** Там, где не указана степень контактирования, разогрев приведен средний в первых 5%  слоя массы.

*** Вычисленный по скорости массопередачи перепад давления даже превышает на 20% среднее логарифмическое парциональное давление NH8. Хурт [5] нашел, что он больше на 60%, и заключил отсюда, что реакция переходит в объем. Точность расчета массопередачи недостаточна для подобного заключения. Против него говорит и наблюдаемый разогрев поверхности катализатора по сравнению с газом.

**** в первом по ходу газа слое катализатора разогрев достигает 7°.

В частности, как показал впервые Темкин, это имеет место при окислении аммиака на платиновых сетках. Для большинства же контактных процессов уменьшение концентрации у поверхности зерен катализатора невелико. Для реакции окисления сернистого газа на ванадиевых катализаторах приведены данные для  отдельных стадий. Оказывается, что при общем незначительном влиянии процессов переноса к внешней поверхности они очень сильно сказываются на первых стадиях. Вероятно, и для ряда других контактных процессов, скорость которых тормозится продуктами реакции, этапы переноса могут оказаться лимитирующими на первых стадиях контактирования.

в) Кинетика контактных реакций,  ограничиваемых скоростью массопередачи к внешней поверхности зерен

Для контактных процессов, скорость которых определяется в основном скоростью массопередачи, справедливы своеобразные кинетические закономерности.

Подставив значение к из уравнение (4) в общее выражение для скорости массопередачи, получим следующее выражение для количества вещества,  реагирующего в единице объема катализатора:

Здесь p - парциальное давление в турбулентном ядре потока компонента, перенос которого определяет суммарную скорость процесса, а р" - равновесное парциальное давление этого компонента. Для необратимых реакций р" = 0. Изменение коэффициента во второй части уравнения связано с тем, что в критерий Рг коэффициент диффузии D входит в м2/с. В случае применимости закона идеальных газов

g=                                                            (10)

и уравнение (9) можно преобразовать к виду

(11)

Принимая приближенно свойства газа постоянными вдоль слоя контакта, находим после интегрирования

Здесь ф — фиктивное время соприкосновения газа с катализатором, с; рн - начальное и рк -конечное парциальное давление компонента, перенос которого определяет общую скорость реакции; V - объемная скорость,  ч-1.

Как видно из уравнения (9), скорость реакции возрастает с увеличением линейной скорости газа и уменьшением приведенного диаметра зерен. При использовании этих факторов для интенсификации контактного процесса необходимо, однако, учитывать одновременное увеличение гидравлического сопротивления. Коэффициент гидравлического сопротивления обратно пропорционален приведенному диаметру зерен в степени 1,2—1,4, т. е. меняется так же, как и скорость реакции. Поэтому при уменьшении крупности катализатора при постоянной скорости газа гидравлическое сопротивление слоя остается неизменным, так как увеличение коэффициента гидравлического сопротивления компенсируется снижением необходимой высоты слоя. Для процессов, скорость которых определяется скоростью массопередачи к внешней поверхности зерен, целесообразно применять катализатор в форме возможно более мелких кусков. Ограничением является лишь условие равномерного распределения газа по сечению тонкого слоя контакта.

Увеличение линейной скорости газа ограничивается предельно допустимой  величиной  гидравлического  сопротивления.

Для реакций, лимитируемых массопередачей, характерна слабая зависимость скорости от температуры; скорость возрастает приблизительно пропорционально первой степени абсолютной температуры. При снижении температуры эта зависимость сохраняется, однако, лишь до тех пор, пока скорость собственно химического превращения остается больше скорости массопередачи.

г)   Перегрев  внешней  поверхности   зерен  катализатора

Совершенно аналогично перепаду концентраций может быть рассчитана разность температур поверхности катализатора и газового потока в каналах между зернами катализатора. Определяемым критерием в этом  случае будет критерий Нуссельта  Nu = , а определяющими Re и Рг =  .

Здесь α —коэффициент теплоотдачи от поверхности катализатора  к  газовому  потоку,  ккал/(м2-ч-г);  - коэффициент  теплопроводности  газа, ккал/(м-ч-г); a=- коэффициент температуропроводности, м2/ч; a co объемная теплоемкость газа, ккал/(м3-г).

Усредняя экспериментальные данные Гамсон, Тодеса и Хаугена [4] и Хурта [5], находим аналогично уравнению (4):

0,43Re 0,7 Pr1/3                                (14)

Общее количество тепла, отводимое от поверхности катализатора, в 1 м3 объема контакта:

q = αS(tK - tг),                                            (15)

где tK — температура внешней поверхности зерен катализатора; tr — температура газа, омывающего зерна. При стационарном режиме

q = q0,WS,                                                (16)

где q0- молярная теплота реакции в ккал/(кг-моль). Исключив из уравнений  (14)—(16)  а и q,  находим

(17)

Уравнение (17) справедливо лишь в тех случаях, когда все стадии каталитической реакции осуществляются на поверхности катализатора.

Комбинируя его с уравнением (6), получим

Если реакция протекает без изменения объема и без теплоотвода,

Tk = to+

где t0 — начальная температура газа; Ph - начальное парциальное давление реагирующего компонента.

Подставив в уравнение (.18), находим

(19)

Для быстрых реакций, скорость которых определяется диффузией к внешней поверхности зерен, р' = р", и при D /α 1 температура контакта постоянна по слою и равна теоретической температуре разогрева. В некоторых случаях (D/a > 1) температура поверхности катализатора может даже превышать теоретическую температуру.

Франк-Каменецкий [8] показал, что для сильно экзотермических реакций с высокой энергией активации процесс неустойчив в определенном интервале температур поверхности катализатора. При постепенном повышении температуры газа, начиная с низких температур, при которых скорость реакции очень мала, разность температур катализатора и газа вначале возрастает медленно, а затем при достижении определенных критических условий (температура воспламенения), сразу достигает предельного значения, определяемого уравнением (19) при р' = р". Аналогично, при снижении температуры, начиная с высокой, превышающей температуру зажигания, разность температур поверхности катализатора и газа вначале мало меняется, а при приближении к определенным критическим условиям (температура затухания) резко падает.

Практическое значение перегрева поверхности зерен катализатора по сравнению с газовым потоком определяется его влиянием на очень важный технологический параметр контактного процесса - минимально допустимую температуру входа газа в контактную массу. Так, разогрев поверхности платиновых сеток при окислении аммиака до температур, близких к теоретической температуре горения, позволяет после начального разогрева подавать в аппаратах холодную реакционную смесь.

Как видно из последнего столбца табл. 2, в большинстве случаев перегрев поверхности невелик, но для ряда реакций, тормозящихся продуктами, на первых стадиях он составляет заметную величину, существенно сказывающуюся на минимально допустимой температуре входа. В связи с этим надо указать на возможность получения заниженных значений минимальных температур входа при лабораторных испытаниях, проводимых обычно при линейных скоростях, в несколько раз меньших производственных. Пока скорость реакции определяется одной внешней диффузией, перегрев поверхности контакта не зависит от Re, а значит, и от линейной скорости. Однако при повышении Re для каждой реакции обязательно наступают условия, когда на общую скорость процесса начинает влиять скорость собственно химического превращения (р' становится заметно больше р"). Дальнейшее повышение линейной скорости приводит к резкому уменьшению перегрева поверхности катализатора и соответствующему росту минимальной температуры входа. Определение минимальной температуры входа газа в контактную массу должно обязательно производиться при значениях Re, точно соответствующих производственным условиям.

Перегрев поверхности зерен катализатора очень важен также и с точки зрения возможности термической порчи. В частности, это существенно при регенерации некоторых катализаторов для органических реакций посредством выжигания отложившегося на них кокса. В случае крупнопористых катализаторов, на которых горение кокса протекает с большой скоростью, температура поверхности контакта может приближаться к теоретической (для воздуха ~2100°), причем этот перегрев поверхности, происходящий в тонком слое контакта, трудно обнаружить обычными способами температурного контроля.

ПРОЦЕССЫ ПЕРЕНОСА ВНУТРИ ЗЕРЕН КОНТАКТНОЙ   МАССЫ

Большинство катализаторов состоит из зерен с развитой внутренней поверхностью, в отдельных случаях в десятки тысяч раз превышающей внешнюю поверхность, непосредственно омываемую газовым потоком.

Неудивительно поэтому, что скорость переноса реагирующих веществ внутри пор, пронизывающих зерна контакта, оказывает существенное влияние на протекание большинства контактных процессов. К сожалению, мы не располагаем пока данными о структуре большинства промышленных катализаторов. Опубликованные в последнее время исследования структуры не сопоставляются с каталитической активностью, а иногда даже совсем не указываются состав катализатора [9] и область его применения. Подробно исследованы катализаторы синтеза аммиака. По данным Эмметта и Брунауера [10], поверхность железного катализатора, промотированного окисями алюминия и калия, составляет 6,5-104 см2/см3, что в случае однородной структуры соответствует диаметру капилляров около 10-5 см. Внутренняя поверхность силикагелей достигает 5-106 см2/см3, и преобладающий диаметр пор лежит в интервале 10~6-10-7 см. Некоторые сорта содержат также значительное число крупных пор. Того же порядка размер пор алюмо- и феррогелей. Внутренняя поверхность активированных углей достигает 8-106 см2/г при радиусе капилляров 10-7 см и меньше.

Перенос реагирующих веществ и продуктов реакции внутри зерен может осуществляться только посредством диффузии. Если диаметр пор превышает среднюю длину свободного пробега молекул (для атмосферного давления около 10-5 см, при давлении 300 атм - 10-7 см), в них происходит нормальная диффузия, подчиняющаяся уравнению (5). В более тонких капиллярах коэффициент диффузии снижается, меняясь прямо пропорционально диаметру капилляра (кнудсеновская диффузия). Кроме того, возможна и двухмерная диффузия адсорбированных молекул вдоль стенок пор (фольмеровская диффузия). По мнению Дамкелера [11] и Жуховицкого [12], в условиях физической адсорбции газов пористыми сорбентами скорость фольмеровской диффузии значительно превышает скорость кнудсеновской. Этот вывод не может быть распространен, однако, на каталитические процессы, протекающие в подавляющем большинстве случаев при высоких температурах, когда   адсорбция   обусловливается силами химической связи и характеризуется высокими значениями как теплоты, так и энергии активации. В этих условиях и процесс перемещения адсорбированного вещества вдоль поверхности должен требовать значительной энергии активации. Тизелиус [16], исследуя поверхностную миграцию адсорбированной воды и аммиака в кристаллах цеолитов, нашел, что энергия активации поверхностной диффузии составляет от 40 до 90% теплоты адсорбции. Если значение энергии активации перемещения вдоль поверхности достигает 10 ккал, что вполне вероятно для большинства контактных реакций, то скорость поверхностного перемещения даже для самых тонких пор (10-7 см) будет меньше скорости объемной диффузии. Серьезным препятствием для перемещения вдоль поверхности является также и значительная энергетическая неоднородность поверхности промышленных катализаторов. Поэтому в последующих расчетах мы не принимали во внимание возможность поверхностной диффузии.

а) Степень использования внутренней поверхности промышленных контактных масс

Рассмотрим контактную газовую реакцию первого порядка, протекающую внутри круглого капилляра радиуса r (рис. 1). Обозначим через сн (кг-моль/м3) концентрацию реагирующего вещества в начале капилляра и через с - на расстояние l от входа. На участке капилляра длиной dl реагирует

kc2rdl (кг-моль/ч)

и приносится в результате диффузии

Dr2  (кг-моль/ч).

В условиях стационарности

(20)

K1c2rdl=D  =

Здесь к1— константа скорости контактной реакции первого порядка (м/ч). Обозначим

(м-2 )                     (21)

В общем случае капилляра некруглого сечения

=

где  =   - гидравлический радиус, м;  площадь сечения капилляра,    м2;  периметр сечения капилляра, м.

Общее решение уравнения (20):

с = α1еA1 l  + αге-A1 l

где α1 и α 2 — постоянные интегрирования.

Из граничных условий с = сн при l = 0 и  при l == lK, где lК — полная длина капилляра,  находим

При больших значениях А11к (быстрая реакция и крупные зерна контакта) концентрацию реагирующего вещества в конце капилляра можно принять равной нулю. Тогда

с = cH e-A1l                       (22а)

Глубина капилляров, соответствующая уменьшению концентрации, а следовательно, и скорости реакции в п раз, равна

ln =                                (23)

Из выведенных уравнений видно, что падение концентрации реагирующего вещества по мере углубления внутрь зерна и соответственно степень использования внутренней поверхности катализатора определяются значением безразмерного параметра

A1l =

Как показал Тиле [13], для контактных реакций второго порядка падение концентраций по длине капилляра определяется параметром

A2l =

где к.2 — константа скорости контактной реакции второго порядка (м4/(кг-моль-ч)). Если скорость реакции прямо пропорциональна концентрации реагирующего вещества и обратно пропорциональна концентрации продукта, то изменение скорости с глубиной концентраций реагентов определяется параметром  [14]:

A0l =

Важно отметить, что во все эти выражения константа скорости реакции и радиус капилляра входят в виде отношения. Для решения вопроса о степени использования внутренней поверхности зерен катализатора нет необходимости в знании каждой из этих величин в отдельности. Достаточно знать значение определяющего параметра Ail, которое легко может быть вычислено из экспериментальных данных, исходя из количества вещества, реагирующего на единице наружной поверхности зерен катализатора.

Так, для реакции первого порядка количество вещества, реагирующее в единицу времени в одном бесконечно длинном капилляре:

исключив к1 при помощи соотношения (21), находим

A1 =  =

(24)

Здесь G0 =   -  количество вещества, реагирующее в единицу времени на единице сечения капилляра. Эта величина, очевидно, равна количеству реагирующего вещества, отнесенному к единице наружной поверхности зерен, деленному на пористость катализатора. Таким образом, зная суммарную скорость реакции, крупность зерен и общую пористость контакта, можно вычислить величину А и при ее помощи рассчитать падение скорости  реакции  внутри  зерна.

Для капилляра конечной длины

A1 = cthA1lK

(25)

Концентрация  в  конце  капилляра

Ck= CHSh A1lK,

Степень использования внутренней поверхности

(26)

где с - средняя концентрация реагирующего вещества по длине капилляра.

Для обратимой реакции первого порядка, тормозящейся продуктом

Здесь у =  относительная  степень   контактирования;   х  степень   контактирования;  равновесная степень контактирования; уК — относительная степень контактирования в конце капилляра; у0 - относительная степень контактирования в устье капилляра.

Совместное решение этих уравнений при заданных G0 и 1К позволяет определять А0 и yK.

При отсутствии перепада концентраций внутри зерна количество вещества, реагирующего на единицу сечения поры, равнялось бы

Степень использования внутренней поверхности

=

Совершенно аналогично можно оценить использование внутренней поверхности и для реакций других порядков. В табл. 3 приведены результаты подсчетов степени использования внутренней поверхности для некоторых промышленных реакций. Диффузия внутрь пор во всех случаях заметно сказывается на общей скорости процесса, однако степень использования внутренней поверхности для большинства рассмотренных реакций довольно  высока.

Таблица  3

Степень использования внутренней поверхности катализатора

| Процесс | Go, кг-моль (м2-ч) | А, м-1 | Lк, м | Степень превращения в конце капилляра | Относительная скорость | Степень использования внутренней поверхности | Разность температур в центре зерна и на внешней поверхности, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Окисление аммиака на oкиснокобальтовом катализаторе | 0,75 | 47 000 | 0,0008 |  | 10-16 | 1,5 | 4,6 |
| Окисление нафталина на ванадиевом катализаторе | 0,001 | 600 | 0,0012 | — | 0,79 | 86 | 2,8 |
| Гидрирование фенола на никелевом катализаторе | 0,006 | 1 150 | 0,001 | — | 0,55 | 72 | 2,3 |
| Гидролиз хлорбензола на тонкопористом силикагеле | 0,001 | 1 200 | 0,0008 | — | 0,65 | 78 | — |
| Окисление сернистого газа |  |  |  |  |  |  |  |
| 460°С, х = 0,1, у = 0,2 | 0,09 | 510 | 0,0015 | 0,55 | 0,20 | 33,5 | 4,4 |
| 575°С, x = 0,7, у = 0,9 | 0,03 | 1 630 | 0,0015 | 0,98 | 0,18 | 26,6 | 1,0 |
| 455°С, х = 0,95, у = 0,975 | 0,0013 | 460 | 0,0015 | 0,98 | 0,79 | 90 | 0,26 |
| Конверсия окиси углерода: 450°С, х = 0,5, Уо = 0,56 | 0,087 | 210 | 0,0035 | 0,69 | 0,57 | 68 | 3,6 |
| Синтез аммиака: |  |  |  |  |  |  |  |
| х = 0,2, 300 атм, 470°С | 0,26 | 200 | 0,002 | 0,51 | 0,70 | 81 | 3,7 |
| у = 0,42, 750 атм, 500°С Уо = 0,31 | 0,7 | 285 | 0,002 | 0,5 | 0,45 | 60 | 6,1 |
| Синтез метанола: 360°С, 250 атм, х = 0,05 | 0,16 | 82 | 0,002 | 0,14 | 0,32 | 45 | _ |

Кинетика реакций на пористых катализаторах рассмотрена в известной работе Зельдовича [15], показавшего, что с изменением скорости реакции меняется степень использования внутренней поверхности (глубина работающего слоя), в результате чего наблюдаемые энергия активации и кинетические коэффициенты оказываются в два раза меньше действительных.

Эта закономерность справедлива лишь в определенном интервале значений скорости реакций; при малых скоростях, когда становится существенной скорость реакции в глубине зерна, наблюдаемая кинетика приближается к действительной кинетике химического превращения, при больших скоростях реакции на процесс начинает влиять перенос вещества к внешней поверхности зерен.

Чтобы установить, какой области отвечает кинетика промышленных контактных процессов, рассмотрим относительное влияние внутренней и внешней диффузий. Для реакции первого порядка, комбинируя уравнения (И) и (25), находим

(27)

Здесь   т — пористость   зерен   катализатора.

Введем среднюю длину капилляров 1К = d0; для округлых зерен величина  равна от 0,2 до 0,35.

Выразив сн через p/ получим

(28)

Величина  = p'/p характеризует изменение скорости процесса под влиянием этапов переноса к внешней поверхности. При помощи уравнения (26) эту величину можно связать со степенью использования внутренней поверхности  :

(A1lk)2 =B                          (29)

Коэффициент В зависит главным образом от Re, так как остальные входящие в него величины меняются в сравнительно узких пределах. Как видно из данных табл. 1, для промышленных контактных процессов, протекающих при нормальном давлении, величина В порядка 10. При высоких давлениях контактные процессы осуществляются при больших значениях критерия Рейнольдса и соответственно выше (порядка 100) величина коэффициента В.

Повышенное значение коэффициента В возможно и при нормальном давлении в случае тонкопористых контактов (2r < 10-5 см), когда внутри пор осуществляется кнудсеновская диффузия, и коэффициент диффузии, стоящий в левой части уравнения (27), меньше коэффициента нормальной диффузии в правой части. На рис. 2 изображена зависимость ) от  для В = 10 (кривая i) и В = 100 (кривая 2).

Полученные кривые показывают, что торможение под влиянием диффузии внутри пор начинает проявляться раньше (при меньших значениях Alk), чем торможение, связанное с внешней диффузией. Однако снижение скорости реакции внутри пор, достаточное для справедливости кинетических соотношений Зельдовича ( порядка 0,5), для реакций, осуществляемых при нормальном давлении (кривая 2), сопровождается уже заметным торможением под влиянием внешней диффузии.

Таким образом, для большинства промышленных контактных процессов при нормальном давлении кинетика Зельдовича не осуществляется в чистом виде; с увеличением скорости реакции при повышении температуры наблюдаемая энергия активации снижается непрерывно, не задерживаясь на половинном значении. Лишь для тонкопористых контактов и для реакций при высоких давлениях (кривая 2) существует конечный интервал скоростей реакции, в котором справедливы соотношения Зельдовича. Этот вывод применим и к контактным реакциям других порядков.

Соотношение (28) может быть использовано и для решения вопроса о значении внутренней структуры катализаторов для протекания быстрых контактных процессов в условиях преобладающего влияния внешней диффузии (0,1). Согласно уравнению (28), в этом случае А1К  100. Изменение скорости в 10 раз будет происходить на глубине 0,023 средней длины капилляра - это большая величина, и работающая внутренняя поверхность и в этом случае значительно превосходит внешнюю поверхность зерен катализатора. Так, например, при окислении аммиака на окиснокобальтовом катализаторе  работающая внутренняя поверхность в 500 раз превосходит внешнюю поверхность зерен. Внутренняя структура зерен катализатора имеет, следовательно, существенное значение и для быстрых реакций. В условиях, когда протекание этих реакций регулируется внешней диффузией, внутренняя структура не влияет на скорость, но определяет те граничные значения скоростей газового потока и температуры, при которых возможно протекание процесса во внешней диффузионной области. Этим объясняется увеличение допустимой нагрузки на платинородиевые сетки в процессе окисления аммиака после разрыхления внешней поверхности.

Структура зерен катализатора может сказываться не только на величине скорости реакции, но, во многих случаях, и на направлении ее течения. Как уже указывалось, в глубине зерен концентрация продуктов может быть значительно выше, чем в газовом потоке. Если продукт реакции может испытывать дальнейшие нежелательные превращения, как это часто имеет место при органическом катализе, то они, очевидно, с наибольшей скоростью будут осуществляться в области высоких концентраций продукта, т. е. в глубине зерен. В результате, при проведении подобных реакций на тонкопористых контактах выход полезного продукта может оказаться значительно ниже, чем в равных условиях на крупнопористых.

В табл. 3 приведены данные о степени использования внутренней поверхности некоторых промышленных катализаторов.

б) Оптимальный размер пор

Рассмотрим сначала однородные контакты, в которых активный компонент равномерно распределен во всей массе катализатора. В этом случае константа скорости, отнесенная к единице внутренней поверхности, может быть принята постоянной независимо от величины внутренней поверхности.

Для медленных реакций, при которых не обнаруживается заметного различия концентраций в глубине зерен и у периферии (А11к < 0,5), скорость реакции прямо пропорциональна общей внутренней поверхности и при постоянной пористости меняется обратно пропорционально радиусу капилляров:

G0~r-1

Поэтому для малоактивных катализаторов, пока соблюдается соотношение А11к < 0,5, выгодна возможно более тонкопористая структура. Предел определяется лишь геометрической возможностью встречного движения реагирующих молекул и продукта в капиллярах и лежит вблизи 10-7 см. Для реакций, характеризующихся более высоким значением параметров А11к  в глубине зерен катализатора скорость реакции снижается, и внутренняя поверхность не используется полностью. Если в глубине зерен скорость делается исчезающе малой, то, согласно уравнениям (24) и (22а):

G0~ r -0.5                (30)

т. е. и в этом случае рационально применение возможно более тонких капилляров, хотя выигрыш в скорости оказывается несколько меньшим.

Соотношение (30) справедливо, однако, лишь в области нормальной диффузии. Если размер капилляра становится меньше средней длины свободного пробега, то коэффициент диффузии начинает меняться прямо пропорционально радиусу капилляра» и количество реагирующего вещества при постоянной общей пористости перестают зависеть от размера капилляров.

Таким образом, для реакций средней .скорости активность катализатора возрастает с уменьшением размера пор обратно пропорционально корню квадратному из радиуса капилляра вплоть до размера, равного средней длине свободного пробега, после чего остается независимой от размера пор. При атмосферном давлении средняя длина свободного пробега порядка 10-5 см, и уменьшение диаметра пор ниже этого предела не дает положительного эффекта. С ростом давления длина свободного пробега уменьшается (при 300 атм она составляет около 10-7 см), и становится выгодным применение  более тонкопористых катализаторов.

До сих пор мы предполагали, что зерна катализатора содержат поры только одного размера. Для катализаторов средней активности более выгодной оказывается неоднородная структура зерен - наличие наряду с короткими тонкими капиллярами длинных крупных пор, играющих роль коридоров, подводящих реагирующие вещества к устьям тонких капилляров. Диаметр коридоров должен быть достаточно большим, чтобы в них могла осуществляться нормальная диффузия, боковые же капилляры желательно иметь возможно более тонкими, чтобы при малой длине обеспечить высокое развитие внутренней поверхности.  Указанная структура облегчает проникновение реагентов в более глубокие части зерен катализатора, и благодаря этому - общее увеличение скорости реакции в 10— 100 раз по сравнению с наиболее выгодной однородной структурой. При высоких давлениях, когда даже в самых тонких капиллярах (10-7 см) происходит нормальная диффузия, наличие крупных пор не дает положительного эффекта.

В случае катализаторов на носителях, при постоянной объемной концентрации активного компонента, с изменением внутренней структуры будет меняться поверхностная концентрация, а стало быть, и константа скорости реакции, отнесенная к единице поверхности. Естественно предположить, что при малых поверхностных концентрациях активного компонента каталитическая активность единицы поверхности растет прямо пропорционально поверхностной концентрации, т. е. при постоянной объемной концентрации прямо пропорционально радиусу пор. При высоких же поверхностных концентрациях надо ожидать более медленного увеличения константы скорости. На рис. 3 контурная кривая изображает изменение количества реагирующего вещества в зависимости от радиуса пор при постоянной поверхностной активности, а пунктирная кривая - при постоянной объемной концентрации активного компонента, предполагая, что константа скорости меняется прямо пропорционально поверхностной концентрации. В действительности, вследствие более медленного роста констант скорости наблюдается падение количества реагирующего вещества в области крупных капилляров (высокие поверхностные концентрации) и образуется кривая с резко выраженным максимумом (штрихпунктир).

Оптимум крупности пор, соответствующий этому максимуму, может несколько смещаться в зависимости от объемной концентрации и активности, но в основном должен лежать вблизи критического размера капилляров, равного средней длине свободного пробега. Соответственно этому при высоких давлениях оказывается выгодной более тонкопористая структура (кривая 2, рис. 3). Для процессов при нормальном давлении выгодно применять носители неоднородной структуры, состоящие из крупных длинных коридоров, к стенкам которых примыкают короткие тонкие капилляры.

в) Оптимальная крупность зерен катализаторов

Крупность зерен контактной массы влияет, с одной стороны, на активность единицы объема и, следовательно, на необходимое количество катализатора, а с другой — на гидравлическое сопротивление, оказываемое газовому потоку слоем контактной массы.

Для очень мелких зерен, когда параметр AlK = Ad0 мал и используется вся внутренняя поверхность, активность катализатора не зависит от крупности зерен. Гидравлическое сопротивление слоя катализатора меняется в этих условиях обратно пропорционально среднему поперечнику зерен в степени 1,2-1,3 [17]. Наоборот, при больших значениях параметра Ad0 реакция осуществляется в тонком поверхностном слое, и активность катализатора пропорциональна внешней поверхности зерен и, следовательно, обратно пропорциональна среднему поперечнику; гидравлическое же сопротивление в этой области почти не зависит от размера зерен, так как снижение коэффициента гидравлического сопротивления, с ростом поперечника зерен, почти полностью компенсируется увеличением высоты слоя вследствие снижения активности единицы объема Контакта.  Очевидно, что  минимум суммарных расходов на контактную массу и на проталкивание через нее газа достигается при определенном промежуточном значении параметра Ad0, которое и определяет оптимальное  значение среднего поперечника  зерен d0.

Оптимальная крупность зерен зависит, таким образом, помимо величины Ad0, связанной с внутренней структурой, также и от соотношения стоимости проталкивания газа через массу j и стоимости катализатора i.

Для реакции первого порядка

(31)

Эта зависимость представлена графически на рис. 4. Изменение отношения стоимостей в несколько раз только незначительно меняет величину оптимального поперечника, что объясняет малые колебания размера зерен промышленных катализаторов для различных контактных процессов. В более сложных случаях, например при торможении продуктом реакции, оптимальная крупность зерен зависит от степени контактирования. На рис. 5 показано графическое определение оптимальной крупности зерен ванадиевого сернокислотного катализатора для начальной и конечной стадий контактирования.

г) Перегрев внутренней части зерен

Тепло, выделяющееся в результате экзотермической реакции внутри зерен, переносится наружу как за счет теплопроводности газа в порах, так и за счет теплопроводности самого катализатора. Благодаря тому, что теплопроводность твердой части катализатора значительно превышает теплопроводность газа, отвод тепла из зерен осуществляется с большой скоростью, и, даже при значительном падении концентрации реагирующего.вещества внутри зерна, разность температур между центральной и периферийной частями остается небольшой.

Введем величину эффективной теплопроводности зерен контактной массы 3, отнесенную к единице сечения капилляров, но учитывающую теплопроводность и по твердой части катализатора.

Очевидно, что между разностью парциальных давлений реагирующего, вещества и разностью температур в центре и на периферии существует простая  связь

(P/ - Py)= t// - t/           (32)

Здесь  t/ -  температура  на  внешней поверхности  зерна  катализатора;

t" - температура в центре зерна; ру - парциальное давление реагирующего вещества в центре зерна.

При проведении реакции без теплоотвода теоретический разогрев при полном превращении

Подставив это выражение в уравнение (32), находим

t// - t/  =            (33)

где а3 =  эффективная температуропроводность.

Благодаря высокому значению величины 3 значение  обычно меньше 0,1, и перегрев внутри зерен значительно меньше теоретического разогрева даже при р'  -  ру, близких к р0.

Уравнение (33) применимо и для расчета снижения температуры в середине зерна при эндотермических реакциях.

Перепад концентраций внутри зерна с увеличением скорости реакции проходит через максимум, отвечающий области справедливости кинетики Зельдовича (р' — ру = р0). Соответственно этому и перегрев внутри зерна достигает в этой области максимального постоянного значения. Изменение скорости реакции в пределах области Зельдовича меняет лишь распределение температур внутри зерна при постоянной общей разности температур центра и периферии.

Поскольку область Зельдовича не реализуется при проведении большинства промышленных контактных процессов, действительные перегревы значительно меньше максимальных. В последнем столбце табл. 3 приведены перегревы внутри зерен для ряда промышленных контактных реакций. Обычно они настолько малы, что могут не приниматься во внимание.

ВЫВОДЫ

1. Влияние процессов переноса реагирующих веществ и тепла на протекание каталитических реакций может быть количественно оценено, исходя из общей скорости реакции, отнесенной к единице наружной поверхности зерен, кинетического уравнения и пористости катализатора. При помощи изложенного метода исследовано значение процессов переноса для ряда промышленных контактных реакций.

2. При нормальном давлении промышленные контактные процессы осуществляются при значениях критерия Рейнольдса порядка сотен (большей частью около 200), т. е. в турбулентной области, но вблизи переходного значения. Лишь для небольшого числа очень быстрых реакций перенос реагирующих веществ к внешней поверхности зерен контакта определяет суммарную скорость процесса. В этих случаях разность температур поверхности контакта и газового потока на начальных стадиях приближается к величине теоретического разогрева. Для реакций, тормозящихся продуктом, перенос к внешней поверхности сказывается лишь на первых стадиях и не влияет существенно на общую интенсивность процесса.  Однако разность температур поверхности контакта и газового потока ' достигает для этих реакций на первых стадиях заметной величины, что  сказывается на  важном  технологическом параметре - минимально  допустимой температуре входа газа в контактную массу. При  высоких давлениях промышленные каталитические реакции осуществляются при значениях критерия Рейнольдса порядка тысяч и даже десятков тысяч, и соответственно этому процессы переноса к внешней поверхности протекают с большой скоростью. Для рассмотренных процессов (синтез аммиака, метанола, ряд реакций гидрирования) не обнаружено заметного влияния процессов переноса к внешней поверхности зерен контакта на суммарную скорость.

3. Скорость переноса реагирующих веществ к внутренней поверхности зерен контакта существенно сказывается на течении большинства промышленных контактных процессов. В середине зерен катализатора скорость реакции значительно, иногда в несколько раз, ниже, чем на внешней поверхности.

Процессы переноса внутри зерен сказываются на общей скорости раньше, чем процессы переноса из газового потока к внешней поверхности зерен.

Если скоростью реакции в глубине зерен можно пренебречь по сравнению со скоростью на внешней поверхности, то наблюдаемая кинетика подчиняется закономерностям Зельдовича. Однако в большинстве случаев скорость переноса к внешней поверхности начинает сказываться на суммарной скорости раньше, чем достигаются условия, при которых можно пренебречь скоростью в центре зерна, и кинетика Зельдовича не реализуется в чистом виде.

Только в случае тонкопористых контактов, при которых перенос осуществляется в области кнудсеновской  диффузии, и для процессов при высоких давлениях существует конечный интервал суммарных скоростей процесса, внутри которого справедлива кинетика Зельдовича.

Перенос тепла внутри зерен катализатора происходит с большой скоростью вследствие сравнительно высокой теплопроводности твердого вещества контакта. Разность температур в центре зерна и на внешней поверхности обычно не превышает нескольких градусов.

4. Величина внутренней поверхности зерен контактной массы оказывает существенное влияние на ее активность. Посредством подбора оптимальной внутренней структуры можно изготовить активные контактные массы из материалов, характеризующихся умеренной активностью, отнесенной к единице поверхности. Однако простое увеличение внутренней поверхности не всегда приводит к росту активности, а иногда может сопровождаться снижением выхода полезного продукта. Каждому контактному процессу отвечает определенная оптимальная внутренняя структура, зависящая от условий его проведения и скорости реакции.

Для медленных контактных реакций, пока скорость внутри зерна заметно не отличается от скорости на внешней поверхности, выгодна наиболее тонкопористая структура. Минимальный диаметр пор определяется возможностью встречной диффузии реагирующих веществ и продуктов и лежит вблизи 10-7 см.

Для реакций средней скорости, при которых в глубине зерна скорость заметно ниже, чем на внешней поверхности, но перенос к внешней поверхности еще не оказывает решающего влияния на суммарную скорость, из однородных структур наиболее выгодна состоящая из капилляров диаметром, равным средней длине свободного пробега, т. е. около 10-5 см при атмосферном давлении и соответственно меньше при высоких давлениях (при 300 атм около 10-7 см).

Еще больший эффект для реакций, протекающих при нормальном давлении, дает неоднородная структура, состоящая из длинных, крупных пор диаметром около 10-5 см, к стенкам которых примыкают короткие, тонкие капилляры. Наличие крупных пор, в которых перенос вещества осуществляется посредством нормальной диффузии, обеспечивает проникновение реагирующих веществ в более глубокие части зерен катализатора и, благодаря этому увеличение скорости реакции в 10—100 раз по сравнению с наиболее выгодной однородной структурой. При высоких давлениях, когда даже в самых тонких капиллярах происходит нормальная диффузия, наличие крупных пор не дает положительного эффекта, и оптимальной   является   однородная,   тонкопористая   структура.

Для быстрых реакций, скорость которых определяется переносом к внешней поверхности зерен, оптимальными оказываются те же структуры, что и для реакций средней скорости, но достаточно, чтобы они распространялись на небольшую глубину, так как структура центральной части зерна не влияет на общую скорость процесса. Крупность зерен целесообразно брать минимальную, но обеспечивающую равномерное распределение газа по всей площади тонкого слоя контакта.

ЛИТЕРАТУРА

1.   Damkeller G.//Der  Chemie-Ingenieur.— Bd   3.— S.   359.

2.  Жаворонков Н. М.  Гидравлические основы   скрубберною   процесса   и   теплопередача в скрубберах.— М., 1944.

3.  Chilton Т., Colburn A.//Ind. Eng. Chem.— 1931.— V. 23.— P. 913.

4.  Gamson В., Thodes G.,   Hougen   0.//Trans.   Amer.   Inst.   Chem.   Eng.— 1943.— V. 39.- P. 1.

5.   Hurt D.//Ind. Eng. Chem., Ind Ed.- 1943.— V. 35.- P. 522.

6.  Chilton Т. Н., Colburn   A.   P.//Ind.   Eng.   Chem.,   Ind.   Ed.— 1934.— V.   26.— P.   1183.

7.   Scherwood. Absorption and Extraction.  1936.

8.  Франк-Каменецкий Д.  А.//Журн.   техн.  физ.— 1939.— Т.   9.— С.   1457;   Докл. АН   СССР.- 1938.- Т.   18- С.   411.

9.   Hies H., Van  Nordstrand//Ind. Eng. Chem., Ind. Ed.— 1945.— V.   37.— P.    311.

10.  Emmett P.,  Brunauer S.//J. Amer. Chem. Soc— 1937.—V. 59.—P.  1553.

11.   Damkeller G.//Z. Phys. Chem.— 1935.— Bd A174.— S. 221.

12.  Жуховицкий А. А., Забежинский Я. Л., Тихонов А. Н.//Журн. физ. химии.— 1д45__Т    19.__С.  253

13.  Thiele E.W.//Ind.' Eng! Chem.— 1939.— V. 31.— P.  916.

14.  Боресков Г. К. Дис. ... докт. хим. наук. М., 1946.

15.  Зельдович Я. Б.//Журн. физ. химии.— 1939.— Т. 13.— С. 163.

16.  Tiselius A.//J. Phys. Chem.— 1936.— V. 40.— P. 223; Z. Phys. Chem.— 1935.— Bd A174.— S. 40.

3.   ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИНТЕНСИФИКАЦИИ КОНТАКТНОГО СЕРНОКИСЛОТНОГО ПРОЦЕССА

[Хим. пром-стъ.— 1955.~ № 4.— С. 10—17]

Каталитическое окисление двуокиси серы является основной, ведущей операцией контактного производства серной кислоты, в значительной степени определяющей требования, предъявляемые к остальным процессам - очистке и осушке газа, компрессии его для транспортировки через систему и другим. Увеличение производительности контактных установок зависит  от возможности повышения скорости контактирования. Настоящая статья посвящена анализу этой возможности на основе данных о кинетике реакции окисления двуокиси серы.

СВОЙСТВА   ВАНАДИЕВЫХ   КАТАЛИЗАТОРОВ

Производительность контактного узла прямо пропорциональна объему газа, проходящего через контактный аппарат, начальной концентрации двуокиси серы и конечной степени контактирования.

При заданных сечении контактного аппарата, начальной концентрации двуокиси серы и конечной степени контактирования объем перерабатываемого газа определяется активностью катализатора и величиной его гидравлического сопротивления.

В сернокислотной промышленности в настоящее время применяются исключительно ванадиевые катализаторы. Каталитически активным компонентом этих катализаторов является сульфованадат (K20-S03-V205) или дисульфованадат калия (K20-2S03-V205), распределенный по поверхности силикатного носителя. Окисление двуокиси серы осуществляется в результате промежуточного поверхностного химического взаимодействия с катализатором, отдающим свой кислород. Убыль кислорода в катализаторе пополняется путем связывания молекулярного кислорода из газовой фазы.

Удельная каталитическая активность ванадиевых катализаторов, отнесенная к единице поверхности активного компонента, ниже удельной активности платины примерно в 40-50 раз. По активности же единицы объема ванадиевые катализаторы превосходят платиновые контактные массы, в которых поверхность платины не может быть сделана достаточно большой при допустимых затратах этого металла.

Современные промышленные ванадиевые катализаторы в условиях оптимального температурного режима позволяют достигать степени превращения, равной 96% при продолжительности соприкосновения 2,5 с и 98% - при 4,5 с.

При малой степени контактирования и низких температурах (ниже 460°) химический состав ванадиевых катализаторов меняется: сульфованадаты переходят в сульфат ванадила. Этот переход сопровождается резким снижением каталитической активности. Вследствие этого минимальная допустимая температура поступления газа на ванадиевый катализатор (температура зажигания) выше, чем при платиновых катализаторах, и в производственных условиях для 7%-ного газа обжига колчедана составляет около 440°. Температура зажигания повышается с уменьшением концентрации кислорода и мало зависит от концентрации двуокиси серы.

При высоких степенях превращения понижение температуры не приводит к резкому снижению активности и изменение константы скорости отвечает значению энергии активации 23 000 кал/моль. Благодаря этому, применяя достаточное количество ванадиевого катализатора и снижая температуру в соответствии с требованием оптимального температурного режима, можно достигнуть сколь угодно полного превращения двуокиси серы в трехокись.

При температуре выше 600°С происходит необратимое снижение активности ванадиевых катализаторов, связанное, по-видимому, с превращением каталитически активных сульфованадатов щелочных металлов в неактивные ванадико-ванадаты. Перегревы  могут поэтому существенно снизить срок службы ванадиевых катализаторов.

Безусловно, целесообразно продолжать поиски новых катализаторов окисления сернистого газа, обладающих повышенной удельной активностью. Однако и на основе активного компонента современных ванадиевых катализаторов можно повысить активность единицы объема путем увеличения работающей внутренней поверхности.

Внутренняя поверхность применяемых в настоящее время ванадиевых катализаторов составляет около 10 м2/г, или 7 м2/мл. Это очень большая величина, в десятки тысяч раз превышающая наружную поверхность зерен, но она далека от предела. Внутренняя поверхность многих катализаторов для других реакций достигает десятков и даже сотен квадратных метров в 1 мл.

В связи с этим интересно подчеркнуть, что в случае гетерогенного катализа поверхность раздела фаз в десятки тысяч раз больше поверхности раздела при многих других процессах химической технологии, осуществляемых в гетерогенных системах - абсорбции, дистилляции и т. п.

При попытках увеличить внутреннюю поверхность ванадиевых катализаторов нужно иметь в виду и фактор использования внутренней поверхности - доступность ее для реагирующих газов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   ВНУТРЕННЕЙ   ПОВЕРХНОСТИ И  ОПТИМАЛЬНАЯ  ПОРИСТАЯ  СТРУКТУРА

ВАНАДИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

Скорость процессов гетерогенного катализа может существенно зависеть от скорости переноса реагирующих веществ к поверхности катализатора. Если поток реакционной смеси проходит через слой пористых зерен катализатора, то следует учитывать два типа процессов переноса: 1) перенос реагирующих веществ из газового потока к внешней поверхности зерен катализатора и продуктов реакции в обратном направлении (внешняя диффузия) и 2) перенос реагирующих веществ и продуктов внутри зерен катализатора   (внутренняя   диффузия).

Интересно оценить, в какой мере эти процессы переноса влияют на скорость каталитического окисления двуокиси серы. Расчет показывает, что процесс внешней диффузии происходит в условиях промышленных контактных аппаратов достаточно быстро и не оказывает большого влияния на скорость окисления. Результаты расчетов для разных стадий контактирования приведены в табл. 1.

Лишь для первой стадии, на долю которой приходится очень малая доля всего объема контактной

массы (около 10%), имеет место едва заметное влияние внешней диффузии.

Поэтому попытки интенсифицировать процесс контактирования путем увеличения линейной скорости и турбулентности газового потока в слое катализатора с целью повышения скорости переноса к наружной поверхности зерен не могут привести к успеху.

Таблица  1

Влияние процесса переноса к наружной поверхности зерен на скорость окисления S02 на ванадиевом катализаторе

| Стадия контактирования | Средняя температура, °С | Средняя степень контактирования, % | Уменьшение скорости под влиянием внешней диффузии, % | Стадия контактирования | Средняя температура, °С | Средняя степень контактирования, % | Уменьшение скорости под влиянием внешней диффузии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я 2-я | 530 480 | 50 82 | 8,5 2,0 | 3-я 4-я. | 465 435 | 93 96,5 | 1,2 0,6 |

Значительно большее влияние на скорость окисления оказывает диффузионный перенос внутри пористых зерен ванадиевых катализаторов. Степень использования внутренней поверхности ванадиевого катализатора при крупности зерен 5 мм для средних стадий контактирования составляет всего около 50%. Она существенно зависит от пористой структуры катализатора - общей пористости и распределения пор по крупности.

При попытках увеличения работающей поверхности ванадиевых катализаторов не следует стремиться к увеличению числа тонких пор. В свежем катализаторе, не обработанном сернистым газом, число тонких пор диаметром меньше 10-5 см очень велико и соответственно велика и внутренняя поверхность. Однако после обработки сернистым газом эти тонкие поры заполняются пиросульфатом калия и становятся недоступными для реагирующих газов. Наличие в носителе тонких пор поэтому только вредно, так как при их заполнении бесполезно затрачивается часть активного компонента катализатора. Оптимальной для ванадиевых катализаторов является однородно-пористая структура с порами диаметром около 10-5 см и возможно большим их числом в единице объема. Применяемые в настоящее время ванадиевые катализаторы приближаются по своей пористой структуре к этому оптимуму.

Возможность дальнейшего усовершенствования поэтому не очень велика, но все же можно рассчитывать, что путем создания оптимальной пористой структуры каталитическая активность  возрастет на 30-50%.

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ   СОПРОТИВЛЕНИЕ И ОПТИМАЛЬНАЯ КРУПНОСТЬ И ФОРМА ЗЕРЕН

ВАНАДИЕВОГО КАТАЛИЗАТОРА

Наряду с пористой структурой степень использования внутренней поверхности определяется также и размером зерен катализатора. С уменьшением размера зерен степень использования внутренней поверхности, а следовательно, и активность единицы объема катализатора возрастают.

Однако одновременно с этим возрастает и гидравлическое сопротивление катализатора, а следовательно, и расход энергии на преодоление этого сопротивления. Этим ограничивается возможность уменьшения размера зерен обычной формы. Оптимальный размер зерен определяется достижением минимума суммарных расходов на катализатор и на преодоление его гидравлического сопротивления.

Новые возможности открываются при изменении формы зерен катализатора. Величина гидравлического сопротивления слоя зернистого катализатора определяется уравнением

= f

Рис. 1. Зависимость гидравлического сопротивления (Ар)

от доли свободного  объема в слое катализатора  (т).

где  перепад давления при прохождении газа через слои, кг/м2; f - коэффициент трения; S - внешняя поверхность зерен в единице объема, м-1; т  - доля свободного объема; w  - линейная скорость газа, отнесенная к полному сечению слоя, м/с; g - ускорение силы тяжести, м/с2;  - удельный вес газа, кг/м3; Н - высота слоя катализатора, м.

Как следует из этого выражения и как показано на рис. 1, величина гидравлического сопротивления очень сильно зависит от доли свободного объема в слое. Так, увеличение доли свободного объема на 20% (с 0,4 до 0,5) снижает величину гидравлического сопротивления почти в два раза. Изменение формы зерен катализатора, приводящее к увеличению доли свободного объема при неизменном S, позволяет поэтому резко снизить гидравлическое сопротивление или, при сохранении величины гидравлического сопротивления существенно увеличить количество газа, проходящего через контактный аппарат.

Примером зерен катализатора с увеличенной долей свободного объема может служить кольцеобразная контактная масса, давно применяемая многими нашими заводами. К сожалению, качество изготовляемой в настоящее время кольцеобразной контактной массы оставляет желать лучшего. Внутренний канал слишком мал, толщина стенок достигает 6-7 мм, в результате чего малы степень использования внутренней поверхности и каталитическая активность единицы объема. Применение кольцеобразной контактной массы, свободной от этих недостатков, с толщиной стенок до 3 мм при достаточной прочности откроет широкие возможности повышения производительности контактных аппаратов путем увеличения объема перерабатываемого   газа.

Увеличение доли свободного объема может быть достигнуто и при применении зерен катализатора какой-либо другой формы. Существенным дополнительным требованием, однако, является обеспечение возможности поперечного перемешивания газового потока.

ПРИМЕНЕНИЕ   МЕЛКОЗЕРНИСТОГО   КАТАЛИЗАТОРА В   ФОРМЕ   ПСЕВДООЖИЖЕННОГО   СЛОЯ

В связи с вопросом об увеличении степени использования внутренней поверхности катализатора путем уменьшения размера зерен следует рассмотреть, в какой мере целесообразно применение в контактном производстве мелкозернистого катализатора в условиях так называемого «псевдоожиженного слоя». Этот метод получил в последнее время широкое распространение в промышленности при осуществлении различных процессов обжига, газификации топлива, а также при проведении ряда каталитических процессов: крекинга нефтяных фракций на алюмосиликатных катализаторах, окисления нафталина во фталевый ангидрид на ванадиевом катализаторе, получения окиси этилена прямым окислением этилена на серебряном катализаторе и других.

Принцип работы по методу псевдоожиженного слоя заключается в том, что через зернистый материал, помещенный на пористой решетке, снизу вверх пропускается поток реакционного газа при скоростях, обеспечивающих интенсивное движение частиц твердой фазы. При этом происходит перемешивание слоя как в направлении движения газа, так и в поперечном направлении. В результате резко повышается эффективный коэффициент теплопроводности слоя, выравниваются температура и состав газа во всем объеме слоя и значительно увеличивается коэффициент теплопередачи от слоя к поверхности теплообменных устройств. Критическая скорость, при которой достигается переход от обычного фиксированного слоя к псевдоожиженному состоянию, зависит главным образом от размера зерен и удельного веса твердого материала. Обычно предпочитают работать при скоростях, превышающих критическую приблизительно в два раза; при большей скорости происходит значительный вынос твердых частиц из слоя.

Возможность осуществления контактного сернокислотного процесса на ванадиевом катализаторе в псевдоожиженном слое была установлена еще в 1934 г. М. Л. Варламовым и автором настоящей статьи в лаборатории катализа Одесского химико-радиологического института.

Если сохранять линейную скорость газа такой же, как и в существующих аппаратах, т. е. равной 0,5- 0,7 м/с (при температуре процесса, считая на все сечение катализаторного пространства), то крупность частиц ванадиевого катализатора для работы в псевдоожиженном слое составит 0,5 - 1 мм. Применение более мелких зерен катализатора с целью более полного использования его внутренней поверхности потребует уменьшения линейной скорости газа и соответствующего увеличения сечения контактного аппарата.

Гидравлическое сопротивление псевдоожиженного слоя приблизительно равно весу катализатора, приходящегося на единицу сечения слоя. Для ванадиевого катализатора при указанных линейных скоростях оно составит 700-1200 мм вод. ст.,  т. е. немного больше, чем в случае фиксированного слоя ванадиевого катализатора обычной крупности.

Преимуществами контактного сернокислотного процесса в псевдоожиженном слое являются: 1) увеличение степени использования внутренней поверхности катализатора благодаря применению более мелких зерен, 2) значительное увеличение коэффициента теплопередачи к поверхности теплообмена, 3) возможность снижения температуры входа газа в слой катализатора ниже температуры зажигания благодаря интенсивному перемешиванию всего слоя.

Основным недостатком является потеря катализатора в результате истирания. Опыт других каталитических процессов показывает, что эти потери могут быть сведены к малой величине путем устройства специаль ных фильтров, но это существенно усложняет конструкцию аппарата. Вторым недостатком является уменьшение скорости реакции в результате продольного перемешивания газового потока. Если при фиксированном слое степень превращения в начале слоя мала и скорость реакции соответственно велика, то в псевдоожиженном слое во всем объеме степень превращения равна конечной, и скорость реакции поэтому значительно меньше средней скорости реакции в фиксированном слое. Снижение скорости реакции уменьшается при применении нескольких последовательных слоев катализатора.

Сопоставляя преимущества и недостатки работы в псевдоожиженном слое, надо признать, что последние превалируют. Тем не менее целесообразно подробнее изучить этот метод осуществления контактного сернокислотного процесса, так как для некоторых частных случаев, например для переработки концентрированного сернистого газа, он может представить интерес.

НАИБОЛЕЕ  ВЫГОДНАЯ КОНЕЧНАЯ  СТЕПЕНЬ  КОНТАКТИРОВАНИЯ

Конечная степень контактирования колеблется на различных заводах в довольно широких пределах.

Существенно установить экономически наиболее выгодное значение этой величины. На рис. 2 приведены значения времени соприкосновения газа с катализатором, необходимые для достижения различных конечных процентов контактирования при оптимальном температурном режиме. С ростом конечной степени контактирования необходимое время соприкосновения возрастает очень резко.

Если для увеличения степени контактирования на 0,1% при контактировании, равном 90%, требуется увеличение времени соприкосновения на 0,014 с, то при 97% оно составляет 0,12 с, а при 99% - 0,6 с. Прямо пропорционально времени соприкосновения меняется и необходимый объем катализатора.

Количество тепла, выделяющегося в единице объема катализатора, на последних стадиях контактирования невелико, и процесс может осуществляться адиабатически, без теплоотвода. Поэтому основным расходом при увеличении степени контактирования является стоимость катализатора (удорожание контактного аппарата и его эксплуатации невелико).

Для определения оптимального конечного процента контактирования следует сопоставлять дополнительные расходы на катализатор, необходимый для увеличения степени контактирования, со стоимостью кислоты, которая при этом будет дополнительно получена. На рис. 3 приведены результаты такого расчета. На оси ординат отложена сумма стоимости расходуемого катализатора и кислоты, теряемой вследствие неполноты контактирования.

С ростом степени контактирования расходы на катализатор возрастают, а стоимость теряемой кислоты снижается. Минимум общих расходов отвечает наиболее выгодной конечной степени контактирования. Как видно из рисунка, она равна 97,5-98%. Достижение этой степени контактирования осуществимо в аппаратах с промежуточным теплообменом при контактировании в четыре стадии. Стремиться к достижению более высокой степени контактирования нецелесообразно, так как это требует слишком большого расхода на катализатор, не окупающегося стоимостью дополнительно получаемой кислоты. В тех случаях, когда степень контактирования не достигает указанного оптимума, целесообразно увеличить количество загружаемого катализатора с целью повышения конечной степени контактирования.

При расчетах, результаты которых приведены на рис. 3, предполагалось, что двуокись серы, оставшаяся не окисленной в отходящем газе, не используется. В том случае, когда двуокись серы газов, выходящих из контактной системы, используется для получения каких-либо ценных продуктов, оптимальная степень контактирования может оказаться значительно более низкой.

ОПТИМАЛЬНАЯ   КОНЦЕНТРАЦИЯ  ДВУОКИСИ  СЕРЫ

Влияние состава газа на необходимый объем катализатора. Концентрация двуокиси серы в газовых смесях, получаемых при обжиге сульфидных руд или при сжигании серы, может в зависимости от избытка воздуха изменяться в довольно широких пределах. При этом увеличение концентрации двуокиси серы связано с уменьшением концентрации кислорода.

В настоящее время создалась некоторая неясность в вопросе об оптимальной концентрации двуокиси серы. Эта неясность связана в основном с недостаточной четкостью определения понятия оптимальной концентрации. Неправильно думать, что существует какая-то оптимальная концентрация двуокиси серы, отвечающая максимальной скорости реакции,, максимальной производительности единицы объема катализатора. На кривой зависимости производительности единицы объема от концентрации двуокиси серы нет максимума; с ростом начальной концентрации двуокиси серы производительность непрерывно снижается и необходимый объем катализатора при постоянной производительности монотонно возрастает. В этом нетрудно убедиться, рассматривая кинетическое уравнение окисления двуокиси серы:

(1)

где х -  степень превращения S02 в S03, доли;  - время соприкосновения газовой смеси с катализатором, с; К - константа скорости прямой реакции; а - начальный объемный процент S02 в газовой смеси; b -  начальный объемный процент кислорода; Kp - константа равновесия реакции S02 + S03; коэффициент, характеризующий уменьшение объема газовой смеси в результате реакции.

Интегрируя, находим время соприкосновения, необходимое для достижения степени превращения хк:

Поскольку кислород всегда присутствует в значительном избытке, изменением его концентрации можно пренебречь и воспользоваться средней концентрацией кислорода.

Производительность (G) пропорциональна объему перерабатываемого газа (V), начальной концентрации двуокиси серы и конечной степени контактирования

G =αVax.

Объем катализатора, необходимый для достижения степени контактирования хк при производительности G

(2)

С увеличением концентрации двуокиси серы средняя концентрация кислорода  (b- ) уменьшается.   Кроме  того, снижается оптимальная температура, а следовательно, и константа скорости реакции, отвечающие определенной степени превращения, что приводит к росту интеграла в уравнении (2).

В результате необходимый объем катализатора с увеличением концентрации двуокиси серы быстро возрастает. К тому же качественному результату приводит и кинетическое уравнение, найденное Н. В. Гербурт-Гейбович для высоких степеней контактирования:

(3)

В табл. 2 и на рис. 4 приведены результаты расчетов по уравнениям (2) и (3) необходимого объема катализатора при постоянных производительности и конечной степени контактирования для газовых смесей различной концентрации, получаемых при обжиге колчедана (сплошная кривая - для уравнения (2) и штриховая - для уравнения (3)). За единицу принят объем катализатора при концентрации двуокиси серы, равной 7%,

| Рис. 4. Зависимость необходимого объема катализатора от концентрации двуокиси серы в газе обжига колчедана. | Таблица 2 Необходимый объем катализатора при переработке газовых смесей, получаемых при обжиге колчедана Начальная концентрация, %; Необходимый объем катализатора по уравнению. S02; 02; (2); (3). 5; 13,9; 0,53; 0,66. 6; 12,4; 0,73; 0,81. 7; 11,0; 1,0; 1,0. 8; 9,6; 1,62; 1,4. 9; 8,1; 2,98; 2,08. |
| --- | --- |

Таким образом, с точки зрения экономии катализатора выгодно работать на газовой смеси с возможно более низкой концентрацией двуокиси серы. Расход катализатора не является, однако, единственным фактором, определяющим экономичность работы контактной системы.

Необходимо учесть влияние концентрации двуокиси серы на производительность всех операций. Рассмотрим прежде всего, как влияет концентрация газа на производительность контактного аппарата при заданных площади сечения аппарата, величине гидравлического сопротивления и конечной степени превращения.

Изменение производительности контактного аппарата в зависимости от концентрации двуокиси серы. С ростом концентрации двуокиси серы увеличиваются, как было показано выше, необходимый объем катализатора, а следовательно, и высота его слоя, в результате чего объем газа, который может быть пропущен через контактный аппарат при заданном гидравлическом сопротивлении, уменьшается. Производительность контактного аппарата равна произведению объема газа на его концентрацию. Если объем газа выразить через время соприкосновения т, необходимое для достижения заданной степени превращения, то производительность контактного аппарата

G=α1

На рис. 5 показано изменение производительности контактного аппарата q (в условных единицах) с ростом концентрации двуокиси серы в газе, получаемом от обжига колчедана.

В области разбавленного газа  сравнительно медленно возрастает с увеличением концентрации S02, рост числителя в уравнении (4) превышает рост знаменателя и производительность контактного аппарата увеличивается с ростом концентрации.

В области высоких концентраций  возрастает значительно резче и производительность контактного аппарата снижается с увеличением концентрации SO2. Максимальная производительность соответствует концентрации двуокиси серы около 7,5%. Необходимо, однако, отметить, что этот максимум очень плоский и при изменении концентрации двуокиси серы в интервале от 6,5 до 9% производительность контактного аппарата меняется меньше чем на 5%. Производительность контактного аппарата не может поэтому служить определяющим фактором при выборе оптимальной концентрации двуокиси серы.

Концентрация двуокиси серы, отвечающая минимуму суммарных расходов. Для определения оптимальной концентрации двуокиси серы необходимо сопоставить экономию от повышения производительности всех отделений контактного завода при увеличении концентрации двуокиси серы с дополнительными расходами вследствие увеличения необходимого количества катализатора. Производительность промывного отделения не должна приниматься во внимание, так как в нем концентрация двуокиси серы может поддерживаться на максимальном уровне, допускаемом работой печей, с разбавлением газа до желаемой концентрации воздухом, добавляемым перед сушильными башнями. Надо, следовательно, учитывать только увеличение производительности отделений осушки, компрессии и абсорбции (без холодильников). Амортизационные расходы на единицу производительности по этим отделениям можно принимать обратно пропорциональными начальной концентрации двуокиси серы.

На рис. 6 приведены в условных единицах результаты расчета амортизационных расходов по отделениям осушки, компрессии и абсорбции и затрат на катализатор при различных начальных концентрациях двуокиси серы. Кривая 1 представляет уменьшение амортизационных расходов по указанным отделениям при увеличении начальной концентрации S02. Кривая 2 показывает увеличение расходов на катализатор с ростом концентрации S02 при конечной степени контактирования 97,5% для газа, получаемого обжигом колчедана. Кривая 3 передает изменение суммарных расходов. Как видно из рисунка, минимум суммарных расходов соответствует начальной концентрации двуокиси серы, равной 7-7,5%. Эта концентрация двуокиси серы является, следовательно, экономически наиболее выгодной при переработке газов обжига колчедана и она должна быть взята за основу при проектировании новых заводов. Необходимо, однако, заметить, что минимум на кривой суммарных расходов не резок, и изменение концентрации S02 в пределах 1 % не сказывается заметным образом на стоимости.

Если двуокись серы в отходящих газах используется и целесообразно ограничиться более низкой конечной степенью контактирования, то благодаря снижению расходов на катализатор оптимальная концентрация S02 возрастает.

На рис. 6 кривая 4 передает изменение расходов на катализатор, а кривая 5 - суммарных расходов для случая конечной степени превращения, равной 92%; минимум суммарных расходов лежит при концентрации S02 около 8%.

В случае переработки газа, получаемого от сжигания серы, благодаря повышенной концентрации кислорода снижается потребное количество катализатора по сравнению с газами обжига колчедана при равной концентрации двуокиси серы. Кроме того, быстрый рост расходов на катализатор начинается при более высоких начальных концентрациях двуокиси серы (рис. 6, кривая 6). В результате минимум суммарных расходов смещается к 9% двуокиси серы (рис. 6, кривая 7).

Перегрев катализатора при повышении концентрации двуокиси серы. Существует, однако, еще одно ограничение возможности повышения концентрации сернистого газа, связанное с опасностью снижения активности ванадиевых катализаторов вследствие неизбежного повышения температуры в конце первого слоя. При увеличении начальной концентрации двуокиси серы возрастает разогрев газовой смеси; кроме того, вследствие одновременного уменьшения концентрации кислорода повышается температура зажигания, т. е. минимальная допустимая температура входа газа в слой катализатора. Оба эти фактора приводят к повышению температуры в конце слоя контактной массы.

В табл. 3 приведены максимальные температуры в конце первого слоя контактной массы при адиабатическом осуществлении процесса контактирования газовых смесей с различным начальным содержанием двуокиси серы и кислорода. При вычислении данных таблицы допустимая температура входа газа в первый слой катализатора в случае семипроцентного газа обжига колчедана принята равной 440°С.

Увеличение начальной концентрации двуокиси серы до 9 % приводит к повышению разогрева в первом слое катализатора на 20-25°С и росту максимальной температуры до 610-615°С. Эта температура хотя и не вызывает быстрой термической порчи ванадиевого катализатора, но может привести к существенному сокращению длительности его службы. При работе на сере целесообразно поэтому применять ванадиевые катализаторы,

Таблица 3

Максимальный разогрев при контактировании газовых смесей различного начального состава

| Начальное содержание, % |  | Температура первого слоя, °С |  | Степень контактирования в 1-м слое (равновесная), % | Начальное содержание, % |  | Температура первого слоя, °С |  | Степень контактирования в 1-м слое (равновесная), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| so2 | о2 | Вход | Выход |  | so2 | о2 | Вход | Выход |  |
| Cьръе—колчеда |  |  |  |  | Сырье—сера |  |  |  |  |
| 7,0 8,0 9,0 | 11,0 9,6 8,1 | 440 443 447 | 591 602 611 | 75,9 70,7 65,1 | 8,0 9,0 10,0 12,0 | 13,0 12,0 11,0 9,0 | 435 438 440 445 | 602 614 623 634 | 74,4 69,8 65,7 58,2 |

Необходимо испытание этих катализаторов в заводских условиях. Если они окажутся достаточно устойчивыми при температурах до 635°С, то в случае использования природной серы, не содержащей вредных примесей, целесообразно будет работать с высокой начальной концентрацией сернистого газа и промежуточным добавлением холодного воздуха для снижения температуры в соответствии с оптимальным температурным режимом. При этом обжиговый газ после охлаждения до 440-450°С с использованием тепла для получения пара будет направляться непосредственно в контактный аппарат на первый слой катализатора. Снижение температуры между слоями катализатора осуществляется путем добавления холодного воздуха. При начальной концентрации сернистого газа, равной 12%, можно полностью отказаться от промежуточных теплообменников; суммарная конечная концентрация S02 и S03 составит в этом случае около 7%.

ВОЗМОЖНОСТЬ  УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗА   СЧЕТ   СНИЖЕНИЯ КОНЕЧНОЙ   СТЕПЕНИ   КОНТАКТИРОВАНИЯ

Самостоятельный интерес представляет вопрос о целесообразности повышения концентрации сернистого газа выше оптимальной как средства интенсификации действующих заводов. В этом случае интенсификация возможна за счет снижения конечной степени контактирования. Как было показано выше, это, вообще говоря, невыгодно, но в определенных условиях, когда требуется повысить выработку кислоты без капитальных затрат, может оказаться целесообразным. Возможность повышения производительности определяется тем, что потребное количество катализатора быстро уменьшается со снижением конечной степени контактирования. Так, например, для достижения степени контактирования, равной 92%, требуется в три раза меньше катализатора, чем при контактировании до 97,5%. Поэтому если загрузка катализатора в контактный аппарат рассчитана на достижение высокой конечной степени контактирования, то, ограничиваясь меньшей степенью контактирования, можно повысить выработку кислоты либо путем повышения концентрации газа, либо увеличивая объем перерабатываемого газа.

| Таблица 4 Изменение конечной степени контактирования и производительности при повышении начальной концентрации двуокиси серы Начальная концентрация so2, %; Конечная степень контактирования, %; Увеличение производительности, %. 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0; 97,5 96,8 95,9 94,7 93,1; 0 6,5 12,5 18 23. | Т аблица 5 Изменение конечной степени контактирования и производительности при увеличении объема перерабатываемого газа при постоянной начальной концентрации S02(7%) Отношение объема перерабатываемого газа к объему газа при *=97,5%, %; Конечная степень контактирования, %; Увеличение производительности, %. 100 118 137 154 232 315; 97,5 97,0 96,5 96,0 94,0 92,0; 0 17 35 51 124 194. |
| --- | --- |

В табл. 4 приведены данные об изменении конечной степени контактирования и производительности контактного аппарата в случае увеличения начальной концентрации двуокиси серы при неизменном объеме перерабатываемого газа. Увеличение начальной концентрации S02 с 7 до 9% позволяет повысить производительность на 23% ценою снижения конечной степени контактирования с 97,5 до 93,1%.

Значительно большее увеличение производительности, как видно из табл. 5, может быть достигнуто путем повышения объема перерабатываемого газа при неизменной начальной концентрации двуокиси серы.

Увеличение объема перерабатываемого газа ограничивается ростом гидравлического сопротивления и недостаточной поверхностью промежуточных теплообменников, так что данные последних строк таблицы трудно реализовать без существенных изменений конструкции контактных аппаратов.

Совершенно очевидно, однако, что путем увеличения объема перерабатываемого газа повышение производительности достигается при значительно меньшем снижении конечной степени контактирования, чем путем увеличения концентрации S02 при постоянном объеме газа.

Поэтому если требуется увеличить выпуск продукции за счет снижения конечной степени контактирования, то это следует осуществлять прежде всего путем увеличения объема перерабатываемого газа. Применение кольцеобразной контактной массы, благодаря уменьшению гидравлического сопротивления, открывает для этого дополнительные возможности. Только после исчерпания всех возможностей увеличения объема перерабатываемого газа можно прибегнуть к повышению концентрации сернистого  газа.

ВЫВОДЫ

1. Основным источником повышения производительности контактных сернокислотных установок является увеличение объема перерабатываемого газа. Это может быть достигнуто путем применения контактной массы, обладающей малым гидравлическим сопротивлением (например, кольцеобразной), и изменением конструкции некоторых деталей контактных узлов, оказывающих высокое сопротивление протеканию газа.

Объем загружаемого катализатора при этом должен быть увеличен для сохранения конечной степени контактирования на высоком уровне.

2.  Наиболее выгодная конечная степень контактирования равна 97,5-98%. При дальнейшем повышении степени контактирования увеличение расходов на катализатор не окупается стоимостью дополнительно получаемой продукции. Работа со степенью контактирования ниже указанного оптимального значения выгодна лишь в тех случаях, когда двуокись серы в отходящем газе используется для получения каких-либо ценных продуктов (бисульфит и т. п.).

3.  Наиболее выгодная концентрация сернистого газа при работе на колчедане равна 7-7,5%. Дальнейшее повышение концентрации нецелесообразно, так как увеличение расходов на катализатор и контактный аппарат не окупается уменьшением расходов благодаря переработке меньшего объема газа в отделениях осушки, абсорбции и компрессии.

При работе на сере оптимальная концентрация возрастает до 9%, но работать на газе указанной концентрации можно только при применении термостойкого ванадиевого катализатора, так как температура максимального разогрева повышается при этом, по сравнению с семипроцент-ным газом, на 20-23°. В случае природной серы, не содержащей мышьяка и селена, целесообразно работать по схеме с промежуточным добавлением воздуха, начиная с концентрации двуокиси серы, равной 12%.

4. При необходимости повысить производительность за счет снижения степени контактирования, это следует осуществлять путем увеличения объема перерабатываемого газа. Только после исчерпания всех возможностей увеличения объема перерабатываемого газа можно прибегнуть к повышению начальной концентрации сернистого газа.

4.   КОЛИЧЕСТВЕННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

[Кинетика и катализ.— 1962.- Т. 3, вып. 4.- С. 470-#80]

«Каталитическая активностью является одним из наиболее распространенных терминов в работах, посвященных исследованию катализаторов. Количественные формулировки этого понятия, однако, не всегда достаточно строги и однозначны. Между тем правильная оценка каталитической активности необходима как для сравнения различных катализаторов и вывода теоретических закономерностей о роли состава, структуры и других факторов, так и для решения практических задач - определения необходимой загрузки катализатора в контактные аппараты, оптимальных условий ведения процесса и т. п.

Будем исходить из определения катализа как изменения скорости химических реакций в присутствии веществ (катализаторов), вступающих в промежуточное химическое взаимодействие с участниками реакции и восстанавливающих после каждого цикла промежуточных взаимодействий свой химический состав. Взаимодействие с катализатором открывает новый реакционный путь, на котором катализатор входит в состав активного комплекса по крайней мере одной из стадий.

В соответствии с этим катализатор можно определить как вещество, изменяющее скорость химической реакции, участвуя в образовании активного комплекса одной из стадий данной реакции, и восстанавливающее свой химический состав при его превращении.

Каталитическая активность характеризует, в какой мере данное вещество или препарат является катализатором. В соответствии с этим мерой каталитической активности должно служить изменение скорости химической реакции в результате введения в систему катализатора:

а = WK - W0(1 -).                                       (1)

Здесь WK — скорость реакции в присутствии катализатора, т. е. по новому реакционному пути, открываемому взаимодействием с катализатором, моль/(см3-с); W0 - то же, без катализатора;  - доля объема системы, занимаемого катализатором и недоступного для реагирующих веществ.

Как следует из соотношения (1), каталитическая активность (а) может быть как положительной, так и отрицательной. Последнему случаю отвечает уменьшение скорости реакции при введении катализатора, так называемый отрицательный катализ. Примером может  служить прекращение или уменьшение скорости цепной реакции при введении веществ, обрывающих реакционную цепь в результате взаимодействия с активными частицами.

Отличие отрицательного катализа от химического ингибирования заключается в том, что катализатор многократно вступает во взаимодействие с активными частицами, восстанавливая свой состав после каждого акта обрыва цепи.

В подавляющем большинстве случаев второй член уравнения (1) настолько мал, что им можно пренебречь.

Совершенно очевидно, что, в соответствии со специфичностью каталитического действия, каталитическая активность может рассматриваться лишь в отношении определенной реакции.

Определение каталитической активности с помощью соотношения (1) требует уточнения в двух направлениях: 1) в каких условиях наблюдаемая скорость реакции отвечает скорости, характеризующей активность, и 2) к какой единице количества катализатора надо относить наблюдаемую скорость реакции для вычисления каталитической активности.

ВЛИЯНИЕ  ПРОЦЕССОВ  ПЕРЕНОСА

Наблюдаемая скорость реакции часто зависит не только от скорости собственно химического превращения, но и от скорости процессов переноса вещества и тепла вследствие возникающего градиента концентраций и температуры в реакционном объеме. Так, в случае гетерогенного катализа на твердых катализаторах различают область внутренней диффузии, в которой наблюдаемая скорость реакции зависит от скорости переноса реагирующих веществ и продуктов реакции внутри пористых зерен катализатора, и область внешней диффузии, в которой наблюдаемая скорость реакции определяется скоростью переноса реагирующего вещества к наружной поверхности катализатора и в определенных условиях не зависит от   его   активности.

Отсюда вытекает правило, что для определения каталитической активности скорость реакции должна измеряться в отсутствие влияния процессов переноса, т. е. в области химической кинетики.

При всей тривиальности этого вывода он не является общим и из него должны быть сделаны исключения. Некоторые реакции при переходе из внешнедиффузионной в кинетическую область резко меняют избирательность. Так, Аппельбаум и Темкин [1] нашли, что при окислении аммиака переход из внешнедиффузионной области в кинетическую сопровождается уменьшением выхода окиси азота и увеличением образования элементарного азота. Это, по-видимому, связано с тем, что во внешнедиффузионной области концентрация аммиака вблизи поверхности катализатора ничтожно мала, благодаря чему исключена возможность его разложения в результате взаимодействия с окисью азота, в кинетической же области эта побочная реакция образования элементарного азота протекает со значительной скоростью. В Институте катализа СО АН СССР

Б. И. Попов и В. Н. Гаврилин показали, что при окислении метанола на серебряном катализаторе переход из внешнедиффузионной области в кинетическую сопровождается резким снижением выхода формальдегида, вероятно, вследствие увеличения концентрации кислорода у поверхности катализатора.

В этих случаях устранение влияния диффузии приводит к значительным искажениям реакции. Вместе с тем мерой каталитической активности не может служить и наблюдаемая скорость, так как во внешнедиффузионной области она равна скорости переноса реагирующего вещества и каталитическая активность определяет лишь границы условий реализации внешнедиффузионного режима. Отсюда вытекает возможность определения каталитической активности для соответствующих реакций из критических условий на границах внешнедиффузионной области.

В общей форме эти критические условия определяются из уравнения (2):

(2)

Здесь безразмерная   температура

Т - температура поверхности, К; ТГ - температура газа;  R - газовая постоянная;  Е - энергия активации реакции; | - коэффициент массопередачи; к-— константа    скорости     реакции     при     температуре      ТГ;     С- концентрация   реагирующего    вещества;   п - порядок   реакции;

ад =   безразмерный параметр, равный адиабатическому разогреву реакционной смеси при полном превращении; q - теплота реакции; cv - теплоемкость реакционной смеси.

В качестве примера на рис. 1 приведено решение уравнения (2) для реакции первого порядка. В этом случае

Устойчивые состояния системы определяются точками пересечения восходящих ветвей кривых

( рис. 1 с прямой, проведенной параллельно оси абсцисс на уровне ад. Точки, расположенные в левой части рисунка (малые ), соответствуют области химической кинетики, расположенные в правой части (большие ) - внешнедиффузионной области. Путем вариации температуры газа, концентрации реагирующего вещества и коэффициента массопередачи можно менять относительное расположение кривых  и прямой ад. и осуществлять переходы из кинетической области во внешне диффузионную и обратно. Так, например, при неизменном расположении кривой  = = 50) постепенное повышение уровня прямой ад. путем увеличения концентрации С, до положения I приведет к скачкообразному переходу из кинетической области во внешнедиффузионную   (зажигание).   Наоборот,    постепенно снижая уровень прямой ад, начиная с достаточно высокого, до положения II, можно осуществить скачкообразный переход из внешнедиффузионной области в кинетическую (затухание).

рис 1. График функции  для реакции первого

порядка при RTГ /E = 0,063.

На основе экспериментального определения условий затухания и зажигания в зависимости от различных факторов можно найти значения к и Е, а следовательно, и каталитической активности при разных температурах.

ВЛИЯНИЕ   ОБРАТИМОСТИ

В случае обратимых реакций наблюдаемая скорость (WH) равна разности скоростей реакции в прямом (W1) и обратном (W2) направлениях:

WH= W1 – W2= W1(1 - )

Мерой каталитической активности, очевидно, должна служить не наблюдаемая скорость, а полная скорость протекания реакции в исследуемом направлении:

A=W1 =WH                                (3)

В состоянии равновесия

(4)

Здесь к1 и k2 - константы скорости, a  f1Ci) и f2(Ci) - множители в выражении скорости, зависящие от состава реакционной смеси для прямой и обратной реакций; (Ci) -выражение закона действия масс исследуемой реакции для одной молекулы реагирующего вещества; KP - соответствующая константа равновесия; М - молекулярность реакции, равная числу молекул реагирующего вещества, вступающих в реакцию при превращении одного активного комплекса [3].

Соотношение (4) приближенно выполняется и при удалении от состояния равновесия.

Для целей определения каталитической активности поправка на обратимость существенна лишь тогда, когда W1 и W2 одного порядка, т. е. вблизи равновесия. В этих условиях отклонениями от (4) можно пренебречь.

Из (3) и (4) находим

W1 =WH             (5)

Отсюда видно, что для внесения поправки на обратимость из кинетических характеристик надо знать только молекулярность реакции М, зависящую от механизма реакции. Для вычисления М необходимо раздельно определить скорости прямой и обратной реакций, что не всегда выполнимо. Более общее значение имеет способ, предложенный Хориути [4], основанный на несколько преобразованном соотношении (5):

M=

где  - изменение свободной энергии при достижении реакционной системой равновесия. Недостатком этого метода является необходимость измерения скорости реакции вблизи состояния равновесия. Автором [5] был предложен метод определения М, исходя из соотношения между кинетическим и термодинамическим изотопными эффектами.

МЕРА КОЛИЧЕСТВА КАТАЛИЗАТОРА

Для вычисления каталитической активности изменение скорости реакции, вызванное действием катализатора, надо  относить к единице  количества катализатора. В случае гомогенного катализа количество   катализатора удобно выражать числом молей в единице объема - Ск.

Тогда

a=                                    (6)

В большинстве случаев гомогенного катализа скорость реакции пропорциональна концентрации катализатора. Тогда а, определенная из (6),; не зависит от концентрации катализатора и равна числу молей одного из исходных веществ, испытывающих превращение в единицу времени на 1   моль  катализатора.

Во многих случаях, однако, скорость реакции более сложным образом зависит от концентрации катализатора. Это может быть связано с тем, что собственно катализатором является не первоначальное вводимое в систему вещество, а его ассоциированная или диссоциированная форма или продукт взаимодействия с одним из компонентов реакционной смеси.

В этих случаях изучение механизма реакции позволяет вводить соответствующие поправки в уравнение (6). Отклонения могут иметь и более глубокую причину, например отличие от единицы молекулярности лимитирующей стадии в отношении катализатора. На возможность подобного осложнения указывают данные Н. М. Чиркова по кинетике некоторых реакций гомогенного кислотного катализа [6]. Поэтому всегда следует экспериментально проверять пропорциональность скорости реакции концентрации катализатора и в случае невыполнения этой зависимости указывать, для какой концентрации катализатора справедливо найденное значение  каталитической  активности.

При исследовании твердых катализаторов изменение скорости реакции целесообразно относить к единице поверхности катализатора:

a=        (7)

где S - поверхность единицы объема.

Многие твердые катализаторы содержат несколько фаз, поверхность которых различается по каталитической активности. Неоднородной в отношении каталитической активности может быть и поверхность однофазных катализаторов.

В некоторых случаях, используя специфическую хемосорбцию, можно раздельно определить поверхности отдельных компонентов сложных катализаторов, Тогда как, например, для металлических катализаторов, нанесенных на инертные носители, целесообразно относить скорость реакции к единице поверхности только активного компонента.

В большинстве случаев выделение активной части поверхности невозможно и приходится довольствоваться определением каталитической активности, усредненной по всей поверхности катализатора.

ЗАВИСИМОСТЬ  КАТАЛИТИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ ОТ СОСТАВА РЕАКЦИОННОЙ СМЕСИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Каталитическая активность, определяемая соотношениями (6) и (7), зависит от состава реакционной смеси и температуры:

а = k(T)f(Ci,T).                 (8)

Функция f(Ci, T) часто бывает довольно сложной и может включать зависимость не только от концентраций реагирующих веществ, но и от продуктов реакции и компонентов реакционной смеси, не участвующих в химическом превращении.

Зависимость каталитической активности от концентраций чаще всего выражают в виде степенных функций с целыми или дробными, положительными или отрицательными показателями, или при помощи выражений типа Лэнгмюра, содержащих множители

где bi - так называемые адсорбционные коэффициенты.

Форма кинетических уравнений в первую очередь определяется вероятностью образования активного комплекса лимитирующей стадии, пропорциональной концентрациям участников реакции в степени, равной числу молекул, входящих в состав активного комплекса.

В случае гетерогенного катализа от состава реакционной смеси зависит, кроме того, заполнение поверхности катализатора различными компонентами реакционной смеси, определяющее как долю свободных участков поверхности катализатора, которые могут принять участие в образовании активного комплекса, так и энергии связи на этих участках. Во многих случаях надо учитывать и более глубокое изменение состава,. а следовательно, и свойств катализатора в результате взаимодействия с реакционной смесью. Попытки интерпретировать форму кинетических уравнений, исходя из предполагаемого механизма рассматриваемой реакции, редко приводят к однозначному результату.

Зависимость каталитической активности от температуры обычно стараются вынести в константу скорости и представить в виде уравнения Аррениуса:

к = k0e-ER/T.                         (9)

Это, однако, не всегда возможно, так как множитель, выражающий зависимость скорости реакции от состава реакционной смеси, также может включать коэффициенты, зависящие от температуры, например адсорбционные коэффициенты в кинетических уравнениях типа Лэнгмюра.

Очень соблазнительно попытаться охарактеризовать каталитическую активность с помощью постоянных, не зависящих от состава реакционной смеси и температуры. Такими постоянными могли бы служить энергия активации  Е    и предэкспоненциальный множитель к0 в уравнении (9).

Недавно Будар [7] предпринял попытку анализа экспериментальных данных по активности различных катализаторов в отношении определенной реакции и одного катализатора в отношении разных реакций на основе сопоставления значений к0 и Е. Подобный анализ представляет несомненный интерес, но его возможности ограничиваются узкими группами катализаторов и реакций, для которых тождественны кинетические уравнения. При изменении формы кинетического уравнения сопоставление констант скорости теряет смысл. По-видимому, принципиально неверно пытаться выражать активность катализатора независимо от состава реакционной смеси. Ведь кинетические зависимости в значительной степени определяются свойствами катализатора. G другой стороны, и катализатор не остается неизменным при вариации состава реакционной смеси,, а, как правило, существенно изменяет свой состав и свойства.

Поэтому, вообще говоря, нельзя ни кинетические зависимости отрывать от катализатора, ни свойства катализатора от состава реакционной смеси и строго можно говорить лишь о каталитической активности, характерной для всей системы, включающей катализатор и реакционную смесь.

Общей формой выражения каталитической активности, допускающей количественную оценку свойств катализаторов, следует, поэтому признать число молей вещества, реагирующего в единицу времени на 1 моль катализатора (в случае гомогенного катализа) или на единице поверхности катализатора (в случае твердых катализаторов) при заданном составе реакционной смеси и температуре.

СЕЛЕКТИВНОСТЬ

Селективность действия катализатора в отношении определенного направления реакции равна скорости реакции образования соответствующего продукта, деленной на суммарную скорость превращения реагирующего вещества по всем направлениям:

=         (10)

Так же как и каталитическая активность, селективность зависит от состава реакционной смеси и температуры.

Величину, определяемую уравнением (10), иногда называют дифференциальной селективностью в отличие от так называемой интегральной селективности, равной отношению общего количества рассматриваемого продукта, образовавшегося во всем реакторе, ко всему количеству прореагировавшего исходного вещества.  Последняя зависит не только от свойств катализатора, но и от характера изменения температуры в реакторе с ростом степени превращения. Интегральная селективность характеризует экономичность процесса и играет существенную роль при выборе оптимальных условий. Дифференциальная селективность является исходной величиной для расчета интегральной селективности и может рассматриваться как основная характеристика избирательности действия катализатора.

МЕТОДЫ   ИЗМЕРЕНИЯ   КАТАЛИТИЧЕСКОЙ   АКТИВНОСТИ

Для определения каталитической активности необходимо измерить скорость реакции в заданных условиях при отсутствии диффузионных искажений. Эти измерения обычно проводят при одинаковой и постоянной температуре в реакторе.

Методы, используемые для измерения каталитической активности, можно разбить на две группы: статические и проточные.

При статических методах процесс осуществляется нестационарно; реактор заполняется реакционной смесью, и по изменению ее состава со временем определяется скорость реакции.

При отсутствии диффузионных искажений и постоянстве температуры.

= 0    = 0      = 0

Скорость реакции W =, где С — концентрация реагирующего вещества и  - время.

Каталитическая активность в случае реакций гомогенного катализа

a= -   =             (11)

и для гетерогенного катализа на твердых катализаторах

a= -   =             (12)

здесь С0 - начальная концентрация реагирующего вещества и х - степень превращения.

При исследовании статическим методом твердых катализаторов очень трудно избежать неравенства концентраций в реакционном объеме. Чтобы облегчить выравнивание концентраций путем увеличения коэффициента диффузии, измерения обычно ведутся при давлении ниже 1 мм рт. ст. При более высоких давлениях приходится прибегать к принудительной циркуляции реакционной смеси внутри реактора.

Основной недостаток статического метода обусловлен его нестационарностью. Изменение состава реакционной смеси по мере протекания реакции может приводить к изменению состава, а следовательно, и свойств катализатора. Эти изменения могут протекать медленно и в результате измеряемая скорость реакции может не соответствовать стационарному составу катализатора по отношению к реакционной смеси, что является источником существенных ошибок.

От этого недостатка свободны проточные методы исследования, при которых реакционная смесь непрерывно, с постоянной скоростью проходит через реактор. При достаточной длительности опыта в каждом сечении реактора устанавливается стационарный состав реакционной смеси и катализатора:

= 0        (13)

По длине реактора состав реакционной смеси меняется в результате протекания реакции и продольного перемешивания. При измерениях каталитической активности следует осуществлять один из крайних случаев: 1) идеальное вытеснение или 2) полное смешение.

В промежуточных случаях однозначная трактовка экспериментальных данных очень затруднена.

Режим идеального вытеснения отвечает отсутствию продольного перемешивания при постоянстве концентраций в сечениях, перпендикулярных направлению потока реакционной смеси. Изменение концентраций реагирующих веществ по длине реактора определяется только протеканием реакции.

Скорость реакции

W= =  = Co

здесь V - объем реактора; f -  сечение реактора; v0 - объем реакционной смеси, подаваемый в реактор в единицу времени; ' = V/v0 часто называют временем контакта, хотя эта величина и не совпадает с действительным временем пребывания реакционной смеси в слое катализатора.

Каталитическая активность для реакций гомогенного катализа

a=            (14)

и для твердых катализаторов

a=            (15)

Этот метод определения каталитической активности получил в настоящее время наибольшее распространение, но далеко не всегда действительное осуществление процесса отвечает режиму идеального вытеснения. При испытаниях твердых зернистых катализаторов значительные нарушения создает так называемый стеночный эффект — увеличенная скорость потока реакционной смеси вблизи стенок реактора.

Для его уменьшения следует увеличивать соотношение между диаметром реактора и размером зерен катализатора. При этом, однако, затрудняется достижение постоянства температуры в слое катализатора для реакций, связанных со значительным тепловым эффектом, так как возрастает градиент температуры по сечению реактора.

Существенным недостатком рассматриваемого метода, даже при достаточном приближении к режиму идеального вытеснения, является невозможность непосредственного измерения скорости реакции. Экспериментальные данные дают лишь конечное изменение степени превращения х за конечное время контакта %' и для определения  необходимо прибегать к графическому дифференцированию х(') что значительно снижает точность определения каталитической активности.

Значительно большая точность измерений достигается при проведении измерений проточным методом при полном смешении реакционной смеси в реакторе [8, 9]. В этом случае состав реакционной смеси во всем объеме реактора практически одинаков и равен составу смеси, выходящей из реактора. На рис. 2 представлено изменение концентрации реагирующего вещества по длине реакторов идеального вытеснения (I) и полного смешения (II). В соответствии с этим в реакторах полного смешения наряду с условиями стационарности (13) выполняются и условия

=0;  =0,

на основании чего было предложено называть эти реакторы безградиентными.

Рис. 2. Изменение концентрации реагирующего вещества

в реакторах идеального вытеснения (/) и полного

смешения (77) для реакции первого порядка.

Только при очень низких давлениях требуемая полнота смешения может быть достигнута путем диффузии.

Обычно приходится применять принудительную циркуляцию с помощью поршневых или лопастных электромагнитных насосов, сильфонныхт мембранных и т. п. Конструкции соответствующих аппаратов посвящен ряд докладов на настоящем совещании.

Смешение должно быть настолько полным, чтобы скорость реакции практически была одинакова в начале и в конце реактора, т. е. чтобы разность степеней превращения не превышала некоторой небольшой величины , зависящей от формы кинетического уравнения и глубины превращения. Для этого интенсивность внутренней циркуляции vn должна превышать скорость подачи в реактор исходной смеси v0 в (х - x0)/  раз. Здесь х0 - степень превращения в исходной смеси, подаваемой в систему. Обычно достаточно, чтобы это отношение составляло несколько десятков.

Скорость реакции

W= =c0

Эта величина скорости отвечает составу реакционной смеси4 выходящей из системы, т. е. степени превращения х.

Соответственно этому каталитическая активность для гомогенных каталитических реакций

а =       (16)

и для твердых катализаторов

а =       (17)

Исследование каталитической активности в условиях, близких к полному смешению, представляет существенные преимущества. К их числу следует отнести легкость достижения постоянства температуры в реакторе, даже для реакций со значительным тепловым эффектом, благодаря интенсивной циркуляции и соответственно малому изменению степени превращения в слое катализатора.

Высокая линейная скорость реакционной смеси облегчает также устранение искажений, связанных с переносом вещества к наружной поверхности зерен катализатора.

Искажения, связанные с переносом внутри зерен, сохраняются и их снятие требует уменьшения размера зерен катализатора при испытании.

Очень важно, что при интенсивной циркуляции наблюдаемая скорость реакции не зависит от неравномерности прохождения реакционной смеси по сечению реактора. Это позволяет производить измерения активности отдельных зерен катализатора, а также псевдоожиженного слоя, в котором может иметь место значительный проскок газа в виде пузырей.

Как видно из уравнений (16) и (17), рассматриваемый метод позволяет непосредственно измерять скорость реакции.

Изложенное позволяет признать проточный метод с полным смешением наиболее точным и удобным способом определения каталитической активности, хотя он и требует применения несколько более сложной аппаратуры.

Необходимо отметить, что этот метод не может применяться в тех случаях, когда возможны какие-либо химические превращения в реакционной смеси вне реактора.

КАТАЛИЗАТОРЫ   ПЕРЕМЕННОЙ   АКТИВНОСТИ

В изложенных выше методах определения каталитической активности серьезное внимание уделялось достижению стационарного состояния катализатора. Иногда это оказывается невозможным вследствие быстрого и непрерывного изменения активности катализатора в результате изменения состава, отложения побочных продуктов реакции и т. п. В этих случаях важно измерить каталитическую активность при вполне определенном состоянии катализатора. Для поддержания этого состояния достаточно длительное время целесообразно осуществлять непрерывную смену катализатора в реакторе, что легко выполнимо при работе в псевдоожиженном   слое.

КАТАЛИТИЧЕСКАЯ   АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ

Приведенный выше способ выражения каталитической активности твердых катализаторов, с отнесением скорости реакции к единице поверхности и исключением влияния процессов переноса, позволяет правильно охарактеризовать вещество катализатора, но недостаточен для практических расчетов протекания каталитического процесса.

На промышленных катализаторах реакция обычно осуществляется в переходной области, лежащей между кинетической и внутридиффузнойной областями, т. е. при неполном использовании внутренней поверхности катализатора. Для расчетов удобно поэтому ввести величину каталитической активности, отнесенную к единице объема:

aоб = aS

Здесь  - степень использования внутренней поверхности катализатора, зависящая от температуры и глубины превращения. Степень использования может быть определена экспериментально путем исследования активности катализаторов с зернами различного размера, или используя метод диафрагм. Она может быть также вычислена, если известны пористая структура катализатора и эффективный коэффициент диффузии.

Этот путь определения aоб может потребовать значительных дополнительных исследований, но зато полученные результаты будут иметь общее значение и могут надежно использоваться для определения оптимальных условий проведения процесса и размеров контактного аппарата,

Нецелесообразно пытаться воспроизвести в лаборатории каталитическую реакцию, также осложненную наложением процессов переноса вещества и тепла, как это имеет место в промышленных аппаратах. Это невыполнимо сколько-нибудь строго, так как условия подобия химического превращения и процессов переноса вещества и тепла несовместимы. Кроме того, полученный таким путем результат имел бы лишь частное значение и не мог бы быть обобщен на другие условия проведения реакции.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Аппельбаум Л. Е., Темкин М. И.//Журн. физ. химии.— 1948.— Т. 22, № 2,— С. 179—195; Докл. АН СССР.— 1950.— Т. 74, № 5.— С. 963—966.

2.  Боресков Г. К., Слинько М. Г.//Хим. пром-сть.— I960.— № 3.— С. 193—200; Chem. Eng. Sci.— 1961.— V.  14.— P. 259—273.

3.  Боресков Г. К.//Журн. физ. химии.— 1945.— Т. 19, № 1/2.— С. 92—95.

4.  Horiuti Y-//J. Res. Inst. Catalysis Hokkaido Univ.— 1957.— V. 15.— P. 1.

5.  Боресков Г. К.//Докл. АН СССР.— 1959.— Т. 129, № 3.— С. 607—609.

6.  Чирков Н. М. Дис. ...докт. хим. наук.— М.: Ин-т хим. физики АН СССР, 1959.

7.  Boudart M.//Chem. Eng. Progr.— 1961.— V. 57, N 8.— P. 33—41.

8.  Темкин М. И., Киперман С. Л., Лукьянова Л. И.//Докл. АН СССР.— 1950.— Т. 74, № 4.— С.  763—766.

9.  Боресков Г. К., Слинько М. Г., Филиппова А. Г.//Докл. АН СССР,— 1953.— Т. 92, № 2.-С. 353-355.

5.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ

[Вестник АН СССР.— 1964.— № 5.— С. 47-66}

Развитие химической промышленности - осуществление производства новых веществ и материалов, создание новых технологических методов, освоение более дешевых и доступных сырьевых ресурсов - в сильнейшей степени зависит от быстроты реализации в промышленном масштабе результатов лабораторных исследований.

Я остановлюсь на научных основах этой проблемы - закономерностях перехода от результатов исследования химических реакций в малых объемах к химическим превращениям в больших аппаратах, т. е. законах масштабного перехода для химических процессов.

Скорость собственно химического превращения не зависит от размеров реакционной системы. Но протекание химической реакции приводит к изменению состава, а в подавляющем большинстве случаев (в результате положительного или отрицательного теплового эффекта) - также и к изменению температуры. Следствием этого является возникновение процессов переноса вещества и тепла, скорость которых весьма существенно зависит от размеров системы. Состав же и температура, в свою очередь очень сильно влияют на скорость химической реакции.

В результате протекание химического процесса в целом находится в сложной зависимости от размеров аппарата. Изменение размера реактора может значительно изменить как общую скорость превращения реагирующего вещества, так и соотношение скоростей реакции, приводящих к выходу различных продуктов, т. е. избирательность процесса. Дополнительные осложнения возникают при очень широко используемых в промышленности реакциях гетерогенного катализа, для которых существенны процессы переноса вещества и тепла между реакционной смесью и поверхностью  катализатора.

В ряде областей науки и техники задача масштабного перехода решается на основе теории подобия. Эта теория позволяет установить комплексы величин, так называемые критерии подобия, равенство которых является условием тождества протекания процесса в аппаратах разного размера. К сожалению, для химических процессов методы теории подобия неприменимы из-за несовместимости условий подобия химических и физических составляющих процесса.

В настоящее время в химической промышленности для масштабного перехода используется преимущественно эмпирический метод постепенного увеличения размеров аппаратов через длинный ряд так называемых укрупненных, пилотных, опытных и полу заводских установок. Этот метод не может обеспечить быстрый прогресс химической промышленности, во-первых, потому, что он слишком долог (часто занимает десять лет и более), а во-вторых, вследствие того, что этот эмпирический путь не приводит к оптимальному решению, а иногда может даже завести исследователя в тупик.

Успехи вычислительной техники, появление цифровых и аналоговых электронных вычислительных машин сделали реальным другой путь масштабного перехода для химических процессов. Его можно назвать методом математического моделирования. В противоположность эмпирическому методу при математическом моделировании исследования закономерностей химических превращений надо проводить при полном отсутствии связанных с процессами переноса искажений, а переходя к аппаратам большого размера, учитывать их математическим путем, решая системы уравнений, включающих закономерности как физических, так и химических составляющих процесса.

Применение метода математического моделирования не исключает полузаводских испытаний новых процессов, которые необходимы для накопления продукта, проверки устойчивости катализатора и материалов аппаратуры, уточнения коэффициентов и т. п. Однако принципиальные решения о типе промышленных химических реакторов, основных размерах, количестве катализатора и оптимальном режиме могут быть найдены путем математического моделирования на основании правильно проведенных лабораторных исследований.

Для применения метода математического моделирования необходимо знать с достаточной точностью закономерности собственно химического превращения, выражаемые в виде кинетических уравнений, отражающих зависимость скорости химического превращения от состава реакционной смеси, температуры, давления и свойств катализатора. Эти закономерности не могут быть предсказаны теоретически и должны определяться экспериментально.

Исследованию кинетики практически важных реакций было посвящено большое число работ. Однако уже первые попытки применить метод математического моделирования показали, что имеющиеся кинетические данные часто недостаточны. Во многих случаях они отвечают слишком узкой области изменения концентраций, не учитывают образования ряда побочных продуктов, не соответствуют стационарному состоянию катализатора. Это не представляет, однако, серьезного препятствия для широкого использования метода математического моделирования. Уже разработаны удобные и точные методы исследования кинетики химических превращений, позволяющие получить необходимые кинетические данные в достаточно короткий срок. Надо подчеркнуть, что выявление кинетических закономерностей требует несравненно меньших затрат времени и средств, чем проведение даже самых простых укрупненных испытаний.

Сочетание уравнений кинетических закономерностей для собственно химического превращения с известными зависимостями для процессов переноса вещества и тепла, с краевыми условиями, а для нестационарных процессов — с начальными условиями образует математическое описание процесса. Для стационарного состояния аппаратов полного смешения математическое описание сводится к простым алгебраическим уравнениям, для аппаратов идеального вытеснения это обыкновенные, нелинейные дифференциальные уравнения. При необходимости учета изменения температуры и концентраций в поперечном сечении математическое описание слагается из дифференциальных уравнений в частных производных 1.

(1 Условные обозначения в формулах здесь и далее: С - концентрация реагирующего вещества, СH- начальная концентрация реагирующего вещества, CV - теплоемкость реакционной смеси, СK -  теплоемкость катализатора, D - коэффициент диффузии, Е - энергия активации, f(C) - функциональная зависимость скорости реакции от состава реакционной смеси, К - константа скорости реакции, Kv - константа равновесия, I - длина реакционной зоны до рассматриваемого сечения, ZR - полная длина реакционной зоны, М - молекулярность реакции, Ропт - оптимальное давление, Т - температура, TH -- начальная температура реакционной зоны, Т0   температура охлаждающей среды, Q -   теплота реакции, (Qр - количество тепла, выделяющееся в реакционной зоне в результате реакции, QT - количество тепла, отводимое от реакционной зоны, R -газовая постоянная, S - поверхность теплоотвода, V — линейная скорость реакционной смеси, W - объемная скорость реакционной смеси, X — степень превращения, а - коэффициент теплопередачи, X - коэффициент теплопроводности, (С) -- выражение закона действия масс для числа молекул, входящих в состав активного комплекса.)

Для сложных реакций (а таких большинство) математическое описание должно содержать уравнения баланса всех независимо образующихся веществ. В этом случае математическое описание удобно представить в матричной форме. Для решения задач, связанных с регулированием и чувствительностью процесса к колебаниям граничных значений параметров, надо пользоваться математическим описанием динамического режима, включающим производные концентраций и температуры по времени. Решение уравнений математического описания иногда довольно громоздко, но с помощью электронной вычислительной техники может быть выполнено в большинстве случаев без большой затраты машинного времени. Цифровые электронные вычислительные машины позволяют решать практически все задачи, возникающие при расчете химических реакторов. Они обеспечивают высокую точность и позволяют выполнять логические операции. Для решения многих задач удобно использовать аналоговые машины, в которых создается электрическая схема, подчиняющаяся уравнениям, тождественным уравнениям математического описания химического процесса. Изменение электрических параметров моделирует, таким образом, изменение концентраций реагирующих веществ и температуры в химических реакторах. Преимуществом аналоговых машин являются наглядность решения, простота подготовки задачи и удобство вариации отдельных параметров. В качестве иллюстрации рассмотрим результаты моделирования процесса получения окиси этилена в трубчатом аппарате с неподвижным слоем катализатора, полученные с помощью аналоговой машины МН-14 2.

(2 Это исследование, а также и все описанные далее выполнены в лаборатории моделирования   Института    катализа   (руководимой   доктором   технических   наук М.   Г.   Слинько)   совместно   с   Институтом   математики  и  Вычислительным цент ром СО АН СССР.)

Математическое описание этого процесса включает параллельные реакции образования окиси этилена и полного сгорания этилена. Кривые изменения температуры и степени превращения по слою катализатора непосредственно выдаются машиной при различных значениях параметров математического описания (рис. 1). Расчетные данные находятся в хорошем соответствии с экспериментальными. Надо заметить, однако, что точность аналоговых машин пока еще мала и для некоторых целей недостаточна. Очень перспективно для моделирования химических реакторов применение спаренных цифровой и аналоговой машин.

Рассмотрим более последовательно задачи, решаемые с помощью математического моделирования.

Необходимые данные для выбора типа реактора и условий реализации процесса могут быть получены на основе качественного анализа свойств решений уравнений математического описания. Важнейшей задачей при этом является определение области существования решений и их числа, а также анализ устойчивости стационарных решений. Для гомогенных химических реакций эти задачи были впервые поставлены и решены Н. Н. Семеновым и его учениками. Некоторые задачи, интересные для химических реакторов, были сформулированы и приближенно решены Д. А. Франк-Каменецким и О. М. Тодесом.

Анализ свойств решений уравнений математического описания необходим для определения той области условий, в которой вообще возможно проводить данный химический процесс.

Для экзотермических реакций, осуществляемых при температурах более низких, чем температура адиабатического разогрева (путем отвода каким-либо способом части тепла реакции), решающее значение приобретает определение устойчивости возможных стационарных состояний.

Если математическое описание в динамическом режиме включает лишь обыкновенные дифференциальные уравнения, то критерии устойчивости могут быть выведены в общей форме подобно анализу устойчивости движения в механике, где эта задача была решена А. М. Ляпуновым. Применение метода Ляпунова приводит к выводу, что для устойчивости экзотермического химического процесса необходимо соблюдение двух условий:

Первое условие означает, что для устойчивости процесса прирост тепловыделения в результате реакции с повышением температуры должен быть меньше прироста теплоотвода. Если возникает флуктуация температуры, например повышение, то при соблюдении первого условия тепло-отвод становится больше тепловыделения и процесс самопроизвольно возвращается в стационарное состояние.

Несколько сложнее сформулировать физический смысл второго условия устойчивости.

Если второе условие устойчивости не выполняется (при выполнении первого условия), то возникает колебательный режим реактора с нарастающей амплитудой колебаний. Это иллюстрируется следующим графиком, где по оси абсцисс отложено время, а по оси ординат - отклонения температуры и концентрации реагирующего вещества от стационарных значений (рис. 2). Случайное повышение температуры при этом благодаря выполнению первого условия устойчивости должно самопроизвольно уменьшаться. Но повышение температуры вызывает увеличение скорости реакции, а следовательно, снижение концентрации реагирующего вещества. Когда температура приблизится к стационарному значению, это снижение концентрации прекратится. Однако оно вызывает снижение скорости реакции и в результате этого понижение температуры. Понижение температуры за пределы стационарного значения приводит к росту концентрации выше стационарного уровня и т. д. Если не выполняется второе условие устойчивости, то амплитуды этих колебаний непрерывно возрастают и осуществление химического процесса становится невозможным. Надо заметить, что для реакций гетерогенного катализа благодаря высокой теплоемкости единицы реакционного объема второе условие устойчивости всегда соблюдается при выполнении первого. Для гомогенных же реакций область неустойчивого колебательного режима вполне реальна,; и ее возможность обязательно должна учитываться при выборе режимов химических реакторов.

Если экзотермическая реакция протекает при температуре Т,  а отвод тепла осуществляется средой с температурой Т0 , то первое условие устойчивости налагает следующее ограничение на разность температур:

T-To <

Второй член в скобках является некоторой функцией концентраций реагирующего вещества, зависящей от кинетики реакции.

Аналогичные ограничения, обязательные для устойчивости процесса, могут относиться к разности температур внутри реактора и охлаждающей среды, поверхности твердого катализатора и реакционной смеси, центра и периферии зерен катализатора и т. п. Обычно эта разность невелика, что в значительной степени ограничивает допустимые температурные режимы химических реакторов. Рассмотрим в качестве примера реактор полного смешения, т. е. с одинаковыми во всем объеме температурой и составом реакционной смеси, с теплоотводом через стенку.

Реакторы такого типа могут быть использованы для ряда важных промышленных процессов, осуществляемых в псевдоожиженном слое катализатора: окисление этилена в окись этилена, получение нитрила акриловой кислоты из пропилена и аммиака, синтез винилацетата из уксусной кислоты и ацетилена и др. Для процесса получения окиси этилена допустимая разность температур при малых степенях превращения составляет всего 30°С. Но малая допустимая разность температур означает необходимость увеличения поверхности теплообмена для отвода тепла реакции, а значит, усложнение конструкции и удорожание реактора. Перед теорией возникает поэтому задача не только указать пределы допустимых режимов, но и найти средство преодоления этого ограничения с целью упрощения и удешевления химических реакторов. Таким средством является принудительная стабилизация их режима в области неустойчивости. Если употребить автоматическое устройство, меняющее количество отводимого тепла в соответствии с изменением температуры в реакторе (путем изменения поверхности теплоотвода, температуры охлаждающей среды или иным способом), то процесс может быть сделан устойчивым и в области невыполнения условий 1 и 2.

Для возможности такой регулировки необходим, конечно, запас поверхности теплообмена, тем больший, чем дальше отстоит желаемый режим от границы устойчивой области. Этот запас зависит также от величины флуктуации и быстроты реакции управляющего устройства. Теория позволяет оценить предел отклонения от границ области устойчивости , при повышении которого, увеличение запаса поверхности, необходимого для регулирования, становится больше выигрыша от увеличения разности температур. Принудительная стабилизация неустойчивых режимов является одним из перспективных методов усовершенствования конструкции и увеличения производительности химических реакторов.

Условия устойчивости надо учитывать и при выборе схем теплообмена в химических реакторах. Простейшим примером может служить реактор с противоточным внутренним теплообменом

Анализ математического описания показывает,  что в этом случае при одной и той же температуре входа реакционной смеси в теплообменные трубки возможны три стационарных режима, отвечающие различным температурам реакционного пространства. Наиболее высокотемпературный режим устойчив, но обычно неприемлем, так как превышает допустимый предел температуры, определяемый устойчивостью  катализатора  возникновением нежелательных побочных реакций и т. п. Устойчив также и низкотемпературный режим. Средний же режим, часто наиболее привлекательный по температурам реакционной зоны, неустойчив. Иногда он является тем тупиком, куда заводит проектировщиков чисто эмпирический метод масштабного перехода. Дело в том, что средний неустойчивый режим стационарен и, следовательно, удовлетворяет элементарным проверочным расчетам теплового баланса и интенсивности теплообмена. Только анализ решений на основе математического описания показывает, что этот режим неустойчив и не может быть положен в основу проектирования промышленных реакторов.

Следующий круг задач связан с нахождением из числа возможных устойчивых решений наиболее выгодных, оптимальных. Критерии оптимальности зависят от конкретных условий задачи. Для простых реакций это обычно достижение максимальной скорости реакции при заданной конечной степени превращения, для сложных реакций - максимальный выход определенного, наиболее ценного продукта при заданной общей скорости превращения и т. п. Эти кинетические или технологические оптимальные условия являются основой для последующих техноэкономических расчетов, учитывающих конкретные экономические показатели всего рассматриваемого производства.

Число параметров, для которых должны быть найдены оптимальные значения, в химических реакторах довольно велико. Это температура как в реакционном объеме, так и в других точках реактора, состав реакционной смеси, гидродинамический режим в реакторе, соотношение основных геометрических размеров реактора и многие другие.

Для оптимизации химических процессов могут быть использованы различные математические методы. В простейших случаях могут быть применены классические методы нахождения экстремума. Таким путем были найдены в общей форме оптимальные температуры для обратимых экзотермических реакций, к числу которых относятся основные реакции таких крупнейших промышленных процессов, как производство серной кислоты, синтез аммиака, получение водорода и др. На рис. 4 приведены оптимальные температуры для реакции окисления двуокиси серы, лежащей в основе контактного метода производства серной кислоты. На оси ординат отложена температура, на оси абсцисс - логарифм скорости реакции. При низких температурах скорость обратной реакции невелика, и наблюдаемая скорость возрастает с повышением температуры в соответствии с законом Аррениуса.

При очень же высоких температурах скорость обратной реакции с повышением температуры возрастает больше, чем скорость прямой реакции, и наблюдаемая скорость снижается. Этим и обусловлено появление максимума скорости реакции при определенной оптимальной температуре. Чем выше степень превращения, тем ниже оптимальная температура. В целом для процесса существует оптимальная кривая изменения температуры, отвечающая определенному снижению температуры с ростом степени превращения. Осуществление процесса в соответствии с этой оптимальной кривой позволяет в несколько раз увеличить производительность реактора по сравнению с изотермическим режимом. Аналогичные результаты были получены для ряда других обратимых экзотермических реакций. Следующее аналитическое выражение позволяет вычислять оптимальные температуры (Топт) для  любой обратимой экзотермической реакции:

здесь TP - равновесная температура для данной степени превращения , Е  -  энергия активации,. Q - теплота реакции, М  молекулярность реакции.

Оптимальный температурный режим существует и для некоторых необратимых реакций. Так, если параллельно с основным превращением протекает побочная реакция с более высокой энергией активации, то оптимальным является температурный режим, отвечающий повышению температуры с ростом степени превращения. На рис. 5 представлена оптимальная кривая изменения температуры со степенью превращения для реакции получения окиси этилена окислением этилена на серебряном катализаторе. Побочной реакцией является полное окисление этилена до углекислоты и воды. Приведенная кривая отвечает конечной степени превращения этилена 0,6 и избирательности 0,65. Оптимальный режим позволяет увеличить съем продукта с единицы объема катализатора в 2,6 раза по сравнению с наиболее выгодным изотермическим режимом. Кривая на рис. 5 получена методом вариационного исчисления. Для определения оптимальных температурных режимов можно применять также методы динамического программирования и принцип максимума Понтрягина. Последний особенно удобен, когда оптимальные значения лежат на границе области допустимых значений данного параметра.

Аналогично определению оптимальной температуры могут быть найдены и оптимальные давления реакционной смеси. Так, если порядок обратимой реакции (n), протекающей с увеличением объема в т раз, больше нуля, то каждой степени превращения отвечает определенное оптимальное давление, при котором скорость реакции максимальна:

Pопт =

На рис. 6 приведены оптимальные давления для реакции дегидрирования бутилена в дивинил при 570°С.

С ростом степени превращения оптимальные давления снижаются. В промышленных условиях изменение парциального давления реакционной смеси может быть достигнуто разбавлением водяным паром. Полученный результат показывает, что это разбавление следует производить не сразу, а постепенно, по мере роста степени превращения. Это позволяет при том же общем расходе пара существенно повысить скорость реакции и выход дивинила (рис. 7).

Полная реализация оптимальных условий ведения реакции не всегда возможна и рациональна вследствие наложения ограничений, связанных с температурными пределами работы катализатора, стремлением к упрощению конструкции реактора, легкости управления и т. п. Так, при окислении двуокиси серы в производстве серной кислоты оптимальная кривая, как было показано выше, отвечает непрерывному снижению температуры с ростом степени превращения. Этот процесс удобно осуществлять в аппаратах с промежуточным теплоотводом. В этом случае оптимальная температурная кривая заменяется ступенчатой линией.

Как видно на рис. 8, этапы адиабатического ведения реакции в неохлаждаемых слоях катализатора чередуются с этапами охлаждения между его слоями. При большом числе слоев (обычно достаточно четырех-пяти слоев) проигрыш в скорости реакции по сравнению со строго оптимальным температурным режимом невелик. Необходимо, однако, найти оптимальное распределение температур, степеней превращения (а следовательно, и количеств катализатора) между слоями, при котором суммарная загрузка катализатора при заданной производительности аппарата и конечной степени превращения была бы минимальной. Эта задача легко решается методом вариационного исчисления или динамического программирования, причем затрата машинного времени электронной вычислительной машины М-20 составляет всего 5 мин. Более громоздко решение той же задачи при замене промежуточного теплообмена добавлением холодного воздуха (рис. 9). Тогда при переходе от одного слоя к другому смещаются кривые равновесных и оптимальных температур, и затрата машинного времени при поисках оптимального режима возрастает до 15 мин.

На основе этих методов оптимизации разрабатываются новые конструкции контактных аппаратов повышенной производительности для переработки газовых смесей с высокой концентрацией двуокиси серы.

Аналогичные задачи оптимизации решаются для многих процессов химической технологии при осуществлении реакций в аппаратах с промежуточным, внутренним или комбинированным теплообменом, с использованием неподвижного или псевдоожиженного слоя катализатора. Более сложной и пока не решенной в общей форме проблемой является оптимизация каталитических процессов при переменной активности катализатора. Если изменение активности происходит медленно по сравнению со скоростью химического превращения, то процесс можно рассматривать как «квазистационарный», но каждому значению активности катализатора будет отвечать особое оптимальное распределение в реакторе значений температуры и других параметров. Требуется найти наиболее выгодное изменение во времени значений всех параметров процесса для получения лучших суммарных показателей за весь цикл работы катализатора.

На основе анализа устойчивости и поисков оптимального решения может быть выбрана конструкция реактора для заданного химического процесса, найдены оптимальные условия его проведения и рассчитаны основные размеры. Выполнение этой задачи без электронных вычислительных машин практически невозможно. Применение же современной вычислительной техники дает возможность за короткий срок проверить влияние изменений большого числа параметров, что позволяет найти действительно наилучшее решение при выборе конструкции, режима и размеров химического реактора. Кроме того, математическая модель позволяет оценить чувствительность процесса к колебаниям заданных значений параметров и является основой глубокой автоматизации химических реакторов, позволяющей поддерживать наиболее выгодные значения параметров процесса, определяемые на основе анализа работы аппарата.

Таким образом, математическое моделирование можно рассматривать как основной научный метод разработки химико-технологических процессов.

Следует подчеркнуть, что применение математического моделирования предъявляет повышенные требования к лабораторным исследованиям. Они должны быть выполнены в условиях, исключающих наложение процессов переноса, и содержать достаточный объем информации для составления математического описания, справедливого в пределах условий промышленного осуществления процесса. Увеличенный объем лабораторных исследований с избытком окупается легкостью и быстротой перехода к реакторам промышленного масштаба.

Математическое моделирование уже используется при проектировании реакторов для ряда каталитических химических процессов. Рекомендации, сделанные на его основе, оправдались при работе промышленных реакторов дегидрирования бутана в псевдоожиженном слое катализатора, получения окиси этилена окислением этилена в неподвижном слое, производства серной кислоты, очистки водорода и аргона от кислорода. На основе математического моделирования разрабатываются новые конструкции реакторов для производства безметанольного формальдегида, дивинила из бутилена, высших спиртов из окиси углерода и водорода, винилацетата, сульфолана, полимеризации этилена, создаются контактные аппараты увеличенной производительности для новых заводов, вырабатывающих аммиак и серную кислоту.

Дальнейшее развитие и широкое использование математического моделирования химических процессов позволит значительно ускорить освоение новых производств и поможет оснастить заводы большой химии аппаратами оптимальной конструкции.

6.  КИНЕТИКА КАТАЛИТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ

[Всесоюзная конференция по химическим реакторам: Теория, моделирование, расчет. — Новосибирск, 1966.— Т. 4.— С. 607-627]

Существует ряд определений химической кинетики. Содержание моей лекции отвечает наиболее скромному из них. Я ограничусь рассмотрением закономерностей, определяющих зависимость скорости химических реакций от состава реакционной смеси и условий проведения реакции -температуры и давления. При этом я буду преимущественно рассматривать реакции гетерогенного катализа на твердых катализаторах.

Оправданием для включения этой лекции в программу совещания по химическим реакторам служит то, что закономерности химической кинетики являются одним из основных элементов математического описания химических процессов и в случае каталитических реакций являются слишком сложными для того, чтобы можно было довольствоваться их формальным использованием, не пытаясь разобраться в них глубже.

Будем рассматривать вначале истинные скорости химических реакций в отсутствие искажений, связанных с малой скоростью процессов переноса вещества и тепла. Это значит, что состав и температура реакционной смеси у поверхности катализатора такие же, как и в остальной части реакционной системы.

Реакции гетерогенного катализа протекают на поверхности катализатора, поэтому скорость реакции определяется как число молей реагирующего вещества, испытывающих превращение в единицу времени на единице поверхности катализатора:

Ws=

Здесь WS-  скорость реакции, отнесенная к единице поверхности катализатора; g - число молей вещества, прореагировавших за время а на поверхности  катализатора   S.

Можно по аналогии с гомогенными реакциями относить скорость реакции к единице объема, умножив величину, отвечающую предыдущему определению, на S0 - поверхность катализатора в единице объема:

Ws=  = ; S = S0V

Здесь W - скорость реакции, отнесенная к единице объема катализатора; V - объем катализатора, в котором за время ха прореагировало g молей вещества.

Определенная таким образом скорость реакции удобна для расчета  химических реакторов, но при использовании этого определения надо помнить, что скорость реакции гетерогенного катализа пропорциональна не объему, а поверхности. В соответствии с этим относить скорость реакции к единице реакционного объема можно лишь при постоянстве S0. Так, например, для реакций во взвешенном слое катализатора количество катализатора в единице объема, а следовательнот и S0 меняется с увеличением линейной скорости. Скорость реакции в этом случае следует относить к тому   объему,   который   занимает катализатор в     неподвижном состоянии.

Рис.1

Для подавляющего большинства непрерывно действующих химических реакторов процесс протекает в динамических условиях и состав. реакционной смеси меняется по длине реактора, оставаясь в каждой точке реактора постоянным по времени. Пусть dgI - количество вещества, реагирующего в единицу времени в объеме dV (рис. 1). Тогда скорость реакции

W =

Введем исходные параметры в степень превращения х:

здесь V° - объем исходной реакционной смеси, поступающей в реактор в единицу времени, отнесенный к нормальным условиям;  и  - число молей и мольная концентрация компонента в исходной смеси; gi и Ci - то же в рассматриваемом сечении реактора. Индекс i относится к исходному компоненту, выбранному для характеристики скорости реакции.   -  мольная доля этого компонента в исходной смеси. Новая переменная т имеет размерность времени, и ее часто называют временем контакта. В случае гомогенной реакции, протекающей без изменения объема и при постоянстве температуры вдоль реактора, значение этой переменной действительно пропорционально времени пребывания реакционной смеси в рассматриваемом объеме реактора. Вообще же, вследствие возможного изменения числа молекул в результате реакции, изменения температуры или наличия твердого катализатора, занимающего часть реакционного объема, т может значительно отличаться от действительного времени прохождения реакционной смеси через рассматриваемый объем реактора. Отождествление  с действительным временем пребывания в реакционном объеме, встречающееся в некоторых исследованиях, может приводить к значительным ошибкам. Так, например, при более рыхлом расположении катализатора в реакционном объеме действительное время пребывания возрастает, вследствие увеличения доли свободного объема, количество же реагирующего вещества уменьшается из-за уменьшения S0. To же относится к поправкам на изменение температуры и давления в реакционном объеме.

Используя в качестве независимой переменной т, кинетическое уравнение необратимой реакции гетерогенного катализа можно выразить в следующей форме:

W=  = f(CiT)

где  Т - температура.

В некоторых случаях удается разделить зависимость от T и Ci. Зависимость  от   температуры   обычно   подчиняется   уравнению   Аррениуса

W= = Ko f(ci);

где Е - энергия активации  и R - газовая постоянная.

Поскольку реакции гетерогенного катализа протекают через промежуточное поверхностное взаимодействие с катализатором, их скорость должна зависеть как от объемных концентраций реагирующих веществ (Сi) так и от поверхностных концентраций (хемосорбированных частиц, принимающих участие в отдельных стадиях каталитического процесса:

W = Kf(Ci     (1)

Поверхностные концентрации 9г- могут при этом весьма сложным образом зависеть от объемных концентраций.

Первая попытка построения общей схемы возможных форм кинетических уравнений гетерогенного катализа связана с именами Лэнгмюра и Хиншельвуда. Она основывается на некоторых упрощающих предположениях. Во-первых, предполагается, что поверхность твердого катализатора содержит определенное число одинаковых мест, каждое из которых может удерживать при хемосорбции одну молекулу или атом, причем взаимное влияние адсорбированных частиц отсутствует. Систему, удовлетворяющую этому предположению, Темкин предложил называть идеальным адсорбированным слоем. Тогда, учитывая, что в каталитической реакции могут участвовать как хемосорбированные частицы, так и молекулы, налетающие на них из газовой фазы, приходим к следующему выражению для скорости реакции:

(2)

где 0 - число свободных мест на поверхности катализатора. Второе упрощение основывается на предположении, что поверхностные концентрации являются равновесными по отношению к объемным. Тогда в соответствии с уравнением изотермы адсорбции Лэнгмюра

Если адсорбция осуществляется с диссоциацией на ri частиц, то

Число частиц, участвующих в элементарном акте реакций гетерогенного катализа, так же как и для гомогенных реакций, невелико. Поэтому показатели ni mi и l равны малым целым числам, чаще всего 0 или 1, редко 2. Кинетические уравнения поэтому обычно не очень сложны. Дальнейшее упрощение связано с возможностью пренебрежения малыми членами в знаменателях выражений для .

В это уравнение входят адсорбционные коэффициенты bi зависящие от температуры:

bi = bo

где  теплота адсорбции.

Вследствие этого температурная зависимость скорости реакции;  вообще говоря, не подчиняется уравнению Аррениуса. Только в том случае, когда в знаменателе выражений для 0 можно пренебречь всеми членами кроме одного, становится справедливым уравнение Аррениуса, но

Е приобретает более сложный смысл и называется кажущейся энергией активации.

В табл. 1 приведены некоторые кинетические уравнения этого типа, предложенные различными исследователями.

Более сложные уравнения, например предложенные Баландиным для гидрирования [5], предполагают наличие двух сортов мест на поверхности, на каждом из которых происходит адсорбция только одного из участников реакции. Многие из этих выражений хорошо аппроксимируют экспериментальные данные, но обычно лишь в ограниченном интервале изменения концентраций и температуры.

Кинетические уравнения Лэнгмюра - Хиншельвуда широко используются при расчете каталитических реакторов, особенно в работах американских исследователей, но часто без достаточного экспериментального обоснования.

Таблица 1

Кинетические уравнения типа Лэнгмюра – Хиншельвуда

| Каталитическая реакция | Кинетическое уравнение | Авторы |
| --- | --- | --- |
| Крекинг углеводородов на алюмокремниевом катализаторе | W= | А. В. Фрост [1] |
| Синтез винилацетата из ацетилена и уксусной кислоты на ацетатах | W=K | И. Б. Васильев, А. Н. Гельбштейн, И. Н. Толстикова, ДаоВанТыонг [2] |
| Конверсия метана с водяным паром на никелевом катализаторе | W=K | И. М. Бодров, Л. О. Апельбаум, М. И. Темкин [3] |
| Получение акролеина окислением пропилена | W=K | М. Я. Рубаник, Я. Б. Гороховатский [4] |

Одно время значительное внимание уделялось интегрированию кинетических уравнений рассматриваемого вида. Примером могут служить известные уравнения Фроста [1,6] для одного и двух реагирующих веществ. Позже ряд уравнений был предложен Панченковым [7]. Эти уравнения получены интегрированием частных форм уравнений (3), предполагая постоянство температуры в реакционном объеме и учитывая изменение объема реакционной смеси в результате реакции. В настоящее время потребность в интегрированных формах кинетических уравнений постепенно исчезает. Действительно, для расчета химических реакторов методами математического моделирования нужны кинетические уравнения в дифференциальной форме. Интегрированные формы кинетических уравнений нужны лишь для обработки экспериментальных данных, полученных в проточных установках. При кинетических исследованиях последние быстро заменяются циркуляционными с безградиентными реакторами. Для обработки результатов, полученных в этих установках, кинетические уравнения в интегрированном виде не нужны.

Если нельзя скорости всех этапов, кроме одного, рассматривать достаточно быстрыми, то одно из  будет определяться не адсорбционным равновесием, а условием равенства скоростей образования и расходования хемосорбированных частиц. Подстановка этого стационарного значения в (2) приводит к уравнениям, сходным по форме с (3), но с иным физическим смыслом коэффициентов. Примерами могут служить кинетические уравнения окисления изопропилового спирта в ацетон [8] и этилена в окись этилена [9], где стационарной является степень покрытия поверхности кислородом и окисью этилена:

Коэффициент а в первом уравнении и а и d во втором не являются адсорбционными, а представляют собой комбинацию кинетических коэффициентов стадий образования и превращения неравновесных поверхностных продуктов промежуточного взаимодействия с катализатором.

Несмотря на широкое распространение уравнений типа (3), оказалось, что они не в состоянии объяснить многих экспериментальных данных, как, например, зависимость скорости реакции от концентраций реагирующих веществ и продуктов в степенях с дробными показателями.

Это доказывает, что сделанные упрощающие предположения не всегда допустимы. Было предложено на основании ряда косвенных данных учитывать зависимость энергии поверхностного взаимодействия от заполнения поверхности, что может быть связано как с неоднородностью различных участков поверхности, так и с взаимодействием адсорбированных частиц. Неравноценность энергии связи на различных местах поверхности катализатора приводит к различию энергий активации реакции, протекающей на этих участках, а следовательно, и к различию констант скорости. Уравнение (2) может быть применено в этом случае только к бесконечно малым совокупностям участков поверхности, внутри которых можно пренебречь различием свойств. Общая скорость реакции равна сумме скоростей для всех участков:

W=

где  равновесные степени заполнения для разных мест поверхности; dS - доля участков с данными свойствами. Скорость реакции и форма кинетического уравнения в этом случае должны зависеть от характера изменения теплот сорбции и энергии активации по поверхности. Предположив линейное изменение этих величин и среднее заполнение основной части поверхности, на которой протекает каталитическая реакция, Темкин показал, что суммарная скорость реакции оказывается в этом случае пропорциональной концентрациям участников и продуктов реакции в степенях с дробными показателями. На этой основе было выведено известное кинетическое уравнение Темкина - Пыжева для синтеза аммиака, а также уравнения конверсии окиси углерода, окисления двуокиси серы на платиновых катализаторах, изотопного обмена и другие, оказавшиеся справедливыми в широком интервале изменений соотношения реактантов и глубин превращения.

Следует отметить, однако, что и при этом более общем подходе катализатор по-прежнему рассматривается как неменяющаяся составная часть реакционной системы, скорее, как место протекания реакции, чем ее активный участок. В действительности же твердые катализаторы подвержены воздействию реакционной системы. При этом каждому составу реакционной смеси отвечает определенный, стационарный состав катализатора, зависящий от соотношения скоростей воздействия на катализатор отдельных участников реакции. Так, для многих окисных катализаторов, ускоряющих реакции окисления, относительное содержание металла в форме более высокой валентности существенно меняется с изменением состава реакционной смеси. На рис. 2 приведено соотношение между пяти- и четырехвалентным ванадием в катализаторах окисления двуокиси серы в зависимости от глубины превращения. Изменение состава, естественно, должно сказываться на изменении свойств катализатора, в том числе и каталитических свойств.

В результате этого влияние состава реакционной смеси на скорость реакции должно проявляться дважды: во-первых, через число столкновений реагирующих частиц с учетом поверхностных концентраций, как это соответствует уравнению (2), и, во-вторых, в результате влияния реакционной смеси на состав и свойства катализатора, т. е. на «константу» этого уравнения [13]. Это приводит к еще более сложной форме кинетического уравнения:

W = K()f().           (6)

При этом может сказываться и неоднородность поверхности, но весьма возможно, что многие зависимости, для объяснения которых привлекалась неоднородность, в действительности вызываются воздействием реакционной смеси на свойства катализатора.

Рассмотрим в качестве примера кинетическое уравнение окисления двуокиси серы на ванадиевых катализаторах. Еще в 1937 г. Соколовой и докладчиком [14] для этого процесса было экспериментально найдено cследующее уравнение:

W=K

Первоначально эта форма кинетического уравнения была объяснена на основе предположения о зависимости энергии хемосорбции кислорода от заполнения, аналогично уравнению Темкина - Пыжева для синтеза аммиака. Последующие исследования, установившие значительные изменения состава ванадиевого катализатора в зависимости от состава реакционной смеси, а также указания на каталитическую активность основных компонентов катализатора в расплавленном состоянии привели к выводу, что экспериментально найденная кинетическая зависимость вызвана воздействием реакционной смеси на свойства катализатора. Действительно, если предположить, что лимитирующим этапом окисления двуокиси серы на ванадиевых катализаторах является связывание кислорода, а теплота и энергия активации этого этапа зависят от степени восстановления катализатора, то нетрудно прийти к кинетическому уравнению, совпадающему с найденным экспериментально. В последнее время это предположение, выдвинутое нами еще в 1957 г., получило прямое экспериментальное доказательство. Голландские исследователи Марс и Мейссен экспериментально изучили равновесие реакции восстановления ванадиевого катализатора

и показали, что оно устанавливается достаточно быстро и сохраняется в процессе катализа.

Изменения состава окисных катализаторов в результате вариации состава реакционной смеси обнаружены и при многих реакциях окисления органических соединений. Аналогичные изменения наблюдаются и для других катализаторов. Так, даже в случае металлических катализаторов имеет место проникновение реагирующих веществ, например кислорода или водорода, в количестве нескольких монослоев в приповерхностный слой катализатора. Эта сорбция, зависящая от состава реакционной смеси, существенно меняет каталитические свойства металла. В некоторых случаях это может приводить к любопытным кинетическим парадоксам.

Рассмотрим в виде примера простейшую реакцию между веществами А и В. А сорбируется катализатором и реагирует с В из газовой фазы:

W1 = К1РA(1 - ) ... сорбция

W_1 = К-1 ... десорбция

W2 = K-2Pb ... реакция

Из условия стационарности W1  -  W-1  - W2 = 0 однозначно находится степень заполнения поверхности:

Положение усложняется, если в результате сорбции меняются свойства катализатора. Каждой степени покрытия  отвечает растворение определенного количества вещества А в приповерхностном слое, меняющее свойства катализатора. В результате константы скорости в правой части уравнения (6) становятся функциями  Предположим, что энергия активации второй реакции растет линейно с увеличением :

E2 = E20 + RT ; K2 = K20   ;

где > 0. При малых i решение всегда однозначно, но при  > 4 становятся возможными, как показал М. Г. Слинько, три стационарных значения 0, из которых среднее неустойчиво. Таким образом, возможны лишь малые или большие стационарные значения ,' средние же неустойчивы  и с ростом Ра процесс резко переходит из области малых покрытий в область больших.

На рис. 3 показаны результаты экспериментального исследования скорости взаимодействия кислорода с избытком водорода на никелевом катализаторе. С ростом давления кислорода вначале наблюдается увеличение скорости реакции в соответствии с первым порядком, что характерно для области малых заполнений, но при определенном давлении кислорода происходит резкий переход к нулевому порядку, т. е. к высоким заполнениям [16].

Из всего изложенного можно сделать заключение,  что на кинетику каталитических реакций оказывает влияние очень большое число факторов и зависимость от них может быть очень сложной. Форма кинетических уравнений не может быть поэтому предсказана теоретически и должна определяться экспериментально. В настоящее время разработаны совершенные методы, позволяющие производить эти исследования достаточно надежно и просто. Приведенные выше примеры показывают, с какой осторожностью надо относиться к экстраполяции кинетических закономерностей 8а пределы экспериментально исследованной области. В основу математического описания для расчета реакторов должны быть положены кинетические уравнения, экспериментально проверенные во всем интервале изменения параметров (температура, начальный состав реакционной смеси, глубина превращения), возможном при работе реактора.

КИНЕТИКА ОБРАТИМЫХ РЕАКЦИЙ

Лишь в некоторых случаях теория открывает возможность предвидения кинетических закономерностей. Это относится к обратимым реакциям, наблюдаемая скорость которых представляет собой разность скоростей прямой и обратной реакции:

WH = W1 – W2 = f1(Ci,T) – f2(Ci,T)

Вдали от равновесия функции f1(Ci,T) и f2(Ci,T)) не связаны между собой и их форма должна определяться экспериментально, вблизи же равновесия они перестают быть независимыми друг от друга. Действительно, в состоянии равновесия наблюдаемая скорость стремится к 0:

Здесь Ci - концентрация в состоянии равновесия; (Сi) - выражение закона действия масс для одной молекулы реагирующего вещества; Кр - константа равновесия реакции; М -  молекулярность реакции, равная числу молекул реагирующего вещества, вступающих в реакцию при превращении одного активного комплекса [17]. Это соотношение приближенно выполняется и при удалении от состояния равновесия, и им можно пользоваться для расчета скорости обратимых реакций:

WH = f1(Ci,T)

(7)

В этом случае достаточно знать форму кинетического уравнения прямой реакции и величину молекулярности реакции. Для вычисления М необходимо раздельно определить скорости или энергии активации прямой и обратной реакции, что не всегда выполнимо. Хориути и Танака [18] из японского Института катализа предложили более общий метод определения М путем измерения наблюдаемой скорости и скорости изотопного обмена между реагирующим веществом и продуктом. Докладчиком был предложен метод определения М исходя из соотношения между кинетическим и термодинамическим изотопными эффектами  [19].

В табл. 2 приведены значения молекулярности и форма кинетических уравнений для некоторых каталитических реакций.

Таблица  2

Кинетические уравнения, выведенные при учете изменения энергии связи с заполнением для обратимых реакций в прямом направлении

| Каталитическая реакция | Кинетическое уравнение | Авторы |
| --- | --- | --- |
| Синтез аммиака на железных лромотированных катализаторах | W = K | М. И. Темкин, В. М. Пыжев [10] |
| Окисление двуокиси серы на платине | W = K | Г. К. Боресков, В. П. Плигунов [11] |
| Конверсия окиси углерода на окисно-железном катализаторе | W = K | Н. В. Кулькова, М. И. Темкин [12 |

КИНЕТИЧЕСКИЕ   ЗАВИСИМОСТИ ПРИ НАЛОЖЕНИИ  ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕССОВ

ПЕРЕНОСА  ВЕЩЕСТВА И  ТЕПЛА

В каталитических реакторах протекание химических превращений сопровождается процессами переноса вещества и тепла, наложение которых может влиять как на наблюдаемую скорость химической реакции, так и на форму кинетических закономерностей. Промышленные катализаторы в большинстве случаев представляют собой пористые зерна с весьма развитой внутренней поверхностью, достигающей десятков и даже сотен м2/г. На скорость каталитического процесса может оказывать влияние перенос вещества и тепла между потоком реакционной смеси и наружной поверхностью зерен, а также внутри зерен катализатора.

При проектировании и оптимизации химических реакторов методами математического моделирования можно исходить непосредственно из истинной кинетики каталитической реакции, включая в математическое описание уравнения переноса вещества и тепла к поверхности и внутри зерен катализатора, а также между зернами во всем объеме реактора. В некоторых случаях, особенно для качественного анализа решений, этот общий подход целесообразен. Однако обычно удобнее использовать сначала математическую модель процесса на одном зерне катализатора и выявить кинетические зависимости, включающие влияние этапов переноса. Эти зависимости иногда называют макрокинетикой, что мне не кажется удачным, так как подход к ним не связан с увеличением размеров рассматриваемой реакционной системы.

Кинетические зависимости, установленные для зерна катализатора, могут быть положены в основу математического описания всего каталитического реактора, если рассматривать его с точки зрения протекания химических превращений как квазигомогенную модель. В этом описании сохранятся только уравнения переноса в объеме реактора, но входящие в них коэффициенты должны, конечно, учитывать зернистость слоя. Модель квазигомогенного реактора значительно облегчает нахождение области устойчивых режимов, оптимизацию и определение необходимых размеров реактора.

Установление кинетических зависимостей, учитывающих влияние процессов переноса, может быть в значительной степени  выполнено   на основе теоретических закономерностей. В зависимости от соотношения скорости химической реакции и процессов переноса можно выделить ряд областей с различными кинетическими зависимостями, как это впервые показал Зельдович [20]. Важнейшими из них являются области: 1) внешней диффузии, 2) внутренней диффузии, 3) химической кинетики и 4) переходная область между областями химической кинетики и внутренней диффузии.

В области внешней диффузии скорость каталитического процесса равна скорости переноса реагирующего вещества из газового потока к внешней поверхности зерен катализатора. Скорость собственно химической реакции и форма кинетического уравнения влияют лишь на положение границ области, но не на скорость процесса, если внешнедиффузионный режим имеет место. В условиях осуществления промышленных процессов внешнедиффузионный режим реализуется лишь для сильноэкзотермических реакций с высокой энергией активации. При этом наступает разогрев поверхности катализатора по сравнению с температурой реакционной смеси. Анализ устойчивости решений показывает, что устойчивым стационарным состояниям отвечают области либо малых разогревов (область химической кинетики), либо очень больших разогревов, близких к максимально возможным (область внешней диффузии). Таким образом, существует резкая граница условий протекания процесса в области внешней диффузии. Кроме высоких значений теплоты реакции и энергии активации, осуществлению внешнедиффузионного режима способствуют большое значение отношения скорости химической реакции (при температуре реакционной смеси) к скорости массообмена и форма кинетического уравнения, при которой скорость реакции, возможно, медленнее снижается с ростом глубины превращения. Количественный анализ условий осуществления внешнедиффузионного режима дан Франк-Каменецким [21 ] и в более общей и строгой форме Слинько [22]. Если известны кинетические характеристики реакции (форма кинетического уравнения и значение энергии активации), то условия осуществления внешнедиффузионного режима могут быть определены расчетным путем с достаточной точностью.

В области внешней диффузии осуществляются такие важные промышленные процессы, как окисление аммиака, окисление метанола в формальдегид на серебряных катализаторах, поверхностное горение. Интересно, что во внешнедиффузйонном режиме могут протекать сложные последовательные реакции с высоким выходом промежуточного продукта. Это связано с тем, что в условиях внешнедиффузионного режима концентрация у поверхности катализатора одного из реагирующих веществ очень мала. Так, при окислении метанола скорость реакции определяется скоростью переноса к поверхности серебра кислорода. Концентрация кислорода у поверхности катализатора поэтому очень мала, метанол же находится в значительном избытке. Благодаря этому образующийся формальдегид не подвергается на поверхности катализатора дальнейшему окислению. При переводе процесса в область химической кинетики концентрация кислорода у поверхности резко возрастает и избирательность снижается.

В области внутренней диффузии реакции протекают на внутренней поверхности зерен катализатора, но по мере углубления внутрь зерна концентрация реагирующих веществ снижается, концентрация продуктов реакции возрастает и скорость реакции соответственно падает. При этом в центральной части зерна скорость реакции близка к нулю, так что реакция преимущественно протекает в периферийном слое зерна определенной толщины. Снижение скорости реакции по мере углубления  внутрь зерна и, соответственно, степень использования внутренней поверхности определяются   значением  безразмерного  параметра

l ,

где l - размер зерна; W - скорость реакции, отнесенная к единице внутренней поверхности;  гидравлический радиус сечения зерна; D - коэффициент диффузии; С - концентрация реактанта, диффузия которого протекает наиболее медленно.

Чем больше величина параметра , тем ниже степень использования внутренней поверхности и меньше глубина работающего слоя.

Если глубина работающего слоя мала по сравнению с размером зерна, то степень использования внутренней поверхности приблизительно обратно пропорциональна . Отсюда легко установить, как изменится в области внутренней диффузии наблюдаемая форма кинетического уравнения реакции:

WH W: =  C =  e –E/2RT

Порядок по реактанту, диффузия которого протекает наиболее медленно,. становится средним между истинным и первым, а порядок по всем остальным компонентам уменьшается в два раза. В два раза снижается и наблюдаемая энергия активации.

Подавляющее большинство промышленных каталитических процессов осуществляется не в области внутренней диффузии, а в переходной области между ней и областью химической кинетики. В этой переходной области также имеет место изменение концентраций реактантов и продуктов реакции и уменьшение скорости реакции при углублении внутрь зерна, но в центральной части зерна скорость реакции сохраняет заметную величину. В результате наблюдаемая скорость реакции уже не пропорциональна наружной поверхности зерен и с ростом  уменьшается медленнее, чем в области внутренней диффузии. В соответствии с этим наблюдаемая форма кинетических уравнений в переходной области меняется и с уменьшением ; приближается к истинным кинетическим уравнениям. Выгода осуществления процесса в переходной области по сравнению с областью внутренней диффузии определяется возможностью уменьшить количество загружаемого катализатора без увеличения гидравлического сопротивления. Действительно, в области внутренней диффузии скорость реакции пропорциональна наружной поверхности зерен, удельное же гидравлическое сопротивление также растет приблизительно пропорционально наружной поверхности, но вследствие уменьшения во столько же раз количества катализатора общее гидравлическое сопротивление остается неизменным. Поэтому целесообразно уменьшать размеры зерен до вступления в переходную область. В переходной области скорость реакции начинает расти медленнее, чем наружная поверхность зерен, и дальнейшее уменьшение размера зерен перестает быть выгодным.

Для количественного расчета степени использования внутренней поверхности зерен катализатора как в области внутренней диффузии, так и в переходной области необходимо знать истинное кинетическое уравнение, пористую структуру зерен катализатора и значение коэффициента диффузии. Поры в зернах катализаторов представляют собой промежутки между соединенными друг с другом плотными частицами различного   размера сферической или полиэдрической формы. Диффузия в этих порах в зависимости от их размера может осуществляться по молекулярному механизму (длина свободного пробега определяется столкновениями между молекулами) или по Кнудсену (длина свободного пробега ограничивается столкновениями со стенками пор). В последнем случае коэффициент диффузии зависит от размера пор и оценка его величины с требуемой точностью становится затруднительной, особенно при неоднородной пористой -структуре. Еще труднее оценить скорость поверхностной диффузии адсорбированных частиц, но, по-видимому, она не играет существенной роли при каталитических процессах. Для надежности расчетов следует, поэтому определять экспериментально эффективный коэффициент диффузии по методу диафрагмы, предложенному Ройтером, или путем исследования зависимости скорости реакции от крупности зерен катализатора. Исходя из этих данных, расчеты использования внутренней поверхности могут быть выполнены с помощью ЭВМ достаточно быстро и с большой точностью.

Дополнительные трудности возникают при наличии вторичной пористой структуры, когда к стенкам крупных пор примыкают более мелкие поры. В этом случае упомянутые методы позволяют оценить коэффициент диффузии только для системы крупных пор. Определение степени использования поверхности тонких пор требует дополнительных кинетических исследований.

В области химической кинетики внутренняя поверхность катализатора используется полностью и концентрации реактантов и продуктов реакции во всем объеме зерна одинаковы и равны их концентрациям в потоке реакционной смеси. Каталитические процессы, продукт которых может испытывать дальнейшие нежелательные превращения на катализаторе необходимо осуществлять только в области химической кинетики. В этом случае наложение диффузии должно быть исключено, так как повышение концентрации продукта в центральной части зерен снижает избирательность. Каталитические же процессы, дающие устойчивые продукты, не следует проводить в области химической кинетики. Действительно, при использовании всей внутренней поверхности катализатора целесообразно увеличивать размер зерен для снижения гидравлического сопротивления до достижения переходной области, когда степень использования внутренней поверхности начнет снижаться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хочу кратко остановиться на вопросе о том, какие кинетические закономерности рациональнее всего использовать при математическом моделировании каталитических процессов. Как я уже упоминал, кинетические зависимости для каталитических процессов не могут быть предсказаны теоретически и должны определяться экспериментально. Но не следует делать отсюда вывод, что для расчета реактора надо довольствоваться любой удобной формой аппроксимации этих экспериментально найденных зависимостей, не вдаваясь в детальный механизм их возникновения. Хотя в пределах исследования интервала изменений параметров такой зависимости достаточно, этот путь изучения кинетики не кажется мне ни наиболее рациональным, ни наиболее экономичным. Гораздо правильнее пытаться раскрыть сущность явления, приводящего к этим зависимостям. Это позволит более полно раскрыть кинетические закономерности, с большей надежностью экстраполировать их за пределы условий эксперимента и частично использовать при выводе кинетических уравнений сходных процессов.

В еще большей степени это относится к кинетическим закономерностям в области наложения диффузионных процессов. В этом случае следует исходить из истинных кинетических закономерностей, найденных в отсутствие влияния процессов переноса вещества и тепла. На их основе,; используя значения эффективных коэффициентов диффузии и теплопроводности внутри зерна катализатора, а также коэффициентов массо- и теплопередачи к наружной поверхности зерен, может быть рассчитано протекание каталитического процесса в любых заданных условиях для катализаторов различной пористой структуры. Особенно важно, что на этой основе могут быть решены и задачи выбора оптимальной пористой структуры, размера и формы зерен катализатора.

Глубокое изучение кинетики каталитических процессов позволяет установить общие закономерности, наиболее удобные для составления математических описаний* К сожалению, в настоящее время в этой области имеются существенные пробелы даже для важнейших промышленных процессов. Для реализации широких возможностей, открываемых использованием математических методов для расчетов и оптимизации химических реакторов, необходимы систематические исследования кинетики всех практически важных каталитических реакций.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Фрост А. В.//Вестн. МГУ.— 1946.— № 3/4.- С. 11.

2.   Васильева И. В., Гельбштейн А. И., Толстикова И. Н., Дао Ван Тыонг//Кинетика и катализ.— 1964.— Т. 5, № 1.— С. 144—153.

3.  Бодров И. М.,  Апельбаум Л. О., Темкин М. И.//Кинетика и катализ.— 1964.— Т. 5, № 4.— С. 696—705.

4.  Рубаник М. Я., Гороховатский Я. Б. Неполное каталитическое окисление олефи-нов.— Киев:   Техника.   1964.— 176 с.

5.  Баландин А. А.//Изв. АН СССР. Отд-ние хим. наук.— 1945.— № 4.— С. 339— 358; Журн. общ. химии.— 1945.— Т. 15, № 9/10.— С. 770-780.

6.   Лапин Ю. П., Фрост А. В.//Журн. физ. химии.— 1951.— Т. 25, № 8.— С. 971— 975.

7.  Панченков Г. М.//Гетерогенный катализ в химической   промышленности.— М. 1955.— С. 291—317.

8.  Пшежецкий С. Я., Каменецкая С. А./ Там же.— С. 406—429.

9.  Куриленко А. И., Кулькова Н. В., Баранова Л. П., Темкин М. И.//Кинетика и катализ.— 1962.— Т. 3, № 2.— С. 208—213.

10. Темкин М. И., Пыжев В.   М.//Журн.   физ.   химии.— 1939.—  Т.    13,   №   7,—

С. 851-867. И. Боресков Г. К. Катализ в производстве серной кислоты.— М.— Л.: Госхимиздат,

1954.__ИЗ с.

12.  Кулькова Н. В.,   Темкин М. И.//Журн.   физ.   химии.— 1949.— Т.   23,   № 6,—

q   дог:__7jq

13.  Боресков Г.' К.//Журн. физ. химии.— 1958.— Т. 32, № 12.— С. 2739—2747: Там же.— 1959.— Т. 33, № 9.— С. 1969—1975.

14.   Боресков Г. К., Соколова Т. И.//Хим. пром-сть.— 1937.—Т. 14, № 17—18.— С.  1241—1250.

15.  Mars P., Maessen J. G. H.//Proceedings of the 3rd International Congress on Catalysis. Amsterdam, 1965.— V. 1.— P. 266—281.

16.   Boreskov G. K.//J. Chim. Phys.— 1954.— T. 51, N 11/12.— P. 759—768.

17.  Боресков Г. К.//Журн. физ. химии.— 1945.— Т. 19, № 1/2.— С. 92—95.

18.   Horiuti J.//Proc. Japan Acad.— 1953.— V. 29.— P. 160; Tanaka K., Yamamo-to O., Matsuyama A.//Proceedings of the 3rd International Congress on Catalysis-Amsterdam,  1965.— V.  1.— P. 676—686.

19.  Боресков Г. К.//Докл. АН СССР.— 1959.— Т. 129, № 3.— С. 607—609.

20.  Зельдович Я. Б.//Журн. физ. химии.— 1939.— Т. 13, № 2.— С. 163—172.

21.  Франк-Каменецкий Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике.— М.— Л.: Изд-во АН СССР, 1947.— 280 с.

22.  Слинько М. Г.,   Мулер   А.   Л. //Кинетика   и   катализ.— 1961.— Т.   2,   № 3.— С. 467—478.

7.   КАТАЛИТИЧЕСКИЕ  РЕАКТОРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА

[Вестник АН СССР.— 1980.— № 12.— С. 46—54]

Каталитические реакторы — устройства, в которых осуществляются химические превращения под воздействием катализаторов, являются в настоящее время основными аппаратами химической и нефтеперерабатывающей промышленности. Совершенство их конструкции в значительной степени определяет производственные показатели этих отраслей. Кроме того, развитие промышленности требует создания реакторов вое большей единичной мощности. Настоящее сообщение посвящено некоторым новым направлениям в области конструирования каталитических реакторов, а также в области их использования для осуществления наиболее распространенного  химического процесса - сжигания  топлива.

СТАЦИОНАРНО РАБОТАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ С   НЕПОДВИЖНЫМ   СЛОЕМ   КАТАЛИЗАТОРА

Ограничимся рассмотрением реакторов для процессов гетерогенного катализа. Наиболее широко используются реакторы с неподвижным слоем твердого зернистого катализатора, работающие в стационарном режиме. Основные требования, предъявляемые к конструкции реактора, определяются необходимостью обеспечения оптимальных условий работы катализатора, а также высокой скорости реакции, максимальной селективности, возможности длительной непрерывной работы, малого гидравлического сопротивления и ряда других показателей. Оптимальные условия работы катализатора зависят главным образом от температуры и вытекают из закономерностей кинетики каталитического процесса. Кинетика собственно каталитической реакции должна определяться экспериментально, а влияние процессов переноса вещества и тепла учитываться методами математического моделирования. На основании полученных таким образом данных определяются оптимальный режим, принцип конструкции, основные размеры, устойчивость, параметрическая чувствительность и другие показатели, необходимые для конструирования реактора. В частности, если известна кинетика процесса, то его оптимальные температуры, зависящие от глубины превращения, легко находятся обычными методами оптимизации. На рис. 1 приведены кривые оптимальных температур для некоторых процессов.

Реализация оптимального температурного режима требует соответствующего охлаждения или нагрева катализатора, что и должна обеспечивать конструкция реактора. При малых единичных мощностях реакторов эта задача успешно решается в трубчатых аппаратах с внутренним теплообменом.

Тепло от катализатора, расположенного в трубках, передается исходному газу или другому охлаждающему агенту, протекающему в межтрубном пространстве. Варьируя размеры и форму труб и интенсивность теплообмена по высоте слоя, можно достаточно точно реализовать оптимальный температурный режим. Однако с увеличением мощности конструкция такого реактора становится громоздкой; число труб достигает десятков тысяч, и для установок высокой производительности трубчатый вариант становится крайне неудобным. Альтернативой является замена внутреннего теплообмена промежуточным. При этом в каждом слое катализатора реакция протекает адиабатически, а теплоотвод от реакционной смеси осуществляется в промежутках между слоями.

На рис. 2 изображен ход обратимой экзотермической реакции окисления двуокиси серы. Протекание такой реакции в каждом слое катализатора ограничивается достижением равновесия, что исключает опасность перегревов.

Для необратимых экзотермических реакций задача усложняется: необходимо принудительно регулировать температуру в конце каждого слоя, не допуская превышения максимально допустимого уровня. В Институте катализа Сибирского отделения АН СССР эта задача решена для процесса окисления метилового спирта в формальдегид. Здесь трудность усугубляется возможностью возникновения при перегреве объемной цепной реакции полного сгорания формальдегида, что в определенных условиях может привести к взрыву. Регулирование температуры в конце слоя достигается изменением температуры входа в слой. Эффективность регулирования   определяется   параметрической  чувствительностью  про цесса1 в данном случае - отношением изменения температуры на выходе к ее изменению на входе. Это отношение должно быть возможно меньшим.

Поскольку для экзотермических реакций температура в слое катализатора повышается, параметрическая чувствительность очень сильно зависит от энергии активации. Задачу уменьшения параметрической чувствительности удалось решить, переведя процесс в первых слоях катализатора во «внутридиффузионный режим», когда суммарная скорость процесса зависит от скорости переноса вещества внутри зерен катализатора. Как показал еще 40 лет назад академик Я. Б. Зельдович, при этом режиме наблюдаемая энергия активации снижается в два раза по сравнению с истинной. Переход во внутридиффузионную область был достигнут увеличением размера зерен катализатора. В результате удалось создать простую и надежную автоматическую систему регулирования температуры. Был спроектирован и сооружен опытно-промышленный реактор мощностью 60 тыс. т в год 37%-ного формалина и обоснована возможность создания каталитических реакторов описанного типа для необратимых экзотермических реакций любой мощности.

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ   РЕАКТОРЫ С НЕСТАЦИОНАРНЫМ РЕЖИМОМ

Недостатками стационарных каталитических реакторов с промежуточным теплообменом являются сложность и большая металлоемкость их конструкции. От всего объема реактора на долю катализатора приходится менее 5%, а остальной объем занимают теплообменник, различные распределительные устройства и т. п.

Новые возможности открывает использование каталитических реакторов с нестационарным режимом.

Распространено мнение, что стационарный режим с минимальными колебаниями температуры и концентраций компонентов реакционной смеси обеспечивает максимальную эффективность процесса. Однако в последнее время появилось большое число работ, показавших, что существуют определенные нестационарные режимы, значительно превосходящие по своей эффективности стационарные.

Влияние нестационарное™ определяется изменением состава и свойств катализатора под действием реакционной среды, а также динамическими свойствами каталитического реактора в целом.

Многочисленными исследованиями, в том числе проведенными в Институте катализа, установлено, что твердые катализаторы под воздействием реакционной среды и температуры постепенно меняют свое состояние, т. е. химический состав, структуру поверхности и каталитические свойства. Каждому постоянному составу реакционной смеси и значению температуры отвечает определенное стационарное состояние катализатора.

У металлических катализаторов при вариации состава реакционной среды изменяются свойства в результате хемосорбции и абсорбции реагентов их продуктов их превращения, наблюдается реконструкция граней кристаллов, изменение состава поверхности металлических сплавов. Еще сильнее меняются свойства окненых катализаторов окислительно-восстановительных реакций при изменении соотношения концентраций окисляющего и восстанавливающего компонентов реакционной смеси. Воздействие реакционной среды наблюдается и в процессах кислотно-основного катализа. При этом могут изменяться степень гидратации кислотных центров, соотношение числа бренстедовских и льюисовских центров, координационная ненасыщенность катионов и другие свойства катализатора.

Изменения катализатора, как правило, связаны не с этапами самой каталитической реакции, а с побочными процессами, скорость которых меньше, а энергия активации выше, чем у каталитической реакций.

Если время релаксации велико по сравнению с длительностью работы катализатора, то появляется возможность вести каталитические реакции при нестационарном состоянии катализатора. Это позволяет значительно повышать интенсивность и избирательность промышленных каталитических процессов. Действительно, стационарное состояние катализатора, определяемое заданным составом реакционной смеси и значением температуры, лишь случайно может совпасть с оптимальным в отношении его каталитических свойств. Более вероятно, что оптимальный состав отличается от стационарного.

Одним из возможных способов реализации нестационарного режима может быть переключение направления подачи реакционной смеси в слое катализатора. При этом способе, разработанном в Институте катализа Ю. Ш. Матросом и А. А. Ивановым, катализатор выполняет не только свою основную функцию - ускорение реакции, но также и функцию регенератора тепла, что позволяет исключить поверхностный теплообмен и благодаря этому во многих случаях существенно упростить конструкцию реактора  (рис.  3).

Если слой катализатора вначале разогреть до температуры, достаточной для протекания химической реакции с заметной скоростью, и направить в него реакционную смесь с более низкой температурой, при которой реакция практически не идет, то через некоторое время в слое возникнет тепловой фронт, движущийся в направлении фильтрации смеси со скоростью, много меньшей скорости фильтрации. Форма и скорость перемещения фронта определяются кинетикой каталитической реакции, в основном энергией активации, а также тепловым эффектом, эффективной теплопроводностью слоя и теплоемкостями катализатора и реакционной смеси и могут быть рассчитаны.

При приближении фронта к концу слоя движение газовой смеси переключается на противоположное и создается аналогичный фронт, перемещающийся в обратном направлении. В результате в слое создается зона высоких температур, колеблющаяся внутри него в соответствии с

циклами переключения направления газа. Поскольку тепло реакции выделяется только в зоне высоких температур, эта зона устойчиво сохраняется даже для реакций с малым адиабатическим разогревом.

Если пренебречь различием температур внутри зерен катализатора, что допустимо при их малом размере, то можно приближенно рассчитать максимальную температуру и скорость перемещения фронта. Последняя величина для обратимой экзотермической реакции пропорциональна скорости фильтрации, будучи меньше ее примерно на три порядка, что определяется в основном отношением теплоемкостей слоя катализатора и реакционной смеси. Так как время контакта реакционной смеси с катализатором в большинстве случаев измеряется секундами, время прохождения фронта через слой должно измеряться тысячами секунд, т. е. часами.

Глубина превращения реакционной смеси в слое быстро возрастает при увеличении температуры. Для необратимых экзотермических реакций она достигает предела в области температурного максимума, а для обратимых экзотермических реакций в этой зоне степень превращения приближается к равновесной и возрастает в области снижения температуры. В связи с этим желательно, чтобы форма кривой снижающихся по мере роста степени превращения температур отвечала оптимальной (см. рис. 1, кривая 1).

На протяжении цикла температура выхода из слоя возрастает, и средняя ее величина должна превышать температуру входа в аппарат на величину теплового эффекта реакции, т. е. разогрева реакционной смеси, выраженного в градусах.

Определенные сложности возникают при выборе конструкции клапанов на трубопроводах большого диаметра для реакторов высокой мощности, так как от них требуется быстродействие при достаточной плотности. Положение упрощается для реактора, в котором периодически меняются места входа и выхода реакционной смеси при сохранении направления движения (рис. 4). В этом случае быстродействие клапанов не требуется. Входящий в реактор холодный газ выходит с температурой, повышенной на величину адиабатического разогрева; внутри же слоя катализатора непрерывно перемещается горячая зона, температура которой достаточно высока для полного превращения реагентов.

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ  РЕАКТОРЫ С   ПСЕВДООЖИЖЕННЫМ   СЛОЕМ   КАТАЛИЗАТОРА

Эти реакторы нашли широкое применение для каталитического крекинга, дегидрирования, частично для парциального окисления. Здесь применяются мелкозернистые катализаторы, взвешенные в потоке реакционной смеси (рис. 5). Преимущества реакторов такого типа обусловлены повышенной величиной коэффициента теплоотдачи, снижающей необходимую поверхность теплообмена, высокой эффективной теплопроводностью слоя и уменьшением вредного влияния внутренней диффузии благодаря меньшему размеру зерен катализатора. Трудности вызывают повышенные требования к механической прочности катализатора и необходимость дополнительных устройств  для отделения катализаторной пыли, выносимой из реактора. Основной недостаток реакторов   со взвешенным слоем катализатора заключается в интенсивном перемешивании реакционной смеси вдоль реактора, в результате чего ее состав во всем реакторе близок к конечному составу на выходе из аппарата. Кроме того, в потоке образуются так называемые пузыри, т. е. объемы с пониженной концентрацией катализатора, что приводит к проскокам через слой катализатора не полностью прореагировавшей смеси, а также существенно снижает скорость реакции и селективность в отношении промежуточных продуктов.

Рис. 5. Схема каталитического реактора с

превдоожиженным

слоем  катализатора.

1 — решетки;

2 — насадки;

3 — теплообменники;

4 — фильтры,

Этот недостаток можно смягчить, повысив интенсивность обмена между пузырями и областями с большей плотностью катализатора. В Институте катализа членом-корреспондентом АН СССР М. Г. Слинько, В. С. Шеплевым и другими предложено применять для этой цели специальные малообъемные насадки, например проволочные кольца, спирали, сетки и т. д., помещаемые в слой катализатора и во много раз увеличивающие коэффициенты обмена между пузырями и плотной фазой. Испытания этих устройств в реакторах окисления нафталина во фталевый ангидрид, окислительного аммонолиза пропилена, синтеза акриловой кислоты и других показали высокую эффективность малообъемной насадки. Ее применение, повышая скорость реакции и селективность, несомненно, расширит область использования реакторов с псевдоожиженным слоем.

Применение насадок позволяет приблизить характер движения реакционной смеси вдоль реактора к режиму идеального вытеснения, сохраняя циркуляцию зерен катализатора. Это может привести к тому, что в определенных частях реактора состояние катализатора будет отличаться от стационарного. В тех случаях, когда это выгодно (окислительное дегидрирование бутана, некоторые реакции парциального окисления), отклонение от стационарности можно усилить с помощью искусственной циркуляции  катализатора   (рис.   6).

Интенсивное перемешивание частиц катализатора в псевдоожиженном слое придает ему высокую теплопроводность, приближающуюся к теплопроводности массивных металлов. Это способствует достижению постоянства температур во всем объеме реактора. Как указывалось выше, для ряда процессов это выгодно, но в других случаях требуется повышение или понижение температуры с ростом глубины превращения, как показано  на  рис.   1.

В таких случаях внутри слоя можно расположить сетчатые устройства, снижающие циркуляцию зерен катализатора, а следовательно, и теплопроводность слоя. Эти меры в сочетании с регулированием расположения теплоотводящих поверхностей позволяют достигнуть желаемого изменения температуры по высоте реактора. На рис. 7 приведен пример такого регулирования в случае полного сжигания бутана (адиабатический разогрев 3000°С). Нетрудно достичь и более значительного изменения температуры вдоль слоя.

Недостатком каталитических реакторов с псевдоожиженным слоем катализатора является повышенное гидравлическое сопротивление, обычно в 2—3 раза превышающее гидравлическое сопротивление реакторов с неподвижным слоем.

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА

В настоящее время газообразное и жидкое топливо сжигается в основном в факельных печах при температуре 1200-1600°С. Этот способ достаточно эффективен, но для технологических целей, на которые расходуется большая часть топлива, не всегда удобен. Так, часто требуется использовать топочные газы при значительно меньших температурах, для чего топливо сжигают с большим избытком воздуха или разбавляют топочные газы холодным воздухом. В обоих случаях растут потери тепла с отходящими газами и снижается коэффициент полезного использования топлива. Кроме того, высокая температура в факельных печах приводит к образованию окислов азота, выбрасываемых в атмосферу с отходящими газами. Обезвреживание этой очень вредной примеси связано с большими трудностями.

Для устранения указанных недостатков в Институте катализа разработаны каталитические методы сжигания топлива (Э. А. Левицкий и сотрудники). Благодаря присутствию катализатора сжигание может быть весьма полным при достаточно низких температурах (400-700°С). При этом тепловая напряженность реакционного объема в 10 раз и более выше, чем в факельных топках, что позволяет в несколько раз сократить размеры и массу тепловых установок. Благодаря снижению температуры окислы азота не образуются.

В каталитических генераторах тепла достигается коэффициент полезного использования потенциальной химической энергии топлива 0,8- 0,95.

Каталитическое сжигание открывает во многих отраслях промышленности интересные возможности как экономии топлива, так и упрощения производственных  процессов.

Развитие исследований и опытных работ в этом направлении, планируемое на ближайшие годы, должно обеспечить значительное расширение использования каталитических процессов в различных отраслях народного хозяйства страны.

8. О РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

В  НЕСТАЦИОНАРНЫХ  УСЛОВИЯХ

[Вестник АН СССР.- 1983.- № S.— С. 22-30}

В Институте катализа Сибирского отделения АН СССР уже около шести лет проводятся теоретические и экспериментальные исследования путей использования нестационарных каталитических процессов в химическом производстве. Эти исследования показали, что переход от традиционных стационарных режимов реакций к искусственно создаваемым нестационарным часто приводит к значительному повышению эффективности соответствующих промышленных процессов [1]. Освоение нестационарных режимов дает возможность существенно уменьшить как производственные энергетические затраты, так и капитальные затраты на сооружение каталитических реакторов, позволяет упростить их конструкции и увеличить надежность работы. Открываются перспективы эффективной утилизации в таких реакторах низкокалорийного топлива с получением высокопотенциального  тепла.

Повышение эффективности каталитических процессов в нестационарном режиме обусловлено двумя факторами: состоянием катализатора и достижением оптимальных условий протекания реакции.

Первый фактор связан с воздействием на твердые катализаторы реакционной среды. Исследования, в значительной части проведенные в Институте катализа [2], показали, что у них под воздействием компонентов реакционной смеси меняются химический состав, структура поверхности и каталитические свойства.

Например, у металлических катализаторов в результате адсорбции реагентов и продуктов их превращения происходят реконструкция кристаллических граней, изменение поверхностного состава и, соответственно, глубокие изменения каталитических свойств. Еще отчетливее проявляются изменения свойств у оксидных катализаторов окислительно-восстановительных реакций при вариации соотношения концентраций окислительного и восстановительного компонентов в реакционной смеси. На рис. 1 отражены указанные явления для оксидных ванадиево-молибденовых катализаторов окисления акролеина в акриловую кислоту, в том числе показано изменение энергии связи кислорода на поверхности катализатора, определяющее его каталитические свойства.

Реакционная смесь воздействует на твердые катализаторы и в процессах  кислотно-основного  катализа.

Таким образом, можно считать надежно установленным, что каждому составу реакционной смеси и величине ее температуры соответствует определенное стационарное состояние твердого катализатора, т. е. его определенный химический состав, структура поверхности и каталитические свойства.

Важным фактором при осуществлении химических реакций является скорость приближения свойств катализатора к стационарному состоянию,; которая характеризуется временем релаксации.

В одном из предельных случаев, когда оно достаточно мало по сравнению с длительностью каталитического процесса, катализатор всегда находится в стационарном состоянии, но это состояние, заданное внешними факторами — определенным составом реакционной смеси и температурой, как правило, не является оптимальным в отношении его каталитических свойств. Отсюда вытекают важные для теории катализа выводы - о пределах постоянства удельной каталитической активности твердых катализаторов и некоторых важных закономерностях кинетики реакций гетерогенного катализа.

В другом предельном случае время установления стационарного состояния катализатора под воздействием реакционной среды велико по сравнению с длительностью каталитического процесса. Это весьма распространенное явление, поскольку изменения катализатора часто связаны не с ходом каталитической реакции, а с побочными процессами, скорость которых может быть много меньше скорости самой реакции. В этом случае катализатор находится в нестационарном состоянии, что открывает широкие возможности повышения интенсивности и избирательности промышленных каталитических процессов.

При проведении каталитических реакций нестационарное состояние катализатора достигается путем его попеременной обработки газовыми смесями различного состава, варьированием состава исходной реакционной смеси, изменением во времени ее начальной температуры по определенному закону и т. п. Один из наиболее удобных способов реализации процесса при нестационарном состоянии катализатора с одновременным обеспечением оптимальных температурных условий самой реакции - это создание фронта реакции, движущегося в слое катализатора.

Выполненные в Институте катализа исследования показали, что если слой катализатора вначале разогреть до температуры, достаточной для протекания химической реакции с заметной скоростью, а затем направить в него реакционную смесь с низкой температурой, при которой реакция практически не идет, то через некоторое время в слое установится тепловой фронт, движущийся в направлении фильтрации смеси через катализатор со скоростью много меньше скорости фильтрации.

В реальных каталитических реакторах толщина слоя катализатора конечна, поэтому непрерывный нестационарный режим в движущейся зоне реакции поддерживается следующим образом. При приближении фронта к концу слоя направление движения реакционной смеси переключается на противоположное и образуется аналогичный фронт, перемещающийся в обратном направлении. В результате в слое создается зона высоких температур, колеблющаяся внутри его в соответствии с периодическим изменением направления движения смеси реагентов. Простой способ осуществления такого процесса показан на рис. 2, где приведена схема однослойного реактора с переключающими клапанами. На рис. 3 изображены температурные и концентрационные поля в этом реакторе» Твердый катализатор выполняет здесь не только свою основную функцию ускорения реакции, но также обеспечивает и рекуперацию реакционного тепла.

Метод изменения направления реакционной смеси в слое катализатора, по-видимому, впервые был предложен Д. А. Франк-Каменецким [3] для реакции дегидратации изопропилового спирта. В Институте катализа проведен теоретический анализ описанного процесса для окисления двуокиси серы в производстве серной кислоты, а также полного окисления углеводородов и ряда других органических веществ  [4].

Во-первых, показано, что разность максимальной и начальной температур в движущемся фронте может значительно превышать величину адиабатического разогрева реакции. Вообще говоря, эта разность может быть сделана сколь угодно большой за счет подбора катализатора, активного в желаемой области температур. Результат выглядит несколько парадоксально: чем менее активен катализатор, тем выше достигаемая температура. Отсюда вытекает возможность при высокой температуре осуществлять реакции с малым адиабатическим разогревом, т. е. с малыми концентрациями реагирующих компонентов.

Второй вывод относится к скорости движения температурного и концентрационного фронта вдоль слоя катализатора.

Эта скорость обычно значительно меньше скорости фильтрации и при некоторых допущениях может быть выражена  уравнением

где v - скорость движения фронта, и - скорость фильтрации, Tад - адиабатический разогрев, х - степень превращения, Tад  -  начальная температура или температура входа, Tмакс - максимальная температура, Ск и Сг - теплоемкости слоя катализатора и газа,   - порозность слоя (доля свободного объема зернистого слоя катализатора).

Грубая оценка скорости движения фронта при малых адиабатических разогревах показывает, что ее отношение к скорости фильтрации приблизительно равно соотношению теплоемкостей проходящего газа и слоя катализатора, что составляет около 10-3. Отсюда следует, что если время прохождения реакционной смеси через слой катализатора для промышленных процессов составляет несколько секунд, то время движения фронта реакции вдоль этого слоя (длительность цикла) будет в тысячу раз большим, т. е. достигнет десятков минут. Экспериментальные данные показали, что длительность цикла составляет от 10 мин до 1 ч. Это означает, что работа реактора с переключением направления вполне осуществима технически.

Анализ изменения температуры в слое катализатора показывает, что температура входа в течение цикла не меняется и может быть сколь угодно малой. Зона высоких температур осуществления реакций в середине слоя за время цикла несколько смещается в сторону выхода. Температура выхода изменяется существенно: в начале цикла она близка к температуре входа, а в дальнейшем нарастает. Средневзвешенная температура выхода при установившемся после нескольких переключений процессе превышает температуру входа на величину адиабатического разогрева реакции, зависящую от вида реакции и концентрации реагирующего вещества. При 1%-ной его концентрации разогрев достигает следующих величин: при окислении двуокиси серы - около 30°С, при окислении окиси углерода — примерно 90°С, при полном окислении метана - до 250°С.

Превышение температуры выхода над температурой входа определяет интенсивность теплообмена в аппарате. В Институте катализа экспериментально показано, что нормальная работа аппарата без подвода тепла и использования внешнего теплообмена возможна при разности температур выхода и входа, превышающей 20°, т. е. при низких концентрациях реагирующего газа (S02 - 0,7%, СО - 0,25%, СН4 - 0,1%). Если адиабатический разогрев превышает указанную величину, то часть тепла реакции может выводиться из реактора.

В зоне низких температур, где реакция не протекает, катализатор может быть заменен инертной насадкой. В случае необратимых реакций степень превращения реагентов достигает наибольшего значения в области температурного максимума, а остальная часть катализатора служит здесь в основном для рекуперации тепла. В случае обратимых процессов степень превращения в зоне высоких температур достигает равновесного значения и возрастает при последующем снижении температуры. Расчет реактора должен проводиться так, чтобы температуры в этой области снижались по мере увеличения степени превращения в соответствии с оптимальной кривой. Это позволяет добиться высокого конечного превращения реагирующих газов в одном слое катализатора, тогда как при осуществлении обратимых экзотермических процессов в стационарных  условиях требуется создавать несколько слоев с промежуточным отводом  тепла.

В ходе разработки нестационарного метода проведения каталитических реакций в Институте катализа в первую очередь экспериментально  исследовалось окисление двуокиси серы с целью использования слабоконцентрированных газов цветной металлургии для получения серной кислоты. В обычном производстве этого продукта из серы или колчедана используются газы с содержанием двуокиси серы 7-10%. Отходящие тазы цветной металлургии во многих случаях значительно менее концентрированные.

Рис. 4. Схема контактного каталитического

реактора, установленного на Красноуральском

медеплавильном      комбинате.

Обычную технологию можно использовать при концентрации свыше 4%, но при этом приходится значительно увеличивать поверхность теплообменников. Переработка более слабых газов требует непрерывной работы подогревателей, т. е.  дополнительного расхода топлива. Большая часть таких газов  не используется.

Вначале исследования велись на пилотной установке в Институте катализа, затем - на большом аппарате диаметром 3 м совместно с сотрудниками НПО «Минудобрения» Министерства по производству минеральных удобрений и работниками промышленности. Проведены длительные испытания аппарата при широком варьировании параметров процесса, полностью подтвердившие результаты расчетов. Это позволило перейти в 1982 г. к промышленной реализации процесса на Красноуральском медеплавильном комбинате, работники которого творчески участвовали в проектировании и сооружении установки. Значительные опасения вызывала работа клапанов переключения потоков, от которых требовались как значительная плотность, так и быстродействие. Заводские умельцы разработали удачную конструкцию и изготовили клапаны, удовлетворяющие этим требованиям.

На рис. 4 представлена общая схема реактора, отличающаяся наличием в его средней части смесителя реагирующих газов. В ходе работ выяснилось, что хотя потери тепла через стенки аппарата относительно невелики, они все же приводят к охлаждению периферийной части слоя катализатора и снижению степени превращения. Установка смесителя устранила этот недостаток. В таблице приведены показатели работы реактора, хорошо совпадающие с расчетными.

Основные достоинства новой конструкции: возможность работы при концентрации S02 до 0,7% без подогрева, т. е. без затраты топлива; устойчивая работа при переменной начальной концентрации S02 и нагрузке (расходе смеси в аппарате); возможность немедленного возобновления работы после нескольких суток остановки без включения подогревателя; снижение металлоемкости в 6-10 раз по сравнению с прежними конструкциями, что важно с точки зрения не только экономии металла, но и уменьшения расходов на монтаж и ремонт; пониженное гидравлическое сопротивление. Переключающие клапаны установки работают автоматически, а именно: при изменении концентрации газа автоматически меняется режим их работы для обеспечения необходимой длительности цикла.

Опытные и расчетные показатели работы установки по переработке отходящих газов цветной металлургии

| Газовая нагрузка, м3/ч | Длительность цикла, мин | Концентрация S02 в исходной смеси, об. % |  | T макс, ° C |  | Степень превращения, 0/ /0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчетная | Опытная (среднесменная) | Расчетная | Опытная | Расчетная | Опытная |
| 20 000 40 000 30 000 | 10-20 18-35 25 | 1,5 2,5 2,5 | 1,2 - 1,7 2,2 - 2,8 2,6 - 2,8 | 465 543 530 | 470 540 530 | 98,3 94,9 95,9 | 96,0-97,4 96,2 96,8 |

Опыт работы описанной установки весьма заинтересовал работников цветной металлургии; приняты решения об использовании нестационарного метода для осуществления различных промышленных процессов. Это обещает значительный экономический эффект.

По нашему мнению, необходимо изыскать средства для переработки в серную кислоту всех отходящих газов, содержащих более 0,7% двуокиси серы. Утилизация выбросов предприятий цветной металлургии в масштабе страны может дать несколько миллионов тонн серной кислоты в год (при условии организации ее транспортировки) с перспективой значительного увеличения в дальнейшем. При этом будут одновременно решены три задачи: получение дополнительных количеств серной кислоты, необходимой для производства удобрений, ликвидация дефицита серы, который сейчас начинает ощущаться, и резкое уменьшение загрязнения воздуха в районах расположения заводов цветной металлургии.

Нестационарный метод может дать существенный эффект и при производстве серной кислоты из серы или серного колчедана. Несомненна целесообразность его применения во второй стадии производства по схеме двойного контактирования, когда перерабатывается газ с концентрацией двуокиси серы около 1%, здесь возможно значительное уменьшение металлоемкости оборудования. Применение метода на первой стадии должно сопровождаться использованием тепла реакции. Сейчас «Гипрохим» ведет соответствующую проработку, и затем предполагается сооружение опытно-промышленных установок.

Из других областей использования нестационарного метода в рассматриваемом варианте полностью проработано каталитическое дожигание вредных горючих компонентов в отходящих газах промышленности. Если адиабатический разогрев газа достигает 20°С, то процесс можно осуществлять без расхода тепла и сооружения теплообменников. При меньшей величине адиабатического разогрева приходится расходовать горючее, но в очень малых количествах. Так, при использовании в качестве горючего природного газа его содержание в смеси достаточно довести до 0,1%.

Значительный экономический эффект может дать применение нестационарного метода для сжигания малокалорийных газовых смесей, которые в больших количествах образуются в черной металлургии, при проведении горных разработок, в ряде других производств. Например, при агломерации железной руды на Западносибирском металлургическом комбинате образуется газ, содержащий 1,2% окиси углерода. Такая смесь сама не горит, а если и удается ее сжечь, то температура горения не превышает 100°С, так что полученное тепло вряд ли целесообразно использовать. Применение нестационарного реактора коренным образом меняет положение. Благодаря катализатору при любых концентрациях окиси углерода достигается ее полное окисление, а регулирование свойств   катализатора внутри реакционной зоны позволяет, обеспечить достаточно высокую температуру сжигания и получать в парообразователе пар высокого давления при небольшой поверхности теплообмена. В рассматриваемом случае энергетический эффект эквивалентен 50 тыс. т у. т. в год. В черной металлургии объем подобных выбросов, которые можно успешно перерабатывать новым методом,  весьма значителен.

Существенным источником энергии может стать и сжигание метана в вентиляционных газах угольных шахт. Количество метана, выделяющегося при добыче угля, составляет в масштабах страны десятки миллиардов кубических метров в год. По сравнению с объемом добычи природного газа это не так много, но все же использование вредного побочного продукта может заменить десятки миллионов тонн угля.

Все сказанное — лишь отдельные примеры того, как применение нестационарного метода каталитического сжигания позволяет ввести в действие скрытые энергетические резервы. Наряду с этим нестационарный метод можно применять в промышленности для осуществления целого ряда каталитических процессов.

В заключение отметим, что возможности нестационарного метода исследованы пока не полностью. Более полная реализация оптимального состояния катализатора обеспечит дальнейшее расширение области применения   метода и  улучшение   показателей каталитических процессов.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Боресков Г. К., Матрос Ю. Ш.,   Киселев  О.   В.,   Бунимович  Г.   А.//Докл.   АН

СССР.— 1977.— Т. 237, № 1.— С. 160—163; Матрос Ю. Ш.//Журн. Всесоюз. хим. о-ва им. Д. И. Менделеева.— 1977.— Т. 22.— № 5.— С. 576—579; Боресков Г. К.// Вести. АН СССР.— 1980.—№   12.—С.  46-53.

2.  Боресков Г. К.//Кинетика и катализ.— 1980.— Т. 21, № 1.— С. 5—16.

3.  Франк-Каменецкий Д. А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике.— М.: Наука, 1967.

4.   Боресков Г. К., Матрос Ю. Ш., Киселев О. В., Бунимович Г. А.//Докл. АН СССР.— 1977.— Т. 237, № 1.— С. 160—163; Боресков Г. К., Киселев О. В., Матрос Ю. Ш.// Докл. АН СССР.- 1979.- Т. 248, № 2.- С. 406-408.