КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ РАБОТЫ

«Природа ключевых интермедиатов биомиметических катализаторов селективного окисления углеводородов на основе комплексов железа»

Лякин Олег Юрьевич

Введение. Поиск новых высокоэффективных катализаторов селективного окисления на основе комплексов распространённого и нетоксичного железа, с использованием в качестве окислителя экологически безопасного и дешёвого пероксида водорода является важной научной задачей, что объясняется развитием тонкой химической и фармацевтической промышленности, а также повышением экологических требований к каталитическим процессам. Железосодержащие ферменты-оксигеназы эффективно и селективно окисляют неактивированные C–H- и C=C-связи в сложных многофункциональных молекулах. Вместе с тем такие превращения представляют серьёзную проблему в тонком органическом синтезе. Всё это вдохновляет исследователей на разработку биомиметических катализаторов – функциональных моделей ферментов. Основная задача состоит в том, чтобы при минимальном дизайне лиганда в железном комплексе достичь конечной цели – создания химических катализаторов, приближающихся к оксигеназам по своей эффективности и селективности.[1,2]

Несмотря на растущее число публикаций, посвященных биомиметическим катализаторам, механизм их каталитического действия до сих пор точно невыяснен. Неизвестна природа ключевых интермедиатов – активных частиц, ответственных за селективное окисление субстратов. Глубокое понимание механизма поможет существенно ускорить создание новых высокоэффективных катализаторов.

Для исследований в настоящем проекте были выбраны комплексы 1, 2, 3, 4 с наиболее выдающимися каталитическими характеристиками среди биомиметических комплексов железа. На данный момент 1 является единственным синтезированным комплексом железа, способным катализировать селективное гидроксилирование связей С–H пероксидом водорода в сложных многофункциональных молекулах, включая несколько природных веществ. Место окисления в субстрате легко предсказывается: гидроксилированию обычно подвергается наиболее электрононасыщенная и наименее стерически затрудненная С–H связь. Выход выделенных продуктов составляет 40-60%. Комплекс 1 может найти применение в синтезе сложных органических соединений.[3] Комплекс 2 является лучшим биомиметическим катализатором энантиоселективного цис-дигидроксилирования широкого ряда алкенов H2O2, величина энантиомерного избытка для некоторых субстратов достигает 96-97%.[4] Димерный фталоцианиновый железный комплекс 3, нанесенный на SiO2, катализирует окисление метана H2O2 в мягких условиях (р-ль H2O, T = 25-60 °C). Продуктами реакции являются формальдегид и муравьиная кислота. Катализатор устойчив к окислению и может осуществлять до 440 оборотов.[5] Комплекс 4 катализирует регио- и стереоселективное гидроксилирование циклических алканов, а также селективное эпоксидирование ряда алкенов пероксидом водорода.[6]

Цель работы. Целью настоящего проекта является получение детальной информации о механизме действия биомиметических катализаторов селективного окисления углеводородов (УВ) на основе комплексов железа.

Основные задачи:

- Методами спектроскопии ЯМР и ЭПР зафиксировать и идентифицировать железо-кислородные интермедиаты, образующиеся в каталитических системах на основе комплексов 1-4 и окислителей: H2O2, CH3CO3H, смеси H2O2/CH3COOH.

- Исследовать реакционную способность обнаруженных интермедиатов в окислении ряда алканов и алкенов. Методом газовой хроматографии определить качественный и количественный состав продуктов взаимодействия этих интермедиатов с субстратами.

- На основании полученных данных установить роль исследованных частиц в каталитическом процессе селективного окисления УВ.

Предполагаемые подходы к решению задач (этапы исследований):

- Синтез полидентатных N-донорных лигандов. Синтез железных комплексов 1-4. У автора проекта имеется опыт синтеза подобных комплексов. Ранее были синтезированы [(BPMEN)FeII(CH3CN)2](ClO4)2 (5) и [(TPA)FeII(CH3CN)2](ClO4)2 (6) (BPMEN = N,N′-диметил-N,N′-бис(2-пиридилметил)-1,2-диаминоэтан, TPA = трис(2-пиридилметил)амин).

- ЯМР- и ЭПР-спектроскопическое исследование строения железо-кислородных интермедиатов, образующихся при взаимодействии растворов исходных комплексов 1-4 с окислителями при различных отношениях [ок-ль]/[Fe]. Некоторые из интермедиатов могут оказаться очень нестабильными частицами, поэтому все эксперименты будут проведены при низких температурах (−70…−40 °С). Отнесение линий в спектрах будет произведено на основании литературных данных. Для каждой каталитической системы будет подобрана оптимальная температура проведения кинетических измерений.

- Определение реакционной способности обнаруженных интермедиатов на основании увеличения скорости исчезновения соответствующих сигналов в спектрах при добавлении в систему различных количеств алкена или алкана. В качестве субстратов будут использованы циклогексан, циклогексен, 1-октен, алканы с третичной связью С–H, ряд электронодефицитных алкенов и др.

- Измерение выходов продуктов взаимодействия активных интермедиатов с субстратами при температуре регистрации спектров ЭПР и ЯМР (−70…−40 °С). Ранее автором была разработана методика проведения таких экспериментов.[7]

На основании полученных данных будет установлена роль обнаруженных интермедиатов в процессе селективного окисления. Будет достигнуто более глубокое понимание механизма каталитического действия биомиметических систем.

Имеющийся научный задел; экспериментальное оборудование. Автор проекта имеет значительный опыт в области применения спектроскопии ЯМР и ЭПР для изучения строения и реакционной способности активных частиц гомогенного каталитического окисления УВ.

В ходе ЭПР-спектроскопического исследования каталитических систем на основе наиболее изученных биомиметических комплексов 5 и 6 были зафиксированы оксокомплексы железа(V) [(L)FeV=O(S)]n+ – ключевые интермедиаты селективного окисления алкенов (L – исходный лиганд, S = CH3CN или HO−, n = 3 или 2). Существование и ключевая роль оксокомплексов железа(V) в процессе каталитического эпоксидирования неоднократно предсказывалась на основании косвенных экспериментальных данных,[1,2,8] однако до нашего исследования никому не удавалось обнаружить эти комплексы ни одним физическим методом. Время полураспада оксокомплексов железа(V) при −70 °C значительно уменьшается в присутствии электрононасыщенных алкенов и не изменяется в присутствии электронодефицитных алкенов. Было показано, что эпоксид является основным продуктом реакции обнаруженных интермедиатов с циклогексеном при низкой температуре. Ожидаемый выход эпоксида, рассчитанный из стационарной концентрации и времени автораспада оксокомплексов железа(V) при −70 °C, оказался близким к выходу эпоксида, измеренному экспериментально. Полученные результаты опубликованы в JACS – одном из самых авторитетных химических журналов.[7]

Для выполнения проекта имеется всё необходимое оборудование: спектрометры ЯМР “Bruker DPX-250” и “Bruker Avance-400”, спектрометр ЭПР “Bruker ER-200D”, газовый хроматограф “Agilent 6890N GC”. Имеются все необходимые реактивы и стандартное лабораторное оборудование.

- L. Que, Jr., W. B. Tolman. Nature 2008, 455, 333–340.

- А. А. Штейнман. Успехи химии 2008, 77, 1013–1035.

- M. S. Chen, M. C. White. Science 2007, 318, 783–787.

- K. Suzuki, P. D. Oldenburg, L. Que, Jr. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 1887–1889.

- A. B. Sorokin, E. V. Kudrik, D. Bouchu. Chem. Commun. 2008, 2562–2564.

- M. Costas, L. Que, Jr. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 2179–2181.

- O. Y. Lyakin, K. P. Bryliakov, E. P. Talsi. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 10798–10799.

- R. Mas-Ballesté, L. Que, Jr. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 15964–15972.

# Text boxes

(OTf − = CF3SO3−)

4

3

2

1

(R = t-Bu)