КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ РАБОТЫ

«Алкилирование нафталина ИЗОпропанолом

в суб- и сверхкритических условиях»

Кожевников Иван Вячеславович

# Введение

Изомеры диизопропилнафталина (ДИПН) находят применение в самых разнообразных областях химической технологии. Смеси изомерных ДИПН, например, востребованы в полиграфии в качестве растворителей для высококачественных красок [1]. При этом для обеспечения жидкого состояния растворителей при низких температурах необходимо снизить содержание высококипящего 2,6-ДИПН (Ткип=68.5°С) [1-2]. Изомеры 2,6- и 2,7-диалкилнафтилаты (ДАН) используются для получения различных функциональных полимеров в крупнотоннажных производствах. В процессе окисления 2,6- и 2,7-ДАН получают соответствующие дикарбоновые кислоты, используемые в качестве мономеров в процессах полимеризации для производства прочных и термически стабильных пленок, изоляционных и упаковочных материалов и т.п. [1].

Обычно ДАН получают с использованием кислотных катализаторов путем алкилирования нафталина, как доступного и недорогого реагента, пропеном или изопропанолом, реже с использованием С1-С4 алкенов и спиртов. Проблема получения 2,6- (2,7-) диалкилнафтилатов заключается в достижении достаточно высокой конверсии нафталина вместе с высокой селективностью по 2,6- (2,7-) изомерам. В качестве катализаторов широко используются различные цеолиты, включая H-Y структурный тип. При этом размер пор цеолитов должен соответствовать размерам плоских β,β-ДАН (2,6- и 2,7-ДАН) изомеров. Помимо размеров пор, на селективность алкилирования могут влиять их распределение и топология. Обнаружено что, повышение селективности по β,β-ДАН происходит при использовании модифицированных цеолитов с повышенным содержанием оксида кремния [3-4]. В работе [5] этого года в реакции алкилирования 2-изопропилнафтилата изопропанолом достигнута высокая для данной реакции селективность 66.4 % по 2,6-ДИПН и 90.3 % по β,β-ДАН (2,6-ДАН +2,7-ДАН) при конверсии 43.5% на модифицированном цеолите H-M (SiO2/Al2O3=240).

Таким образом, большинство работ, посвященных исследованию процессов селективного алкилирования нафталина, сводится к поиску новых путей синтеза и модификации цеолитных катализаторов, которые обладали бы более высокой селективностью и конверсией в данной реакции. Такой подход, как правило, ограничен более высокой стоимостью модифицированных катализаторов и проблемами их быстрой  дезактивации.

В литературе известны примеры проведения реакций алкилирования алканов и ароматических соединений алкенами или спиртами в сверхкритических условиях [6-9]. На этом направлении появляются новые возможности повысить конверсию вместе с сохранением или увеличением селективности по основному продукту [10-14]. Низкая вязкость и более эффективная диффузия сверхкритического флюида позволяет дольше сохранять активность гетерогенных катализаторов, а иногда и восстанавливать их активность [6-7, 15-19]. В связи с этим нам представляется перспективным исследование процесса алкилирования нафталина в свехкритических условиях, поскольку в настоящее время остаются неизученными основные закономерности протекающих процессов.

## Цели работы

Поиск и разработка подходов, позволяющих осуществить процесс алкилирования нафталина с высокой селективностью и конверсией с использованием изопропанола в суб- и сверхкритических условиях. Изучение зависимости конверсии и селективности от температуры процесса алкилирования в суб- и сверхкритических условиях. Особенности протекания реакции в сверхкритических условиях планируется исследовать на примере алкилирования замещенного 2-метилнафталина.

Основные задачи

- Исследовать процесс алкилирования нафталина изопропанолом в суб- и сверхкритических условиях в присутствии H-Y цеолита.

- Исследовать зависимости конверсии и селективности от температуры процесса алкилирования.

- Провести алкилирование 2-метилнафталина изопропанолом на катализаторе для выявления особенностей протекания реакций.

Предполагаемые подходы к решению задач (этапы исследований)

- Отработать методику проведения экспериментов и анализа реакционных смесей в суб- и сверхкритических условиях.

- На примере модельной реакции алкилирования 2-метилнафталина изопропанолом выявить особенности реакции алкилирования в суб- и сверхкритических условиях

- Провести представительный ряд экспериментов по алкилированию нафталина изопропанолом в суб- и сверхкритических условиях при температурах от 200°С до 300°С. Выполнить анализ продуктов реакции. Провести интерпретацию полученных результатов.

Имеющийся научный задел

Выполнение предлагаемого к рассмотрению проекта требует проведение реакций при высоких давлениях и температурах. У автора имеется опыт в постановке и проведении экспериментов в сверхкритических условиях с использованием проточных и автоклавных реакторов. Ранее автором реализованы методики, позволяющие проводить химические реакции при высоких давлениях и температурах. Имеется опыт по анализу органических реакционных смесей и интерпретации результатов, что подтверждается публикацией 9-ти экспериментальных работ в авторитетных рецензируемых журналах и 3-х патентов.

В последней работе автора исследованы превращения асфальтенов нефти в сверхкритической воде. Обнаружено, что часть продуктов реакции была газообразной (~4-5%), остальные продукты делили на фракции по последовательному растворению в гексане (30.0%), бензоле (10.6%), хлороформе (5.7%) нерастворимый остаток (кокс) составлял 48.6%. По данным хроматографических анализов фракционный состав гексан-растворимых (жидких) продуктов соответствует смеси ~1:1 дизельной фракции и вакуумного газойля. Полученные данные свидетельствуют о том, что в сверхкритической воде асфальтены подвергаются крекингу, основными реакциями которого, по-видимому, являются деалкилирование заместителей ароматических фрагментов молекул и ароматизация. Это приводит к появлению газообразных и жидких продуктов (гексан-растворимой фракции), состоящих из более легких алифатических и ароматических соединений и к более карбонизированному твердому остатку. По результатам выполненной работы подготовлена статья в журнал J. Supercritical Fluids, которая в данный момент принята в печать.

Предварительные эксперименты по алкилированию нафталина, проведенные автором в сверхкритических условиях, показали перспективность предлагаемого подхода, позволили скорректировать методику проведения экспериментов в суб- и сверхкритическом изопропаноле и оптимизировать методы анализа реакционных смесей, что необходимо для успешного выполнения сформулированных задач.

Экспериментальное оборудование

Выполнение экспериментальных работ планируется с использованием автоклавной установки Autoclave Engineering (USA) для работы со сверхкритическими флюидами (до 400 атм. и 510°С). Установка оборудована турбинно-лопастной мешалкой, системой пробоотбора и насосом высокого давления. Идентификацию продуктов реакции предполагается проводить методом газожидкостной хроматографии, совмещенной с масс-спектрометрическим анализом в сочетании с другими физико-химическими методами, которые необходимы для надежного определения химического состава.

### Использованная литература

1.	R.M. Gaydos, in: R.E. Kirk, D.F. Othmer (Eds.), Kirk–Othmer Encyclopedia of

Chemical Technology, vol. 15, Wiley, New York, 1981, pp. 698.

2.	 Интернет: http://www.r-k-s.de/pages/ruetas.htm.

3.	A. Katayama, M. Toba, G. Takeuchi, F. Mizukami, S. Niwa, S. Mitamura, J. Chem.

Soc., Chem. Commun. (1991) 39–40.

4.	Y. Sugi, H. Maekawa, Y. Hasegawa, H. Naiki, K. Komura, Y. Kubota, Catal. Today 132

(2008) 27–37.

5.	H. Yamashita, Y. Mitsukura, H. Kobashi, K. Hiroki, J. Sugiyama, K. Onishi, T. Sakamoto,. Microwave-assisted regioselective alkylation of naphthalene compounds using alcohols and zeolite catalysts// Applied Catalysis A: General, Volume 381, Issues 1-2, 2010, P. 145-149

6.	Fan, L., Nakamura, I., Ishida, S., Fujimoto, K. Supercritical-phase alkylation reaction on solid acid catalysts: mechanistic study and catalyst development. // Ind. Eng. Chem. Res. – 1997. – V. 36. – P. 1458–1463.

7.	Fan, L., Nakamura, I., Ishida, S., Fujimoto, K. Rebuttal to the comments of lyle f. albright on “Supercritical-phase alkylation on solid acid catalysts: mechanistic study and catalyst development”. // Ind. Eng. Chem. Res. – 1998. – V. 37. – P. 298–299.

8.	Chellappa, A. S., Miller, R. C., Thomson, W. J. Supercritical alkylation and butene dimerization over sulfated zirconia and iron–manganese promoted sulfated zirconia catalysts. // App. Catal. A. – 2001. – V. 209. – P. 359–374.

9.	Amandi, R., Licence, P., Ross, S. K., Aaltonen, O., Poliakoff, M. Friedel-Crafts alkylation of anisole in supercritical carbon dioxide: a comparative study of catalysts. // Org. Process Res. & Develop. – 2005. – V. 9. – P. 451–456.

10.	Hitzler, M. G., Smail, F. R., Rossb, S. K., Poliakoff, M. Friedel–Crafts alkylation in supercritical fluids: continuous, selective and clean. // Chem. Commun. – 1998. – P. 359–360.

11.	Ginosar, D. M., Coates, K., Thompson, D. N. The effects of supercritical propane on the alkylation of toluene with ethylene over usy and sulfated zirconia catalysts. // Ind. Eng. Chem. Res. – 2002. – V. 41. – P. 6537–6545.

12.	Kuo, P. T., Tan, C. S. Alkylation of toluene with propylene in supercritical carbon dioxide over chemical liquid deposition HZSM-5. // Ind. Eng. Chem. Res. – 2001. – V. 40. – P. 4724–4730.

13.	Chiang, T.-C., Chan, J.-C., and Tan, C.-S. Alkylation of toluene with isopropyl alcohol over chemical liquid deposition modified HZSM-5 under atmospheric and supercritical operations. // Ind. Eng. Chem. Res. – 2003. –V.42. – №7. – P.1334–1340.

14.	Yu, C.-C. and Tan, C.-S. Production of para-cymene from alkylation of toluene with propylene in supercritical CO2 over shape-selective HZSM-5 pellets. // Ind. Eng. Chem. Res. – 2007. – V.46. – №13. – P.4421–4425.

15.	Baiker, A. Supercritical fluids in heterogeneous catalysis. // Chem. Rev. – 1999. – V. 99. – P. 433–473.

16.	Subramaniam, B. Enhancing the stability of porous catalysts with supercritical reaction media. // Applied Catalysis A: . – 2001. –V.212. – P. 199–213.

17.	Albright, L. F. Comments on “Supercritical-Phase alkylation reaction on solid acid atalysts: mechanistic study and catalyst development”. // Ind. Eng. Chem. Res. – 1998. – V. 37. – P. 296–297.

18.	Thompson, D.N., Ginosar, D.M., Burch, K.C., and Zalewski, D.J. Extended catalyst longevity via supercritical isobutane regeneration of a partially deactivated usy alkylation catalyst. // Ind. Eng. Chem. Res., – 2005. – V.44. – №13. – P. 4534 – 4542.

19.	Ginosar, D.M., Thompson, D.N., and Burch, K.C. Sustainable solid catalyst alkylation of commercial olefins by regeneration with supercritical isobutene. // Ind. Eng. Chem. Res. – 2006. – V.45. – №2. – P. 567–577.