КРАТКАЯ  АННОТАЦИЯ  РАБОТЫ

«Разработка нового поколения активных и термостабильных V2O5/TiO2 катализаторов восстановления оксида азота аммиаком на основе наноструктурированного диоксида титана».

Шутилов Алексей Александрович

Введение

В настоящее время во многих случаях очистку  вредных газовых выбросов промышленных предприятий проводят путем каталитического селективного восстановления оксида азота аммиаком с использованием катализаторов, представляющих собой оксиды ванадия и вольфрама, нанесенные на диоксид титана анатазной модификации. Эти катализаторы характеризуется высокой активностью в области температур 220-3500С, где конверсия оксида азота достигает 90 - 97%, и основным продуктом реакции является азот. Основным недостатком данных катализаторов является их низкая термостабильность: активность резко и безвозвратно ухудшается при температуре выше 3500С. Это обусловлено изменением состояния активного компонента (превращением поверхностных высокодисперсных форм ванадия в грубодисперсную фазу V2O5), что также сопровождается и фазовым переходом анатаза в рутил [1-3].

В силу низкой термостабильности данные катализаторы являются непригодными для обезвреживания газовых выбросов предприятий при температуре выше 3500С, а также обезвреживания выбросов автотранспорта от оксида азота [3], где требования к термостабильности катализатора существенно более высокие. В связи с этим, в нейтрализаторах выхлопных газов автотранспорта в настоящее время используются дорогостоящие катализаторы, содержащие благородные металлы (родий и палладий), нанесенные на многокомпонентные оксидные носители [4].

В то же время, в мире наряду с усовершенствованием существующих катализаторов, уже сейчас интенсивно ведутся разработки нового поколения высокоэффективных и термостабильных оксидных катализаторов, пригодных для использования в автомобильных нейтрализаторах. Поскольку такие катализаторы длительное время должны устойчиво работать при низких и при высоких температурах, в присутствии водяного пара, требуется их высокая термостабильность. В связи с этим необходимо разрабатывать новые  носители на основе TiO2 (анатаза) с повышенной термостабильностью, обеспечивающие реализацию активного состояния катализатора при значительно более высоких температурах по сравнению с известными. Мы полагаем, что существенное улучшение свойств данных катализаторов может быть достигнуто путем их синтеза в виде специально организованных наноструктур, характеризующихся повышенной термостабильностью .

Цель работы

Разработка нового поколения активных и термостабильных оксидных ванадийтитановых катализаторов восстановления оксида азота аммиаком на основе наноструктурированного диоксида титана для обезвреживания отходящих газов промышленных предприятий и дизельных двигателей автотранспорта.

Основные задачи

Основными задачами, которые будут решены в рамках данного проекта, является следующее:

- разработать новые активные и термостабильные оксидные ванадийтитановые катализаторы восстановления оксида азота аммиаком, которые могут быть рекомендованы для обезвреживания отходящих газов промышленных предприятий и дизельных двигателей автотранспорта. Полученные катализаторы и методы их синтеза защитить патентами РФ;

- получить новые научные результаты мирового уровня о закономерностях, существующих в области научных основ приготовления катализаторов по влиянию факторов, регулирующих микроструктуру диоксида титана и влияние последней на температуру фазового перехода анатаза в рутил;

- установить природу активного состояния полученных катализаторов.

Предполагаемые подходы к решению задач (этапы исследований)

Для решения поставленных в проекте задач будут синтезированы наноструктурированные носители на основе TiO2 анатазной модификации, путем модифицирования их добавками оксидов церия и иттрия. Методами рентгенофазового анализа и электронной микроскопии будет установлена их микроструктура, адсорбционными методами установлена пористая структура и дисперсность. Изучено влияние микроструктуры на термостабильность наноструктуры.

Полученные носители будут использованы для приготовления нанесенных V2O5/Me-TiO2 и V2O5,WO3/Me-TiO2 (где Ме - Се, Y) катализаторов с определенным образом сформированной микроструктурой, которые затем  будут исследованы в реакции  восстановления оксида азота аммиаком в широкой области температур (120-5500С).  Будет определена термостабильность катализаторов в зависимости от состава и способа приготовления. Выявлены оптимальные составы катализаторов и методы их приготовления. В катализаторах оптимального химического состава, обеспечивающих наиболее высокую активность и термостабильность будет установлена природа активного состояния.

Этапы исследований:

Этап 1.

- Синтез образцов носителей Me-TiO2 (где Ме - Се, Y) с нанокристаллической структурой и катализаторов на их основе V2O5/Me-TiO2 и V2O5,WO3/Me-TiO2 при различном соотношении компонентов.

- Исследование каталитических свойств полученных катализаторов в реакции восстановления NO аммиаком в широкой области температур.

- Разработка рекомендаций по оптимальному составу катализаторов и процедуре синтеза.

Этап 2.

- Проведение физико-химических исследований носителей Me-TiO2, (где Ме-  Y), в том числе влияния концентрации добавок оксида иттрия на микроструктуру, текстуру и термостабильность.

- Изучение природы активного состояния V2O5/Me-TiO2 и V2O5,WO3/Me-TiO2 (где Ме- Се, Y) катализаторов оптимального химического состава, включая  микроструктуру, электронное состояние компонентов катализатора.

Имеющийся научный задел; экспериментальное оборудование

Ранее проведенные исследования показали, что при модифицировании диоксида титана добавками оксидов церия и кремния температура фазового перехода анатаза в рутил возрастает на 200-2500С. Это связано с изменением микроструктуры, а именно с формирование нанокристаллической структуры анатаза, характеризующейся повышенной термостабильностью в отношении процессов спекания и фазовых переходов по сравнению с регулярной структурой анатаза, формирующейся в отсутствии модифицирующих добавок. Кроме того, анатаз с нанокристаллической структурой обладает более высокой удельной поверхностью и более развитой пористостью в широком интервале температур прокаливания [5]. Это, без сомнения, делает его перспективным носителем для нанесенных катализаторов парциального и полного окисления. Так, мы уже показали, что в нанесенных Pt/TiO2 катализаторах при использовании анатаза с нанокристаллической структурой дисперсность и термостабильность активного компонента существенно возрастают, что приводит к увеличению активности в реакции окисления СО [6].

В отношении катализаторов, заявленных в проекте, предварительно проведенные исследования также показывают существенно более высокие эксплутационные характеристики катализатора в области высоких температур (350-6000С) при использовании в качестве носителя анатаза с нанокристаллической структурой по сравнению с известными  аналогами.

Для решения поставленной в проекте задачи оборудование для синтеза и исследования катализаторов имеется в полном объеме. В том числе, для приготовления катализаторов имеется распылительная сушилка BUCHI, обеспечивающая приготовление катализаторов с равномерным распределением компонентов катализатора в объеме и на поверхности. Для изучения микроструктуры носителей и катализаторов имеется электронный микроскоп высокого разрешения JEM-2010 (Япония) в сочетании с рентгеновским микроанализом, сканирующий электронный микроскоп JSM 6460-V (JEOL), дифрактометр URD-63 (Германия), спектрометр ЭПР Bruker ER 200 D (Германия). Для проведения текстурных исследований катализаторов имеется сорбтометр DigiSorb-2600 Micromeritics (США). Имеется установка для измерения каталитических свойств образцов и другое необходимое оборудование, имеющееся в Институте катализа.

Использованная литература

- Busca G. Lietti L., Ramis G., Berti F.  A review. // Applied Catalysis B. 1998, v. 18, N 1-2, p.

- Choo S.T., Lee Y.G., Nam I.S., Ham S.W., Lee J.B. // Appl. Catal. A: General. 2000, v. 200, N 1-2, p. 177.

- Went G.T., Leu L.J., Rosin R.R., Bell A.T. // J. Catal. 1992, v. 134, N 2, p. 492

- Heck R.M.,.Farrauto R.J. Engelhard Corporation research and Development. 1995, VNR. New York, 202p.

- Зенковец Г.А., Шутилов А.А., Гаврилов В.Ю., Цыбуля С.В., Крюкова Г.Н. Кинетика и катализ, 2007, т.48, № 5, с. 792-799.

- Шутилов А.А, Зенковец Г.А., Крюкова Г.Н., Гаврилов В.Ю., Паукштис Е.А., Боронин А.И., Цыбуля С.В. Кинетика и катализ, 2008, т.49, №2, с.284-292.